ICS 13.020.10

Z 04

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准 高强钢筋

Assessment standard for green building materials -high strength steel bar

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

- 目  次

前言 ……………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1  范围 …………………………………………………………………………………………………1

2  规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………1

3  术语和定义 …………………………………………………………………………………………2

4  评价要求 ……………………………………………………………………………………………3

5  评价方法 ……………………………………………………………………………………………5

附录A（规范性附录） XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX……………………6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2019〕22号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业发展中心。

本文件参加起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司、云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司、安阳复星合力新材料股份有限公司、宝武集团鄂城钢铁有限公司、北京中建协认证中心有限公司、东北大学、广东中南钢铁股份有限公司、广西盛隆冶金有限公司、广州广钢新材料股份有限公司、河北省邯郸一三高研科技有限公司、河北鑫达钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、吉林金钢钢铁股份有限公司、吉林鑫达钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司、江苏徐钢钢铁集团有限公司、江阴市西城钢铁有限公司、凌源钢铁股份有限公司、六安钢铁控股集团有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、宁夏建龙特钢有限公司、山东高速新材料科技有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司、山西通才工贸有限公司、陕西钢铁集团有限公司、天津银龙预应力材料股份有限公司、武钢集团昆明钢铁股份有限公司、盐城市联鑫钢铁有限公司、阳春新钢铁有限责任公司

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

绿色建材评价标准 高强钢筋

- 范围

本文件规定了高强钢筋绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本文件适用于400MPa及以上的建筑用钢筋的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋

GB/T 13298 金属显微组织检验方法

GB 13014 钢筋混凝土用余热处理钢筋

GB/T 13788 冷轧带肋钢筋

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 20065 预应力混凝土用螺纹钢筋

GB/T 25826 钢筋混凝土用环氧涂层钢筋

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 28900 钢筋混凝土用钢材试验方法

GB/T 32968 钢筋混凝土用锌铝合金镀层钢筋

GB/T 33953 钢筋混凝土用耐蚀钢筋

GB/T 33959 钢筋混凝土用不锈钢钢筋

GB/T 36707 钢筋混凝土用热轧碳素钢-不锈钢复合钢筋

GB/T 37622 钢筋混凝土用热轧耐火钢筋

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

3.2

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

3.6

高强钢筋 high strength steel bar

通常指屈服强度达到400MPa及以上的钢筋。

- 评价要求

- 4.1 一般要求

4.1.1高强钢筋的基本性能应符合GB/T 1499.2、GB 13014、GB/T 13788、GB/T 20065、GB/T 25826、GB/T 32968、GB/T 33953、GB/T 33959、GB/T 36707、GB/T 37622等的要求，且屈服强度≥400MPa。

4.1.2 符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

4.1.3 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001的要求分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系。

4.1.5 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.6 冷轧带肋钢筋生产企业单线产能应不小于5万吨，总产能不小于20万吨。

4.2 评价指标要求

高强钢筋评价指标包括环境属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，热轧钢筋评价指标要求见表1，冷轧钢筋评价指标要求见表2。

表1 热轧高强钢筋评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 原材料质量要求 | 废钢 |  | —— | 不含放射性物质 |  |  |
|  |  | 无外购钢坯 |  | —— | 无外购钢坯 |  |  |
|  | 单位产品取水量 |  |  | m3/t | ≤3.9 | ≤3.1 | ≤2.25 |
| 能源属性 | 单位产品生产能耗 | 烧结工序a |  | kgce/t | ≤62 | ≤54 | ≤49 |
|  |  | 球团工序 |  |  | ≤36 | ≤24 | ≤15 |
|  |  | 高炉工序 |  |  | ≤390 | ≤380 | ≤361 |
|  |  | 转炉工序 |  |  | ≤-20 | ≤-25 | ≤-30 |
|  |  | 电炉工序 | 30t＜公称容量＜50t |  | ≤86 |  | ≤67 |
|  |  |  | 公称容量≥50t |  | ≤72 |  | ≤61 |
|  |  | 轧钢工序 | 直条 |  | ≤54 | ≤50 | ≤34 |
|  |  |  | 盘条 |  | ≤58 | ≤54 | ≤42 |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 |  |  | —— | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  |
|  | 低温烧结技术 |  |  | —— | —— | 采用低温烧结技术 |  |
|  | 余热回收利用设备 |  |  | —— | 建有烧结余热回收利用装置，余热回收量≥4kgce/t矿 | 建有烧结余热回收利用装置，余热回收量≥7kgce/t矿 | 建有烧结余热回收利用装置，余热回收量≥9kgce/t矿 |
| 品质属性 | 屈服强度过程能力指数CPb |  |  | —— | 1＜CP≤1.33 |  | 1.33≤CP |
|  | 晶粒度 |  |  |  | 9级及以上 | 10级及以上 |  |
|  | 金相组织c |  |  | —— | 横截面金相组织不允许出现回火组织 |  |  |
| 注： a必须包含脱硝设备。 b产品质量标准要求范围为被评价厂企标要求。 c不适用于余热处理钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2 冷轧高强钢筋评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 原材料本地化程度 |  |  | % | ≥65 |  |  |
|  | 单位产品取水量 |  |  | m3/t | ≤0.05 | ≤0.04 |  |
| 能源属性 | 单位产品生产能耗 | CRB600H |  | kgce/t | ≤15.40 |  |  |
|  |  | CRB550 |  |  | ≤1.85 |  |  |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 |  |  | —— | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  |
|  | 吨钢废水外排量 |  |  | m³/t | 0 |  |  |
| 品质属性 | 最大力总延伸率Agt |  | CRB550 | % | ≥2.5 |  | ≥3 |
|  |  |  | CRB600H | % | ≥5.0 |  | ≥5.5 |
|  | 屈服强度过程能力指数CPa |  |  | —— | 1＜CP≤1.33 |  | 1.33≤CP |
| 注： a产品质量标准要求范围为被评价厂企标要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

5 评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2 最大力总延伸率、屈服强度应按GB/T 28900的规定进行，金相组织应按GB/T 13298的规定进行。

5.3 原材料本地化程度、单位产品生产能耗按照附录A的规定进行。

5.4 生产企业满足第4章对应评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该评价等级规定。

- （规范性附录）
计算方法

本文件所规定的各项指标均采用冶金行业和环境保护部门最常用的指标，易于理解和执行。

A.1原材料本地化程度

以运输距离不大于350km或采用公路、船舶运输的原材料使用率为计算标准，材料选取主要原材料进行计算。宜以近12个月作为统计期，企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但应不少于6个月。按式（A.1）计算：

………（A.1）

式中：

Pj—统计期内使用公路运输里程350km或采用铁路、船舶运输的原材料使用率，%；；

Mj—统计期内使用公路运输里程350km或采用铁路、船舶运输的原材料总量，单位为吨（t）；

My—统计期内使用原材料总量，不含水，单位为吨（t）。

A.2单位产品生产能耗

产品生产过程中的能耗，宜以近12个月作为统计期，企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但应不少于6个月。。每生产1吨钢筋消耗的能源，按照公式（A2）计算：

………（A.2）

式中：

Pa—每生产1吨产品能耗，单位为公斤标准煤/吨（kgce/t）；

Ec—1年内产品消耗的总能源，包括消耗的电能及其他能源换算成标准煤之和，单位为千克标准煤（kgce）；

Mc—1年内产品生产总量，单位为吨（t）。