ICS 83.120

CCS Q 23

团体标准

T/CECS ××××—××××

目  次

绿色建材评价 无机地坪材料

Green building material assessment—Inorganic floor material

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会      发布

前言 ……………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1  范围 …………………………………………………………………………………………………1

2  规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………1

3  术语和定义 …………………………………………………………………………………………2

4  评价要求 ……………………………………………………………………………………………3

5  评价方法 ……………………………………………………………………………………………5

附录A（规范性附录） XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX……………………6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2021〕20号的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本文件参加起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司、XXXX

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

绿色建材评价 无机地坪材料

- 范围

本文件规定了无机地坪材料绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本文件适用于混凝土地面用水泥基耐磨材料、渗透型液体硬化剂、石膏基自流平砂浆等绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 8624-2012  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明  III型环境声明  原则和程序

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JC/T 906 混凝土地面用水泥基耐磨材料

JC/T 1023 石膏基自流平砂浆

JC/T 2158 渗透型液体硬化剂

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

3.2

绿色建材评价  green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

3.3

评价等级  assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

3.4

环境产品声明  environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

3.6

混凝土地面用水泥基耐磨材料  Cement-based wear-resisting material for concrete floor

由硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、耐磨骨料为基础，加入适量添加剂组成的干混材料。

3.7

渗透型液体硬化剂  permeable liquid hardener

能渗入水泥基地面面层，起到密实作用的以无机材料为主的单组分渗透型液体硬化剂。

3.8

石膏基自流平砂浆  gypsum base self-leveling mortar

以半水石膏为主要胶凝材料、和/或骨料、填料及外加剂所组成团的再新拌状态下具有一定流动性的石膏基室内地面用自流平材料。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

4.1.1  生产企业近3年无重大环境污染事件和重大安全事故。

4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.3  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.4  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001建立并运行质量管理体系、环境管理体系。

4.1.5  无机地坪材料基本性能应符合JC/T 906、JC/T 2158、JC/T 1023等相关规定，且近3年无产品质量责任事故。

4.2  评价指标要求

无机地坪材料的评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。混凝土地面用水泥基耐磨材料的评价指标要求见表1、渗透型液体硬化剂的评价指标要求见表2、石膏基自流平砂浆的评价指标要求见表3。

表1  混凝土地面用水泥基耐磨材料的评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程产生废弃物利用率 |  | % | 100 |  |  | 附录A.1 |
|  | 原材料本地化程度 |  | % | ≥95 |  |  | 附录A.2 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | kgce/t | ≤30 | ≤20 | ≤10 | GB/T 2589 |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 |  | — | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  | GB/T 24025 |
|  | 放射性比活度 | Ira | — | ≤0.6 |  |  | GB 6566 |
|  |  | Ir |  | ≤0.6 |  |  |  |
| 品质属性 | 抗压强度实测值与设计值的比值（28d） | Ⅰ型 | MPa | ≥1.05 （84/80） | ≥1.1 （88/80） | ≥1.15 （92/80） | JC/T 906 |
|  |  | Ⅱ型 |  | ≥1.05 （94.5/90） | ≥1.1 （99/90） | ≥1.15 （103.5/90） |  |
|  | 耐磨度比 | Ⅰ型 | % | ≥300 | ≥330 | ≥350 | JC/T 906 |
|  |  | Ⅱ型 |  | ≥350 | ≥380 | ≥400 |  |
|  | 表面强度（压痕直径） | Ⅰ型 | mm | ≤3.3 | ≤3.2 | ≤3.1 | JC/T 906 |
|  |  | Ⅱ型 |  | ≤3.1 | ≤3.0 | ≤2.5 |  |
|  | 燃烧性能 |  | — | B1 | A2 | A1 | GB8624 |

表2  渗透型液体硬化剂的评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程产生废弃物利用率 |  | % | 100 |  |  | 附录A.1 |
|  | 原材料本地化程度 |  | % | ≥95 |  |  | 附录A.2 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | kgce/t | ≤30 | ≤20 | ≤10 | GB/T 24025 |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 |  | — | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  | GB/T 2589 |
|  | 放射性比活度 | Ira | — | ≤0.6 |  |  | GB 6566 |
|  |  | Ir |  | ≤0.6 |  |  |  |
| 品质属性 | 耐磨度比 |  | % | ≥140 | ≥150 | ≥155 | JC/T 2158 |
|  | VOC |  | g/L | ≤30 | ≤25 | ≤20 | JC/T 2158 |
|  | 燃烧性能 |  | — | B1 | A2 | A1 | GB 8624 |

表3  石膏基自流平砂浆的评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程产生废弃物利用率 |  | % | 100 |  |  | 附录A.1 |
|  | 原材料本地化程度 |  | % | ≥95 |  |  | 附录A.2 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | kgce/t | ≤30 | ≤20 | ≤10 | GB/T 24025 |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 |  | — | 进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析 |  |  | GB/T 2589 |
|  | 放射性比活度 | Ira | — | ≤0.6 |  |  | GB 6566 |
|  |  | Ir |  | ≤0.6 |  |  |  |
| 品质属性 | 实测抗压强度与设计抗压强度比值（绝干） |  | MPa | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.15 | JC/T 1023 |
|  | 拉伸粘结强度（绝干） |  | MPa | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.15 | JC/T 1023 |
|  | 燃烧性能 |  | — | B1 | A2 | A1 | GB8624 |

- 评价方法

5.1  生产企业满足第4章对应评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该评价等级规定。

5.2　生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

- （规范性）
计算方法

  - 生产过程中废弃物回收率

生产过程中废弃物回收率是企业上一年度平均生产每立方米隔墙板中回收的废弃物占产生废弃物总量的质量百分比。宜以近12个月作为统计期计算生产过程中废弃物利用率；企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。生产过程中废弃物回收率按下式计算：

（A.4）

式中:

Fi——生产过程中废弃物回收率，单位为%；

Ui——企业上一年度平均生产每立方米隔墙板回收的废弃物使用量，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Uc——企业上一年度平均生产每立方米隔墙板产生的废弃物总量，单位为千克每立方米（kg/m3）。

  - 原材料本地化程度

原材料本地化程度是统计期内使用的运输距离不大于350km或采用铁路、船舶运输的主要原材料使用率。宜以近12个月作为统计期，企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。原材料本地化程度按下式计算：

（A.3）

式中:

Tj——原材料本地化程度，单位为%；

Nj——统计期内使用的运输距离不大于350km或采用铁路、船舶运输的主要原材料总量，单位为吨（t）；

Nc——统计期内使用的主要原材料总量，单位为吨（t）。