ICS 13.020.10

Z 04

T/CECS XXXX—20XX

绿色建材评价  界面处理剂

Green building material assessment- Interface treating agent

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024年02月

2024- XX - XX发布

2024- XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 评价要求	2

5 评价方法	5

附录A （规范性）不得添加的有害物质	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

《绿色建材评价 界面处理剂》是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2022 年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字 (2022) 40号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、上海建科检验有限公司。

本文件参加起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件主要审查人：。

绿色建材评价  界面处理剂

- 范围

本文件规定了界面处理剂绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本文件适用于界面处理剂的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 6566  建筑材料放射性核素限量

- GB/T 6750  色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

- GB/T 12954.1—2008  建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法

- GB/T 13491 涂料产品包装通则

- GB/T 15432  环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

- GB/T 16716.1 包装与环境　第1部分：通则

- GB 18582—2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

- GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

- GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

- GB/T 19001  质量管理体系 要求

- GB/T 19277.1  受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二 氧化碳的方法 第１部分：通用部分（ISO 14855-1:2005，IDT）

- GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

- GB/T 23986  色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法

- GB/T 23991 涂料中可溶性有害元素含量的测定

GB/T 23993 水性涂料中甲醛含量的测定　乙酰丙酮分光光度法

GB/T 23994 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

- GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

- GB/T 25181  预拌砂浆

- GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

- GB/T 30647 涂料中有害元素总含量的测定

- GB/T 33797  塑料 在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法（ISO 15985:2014，IDT）

- GB/T 34683 水性涂料中甲醛含量的测定　高效液相色谱法

- GB/T 35602—2017 绿色产品评价　涂料

- GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

- HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

- JC/T 547—2017  陶瓷砖胶粘剂

- JC/T 907  混凝土界面处理剂

- JC/T 2329  水泥基自流平砂浆用界面剂

- JG/T 210—2018  建筑内外墙用底漆

- JG/T 468  墙体用界面处理剂

- T/CECS 10048—2019  绿色建材评价 预拌砂浆

- T/CECS 1307—2023  陶瓷饰面材料、石材背胶粘贴工程应用技术规程

- 术语和定义

T/CECS 10048-2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材 green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

[来源：T/CECS 10048-2019，3.1]

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

[来源：T/CECS 10048-2019，3.2]

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

[来源：T/CECS 10048-2019，3.3]

- 界面处理剂 interface treating agent

用于改善基层表面粘结性能，增强界面附着能力的处理剂。

环境产品声明 environmental product declaration

EPD

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

[来源：T/CECS 10048-2019，3.4]

- 碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

[来源：T/CECS 10048-2019，3.5]

- 评价要求

  - 一般要求

- 4.1.1  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料。

- 4.1.3  生产企业在生产制造过程中不应添加国家、地区和行业明令禁用的有害物质，不得添加的有害物质种类应符合附录A的规定。

- 4.1.4  企业产品包装符合GB/T 13491和GB/T 16716.1要求，包装材料不应含有聚氯乙烯或附录A中列出的其他有害物质。

- 4.1.5  生产企业污染物排放应符合相关环境保护法律法规的规定，应达到国家和地方污染物排放标准及总量控制指标要求，近3年无重大安全事故和重大环境污染事件。

- 4.1.6  生产企业应安装有效的颗粒物回收装置和有效的局部或整体密闭排气收集系统，收集后进入密闭式负压废弃处理系统，并正常运转。

- 4.1.7  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付给持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.8  生产企业应提供产品环境产品声明（EPD）和碳足迹报告，液体类产品应提供产品的半挥发性有机化合物（SVOC）含量和生物杀伤剂的证明文件。

- 4.1.9  生产企业生产的液体类产品宜提供原材料乳液的残余单体含量和苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和的检验检测报告。

  - 评价指标要求

界面处理剂评价指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。界面处理剂评价指标要求见表1～表2。

- 表1  粉体类界面处理剂评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程产生废弃物利用率 |  | % | ≥98 |  |  | T/CECS 10048-2019 附录A.1 |
|  | 纸袋类包装材料降解率 |  | % | ≥90 |  |  | GB/T 19277.1 或GB/T 33797 |
| 能源属性 | 单位产品生产能耗a | 无破碎制砂 | kgce/t | ≤1.45 | ≤1.20 | ≤0.85 | GB/T 2589 |
|  |  | 具有破碎制砂工艺 |  | ≤1.50 | ≤1.30 | ≤1.00 |  |
| 环境属性 | 生产区内生产时段无组织排放总悬浮颗粒物 |  | mg/m3 | ≤5 |  |  | HJ/T 55 或 GB/T 15432 |

- 表1  粉体类界面处理剂评价指标要求（续）

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 环境属性 | 放射性 核素限量 |  | IRa | - | ≤0.6 |  |  | GB 6566 |
|  |  |  | Ir | - | ≤0.6 |  |  |  |
|  | 总铅（Pb）含量b |  |  | mg/kg | ≤90 |  |  | GB/T 30647 |
|  | 可溶性 重金属b |  | 镉（Cd） | mg/kg | ≤75 |  |  | GB/T 23991 |
|  |  |  | 铬（Cr） |  | ≤30 |  |  |  |
|  |  |  | 汞 （Hg） |  | ≤60 |  |  |  |
| 品质属性 | 未处理拉伸粘结强度实测值与 设计值的比值 |  |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.3 | JC/T 907 |
|  | 晾置后拉伸粘结强度实测值与 设计值的比值C |  |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.3 |  |
|  | 耐久性 | 浸水后拉伸强度实测值与设计值的比值 |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.3 |  |
|  |  | 耐热后拉伸强度实测值与设计值的比值 |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.3 |  |
|  |  | 耐碱后拉伸强度实测值与设计值的比值 |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.3 |  |
|  |  | 冻融循环后拉伸强度实测值与设计值的比值 |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.3 |  |
|  | 特殊 性能c | 横向变形实测值 与设计值的比值 |  | - | ≥1.05 |  | ≥1.2 | GB/T 12954.1-2008中5.5 |
| 注：a 企业具有上料、包装、码垛自动化系统的，单位产品生产能耗限值增加0.35kgce/t；企业具有上料、包装、码垛、存贮、分拣自动化系统，单位产品生产能耗限值增加0.35kgce/t。 b 本条款适用于生产过程中添加固体废弃物的界面处理剂产品，不适用于未添加固体废弃物的界面处理剂产品。 C 本条款适用于晾置后拉伸粘结强度或具备横向变形的产品，若不涉及则不参评此指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 液体类界面处理剂评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品原材料消耗 |  | t/t | ≤1.030 | ≤1.025 | ≤1.015 | GB/T 35602—2017 B.1 |
|  | 单位产品新鲜水消耗 |  | t/t | ≤0.25 |  |  | GB/T 35602—2017 B.2 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | kgce/t | ≤10.0 |  |  | GB/T 2589 |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | 外墙底漆 | g/L | ≤100 | ≤ 80 | ≤30 | GB 18582—2020中 6.2.1.1和6.2.1.2 |
|  |  | 内墙底漆及其他 界面处理剂剂 |  | ≤80 | ≤50 | ≤20 |  |
|  | 甲醛含量（乙酰丙酮法） | 外墙底漆 | mg/kg | ≤50 | ≤40 | -- | GB/T 23993 |
|  |  | 内墙底漆及其他 界面处理剂剂 |  | ≤50 | ≤30 | -- |  |

表2 液体类界面处理剂评价指标要求（续）

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 环境属性 | 游离甲醛含量（高效液相色谱法） |  |  |  | mg/kg | -- | -- | ≤10 | GB/T 34683 |
|  | 总挥发性有机化合物释放量a |  |  |  | mg/m³ | -- | -- | ≤1.0 | JG/T 481a |
|  | 甲醛释放量a |  |  |  | mg/m³ | -- | -- | ≤0.1 |  |
|  | 重金属元素含量（限色漆） | 外墙底漆 |  | 铅 | mg/kg | ≤45 |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  |  |  | 镉 |  | ≤45 |  | ≤20 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 |  | ≤40 |  | ≤20 | GB/T 26125 |
|  |  |  |  | 汞 |  | ≤40 |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 内墙底漆及其他界面处理剂剂 |  | 铅 |  | -- |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  |  |  | 可溶性铅 |  | ≤45 |  | -- | GB/T 23994 |
|  |  |  |  | 镉 |  | -- |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  |  |  | 可溶性镉 |  | ≤45 |  | -- | GB/T 23991 |
|  |  |  |  | 六价铬 |  | -- |  | ≤20 | GB/T 26125 |
|  |  |  |  | 可溶性铬 |  | ≤40 |  | -- | GB/T 23991 |
|  |  |  |  | 汞 |  | -- |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  |  |  | 可溶性汞 |  | ≤40 |  | -- | GB/T 23991 |
| 品质属性 | 拉伸粘结强度实测值与 设计值的比值b |  |  |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥ 1.3 | JC/T 907 JC/T 547-2017中7.11或T/CECS 1307-2023附录A |
|  | 拉伸粘结强度比实测值与 设计值的比值b |  |  |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥ 1.3 | JG/T 468 |
|  | 界面处理后拉伸强度实测值与 设计值的比值b |  |  |  | - | ≥1.1 | ≥1.3 | ≥ 1.5 | JC/T 2329 |
|  | 耐久性b | 浸水后拉伸强度保持率实测值与设计值的比值 |  |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥ 1.3 | JG/T 468 |
|  |  | 耐碱后拉伸强度实测值与设计值的比值 |  |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥1.3 | JC/T 907 JC/T 547-2017中7.11或T/CECS 1307-2023附录A |
|  |  | 浸水处理后拉伸强度实测值与设计值的比值 |  |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥ 1.3 |  |
|  |  | 热老化后拉伸强度实测值与设计值的比值 |  |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥ 1.3 |  |
|  |  | 冻融循环后拉伸强度实测值与设计值的比值 |  |  | - | ≥1.05 | ≥1.1 | ≥ 1.3 |  |
|  | 24h表面吸水量b |  |  |  | mL | ≤1.0 |  | ≤0.5 | JC/T 2329 |
|  | 透水性a |  | 外墙底漆 |  | mL | ≤0.5 |  | ≤0.3 | JG/T 210—2018中附录A |
|  |  |  | 内墙底漆 |  |  | -- |  | ≤0.5 |  |
|  | 抗泛碱性c |  |  |  | -- | 48 h无异常 |  | 96 h无异常 | JG/T 210—2018中6.13 |

表2 液体类界面处理剂评价指标要求（续）

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
|  | 抗泛盐碱性d | -- | 48 h 无异常 | 72 h 无异常 | 120 h 无异常 | JG/T 210—2018中6.14 |
| 注：a 仅对成膜型建筑内外墙用底漆及其他界面处理剂进行检测，且按底漆（清漆）进行制备 b 当适用的产品标准未规定相关指标时，该产品不参评此指标 c 仅对建筑内墙用底漆进行检测 d 仅对建筑外墙用底漆进行检测 |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

  - 生产企业按第4章的规定提供相关证明文件。

  - 界面处理剂进行评价时应提供近1年且满足GB/T 25181、JC/T 907、JC/T 2329、JG/T 210、JG/T 468、T/CECS 1307等要求的产品质量检验合格报告。如按三星级进行评价，应提供满足产品明示标准中最高等级要求的检验合格报告。

  - 生产企业满足第4章对应评价等级的全部评价指标要求时，判定评价结果符合该评价等级。

- （规范性）
不得添加的有害物质

生产企业不得添加的有害物质见表A.1。

- 表A.1 不得添加的有害物质

| 品种 | 品种说明 | 原材料杂质带入的有害物质限值 |
| --- | --- | --- |
| 苯 | -- | ≤100 mg/kg |
| 甲醇 | -- | ≤100 mg/kg |
| 卤代烃 | 卤代烃是指烃分子中的氢原子被卤素原子取代后的一类挥发性有机化合物。包括但不限于列举的卤代烃，如二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烷、三氯丙烷、三氯乙烯、溴丙烷、溴丁烷等 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 乙二醇甲醚和乙二醇乙醚的衍生物 | 包括但不限于列举的乙二醇甲醚和乙二醇乙醚的衍生物，如乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚等 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 邻苯二甲酸酯 | 包括但不限于列举的邻苯二甲酸酯，如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸酯二辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）等 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 溴系阻燃剂 | 多溴联苯、多溴二苯醚、六溴环十二烷 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 石棉 | 石棉是指纤维状蛇纹石和纤维状角闪石类硅酸盐矿物，且纤维状颗粒的长径比大于3，如温石棉、透闪石石棉、阳起石石棉、直闪石石棉、青石棉、铁石棉等 | 每种石棉≤0.1% |
| 放射性物质 | α表面污染值大于或等于0.04 Bq／c㎡；β表面污染值大于或等于0.4 B㎡，为放射性超标； γ值大于或等于1μSv／h，为放射性超标； 检出中子，为放射性超标 | -- |
| 生物杀伤剂 | 多菌灵、敌草隆、百菌清、三氯生 | 每种化合物≤50mg/kg |
|  | 涉及在体内验证试验中确认具有内分泌干扰的生物杀伤剂 | ≤50mg/kg |
|  | 涉及致癌性、生殖细胞致突变性、生殖毒性中类别1的生物杀伤剂 | ≤50mg/kg |

_________________________________