ICS 91.100.01

Z 04

T/CECS XXXX—20XX

绿色建材评价  美缝剂

Green building material assessment- Decorative caulking compound

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024年2月

2024- XX - XX发布

2024- XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 评价要求	2

5 评价方法	4

附录A （规范性）不得添加的有害物质	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

《绿色建材评价 美缝剂》是按中国工程建设标准化协会“关于印发《2022年第二批协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字〔2022〕40号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、上海建科检验有限公司。

本文件参加起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件主要审查人：。

绿色建材评价  美缝剂

- 范围

本文件规定了美缝剂绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本文件适用于美缝剂的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1768 色漆和清漆耐磨性的测定旋转橡胶砂轮法

GB/T 13477 建筑密封材料试验方法 第25部分：耐霉菌性的测定

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB 13690 化学品分类和危险性公示　通则

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 16716.1 包装与环境　第1部分：通则

GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23983 木器涂料耐黄变性测定法

GB/T 23991 涂料中可溶性有害元素含量的测定

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB 30982 建筑胶粘剂有害物质限量

GB/T 31414 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚

GB 33372 胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB/T 35609—2017 绿色产品评价 防水与密封材料

GB/T 36797 装修防开裂用环氧树脂接缝胶

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JC/T 1004—2017 陶瓷墙地砖填缝剂

JG/T 463—2014 建筑装饰用人造石英石板

JG/T 481—2015 低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料

T/CECS 10039—2019 绿色建材评价 墙面涂料

- 术语和定义

T/CECS 10039—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材 green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

[来源：T/CECS 10039—2019，3.1]

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

[来源：T/CECS 10039—2019，3.2]

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

[来源：T/CECS 10039—2019，3.3]

- 美缝剂 Decorative caulking compound

以高分子树脂为主要原料，添加助剂、颜料和/或填料组成的单组份或多组分产品，填充在陶瓷砖、马赛克、石材等的预留缝隙，固化后形成兼具装饰效果的室内嵌缝材料。

环境产品声明 environmental product declaration

EPD

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

[来源：T/CECS 10039—2019，3.7]

- 碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

[来源：T/CECS 10039—2019，3.8]

- 评价要求

  - 一般要求

- 4.1.1  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料。

- 4.1.3  生产企业在生产制造过程中不应添加国家、地区和行业明令禁用的有害物质，不得添加的有害物质种类应符合附录A的规定。

- 4.1.4  生产企业应向下游用户或其他相关方提供符合GB/T 16483要求的产品安全技术说明书（SDS），以及满足GB 13690要求的适用化学品的安全标签和符合GB 15258要求的产品安全标签。

- 4.1.5  企业产品包装符合GB/T 13491和GB/T 16716.1要求，包装材料不应含有聚氯乙烯或附录A中列出的其他有害物质。

4.1.6  生产企业污染物排放应符合相关环境保护法律法规的规定，应达到国家和地方污染物排放标准及总量控制指标要求，近3年无重大安全事故和重大环境污染事件。

- 4.1.7  生产企业应安装有效的颗粒物回收装置和有效的局部或整体密闭排气收集系统，收集后进入密闭式负压废弃处理系统，并正常运转。

- 4.1.8  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付给持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.9  生产企业应提供产品环境产品声明（EPD）和碳足迹报告，应提供产品的半挥发性有机化合物（SVOC）含量、有机锡化合物和生物杀伤剂的证明文件。

- 4.1.10 生产企业宜提供原材料残余单体含量和苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和的质量检验合格报告。

  - 评价指标要求

美缝剂评价指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。美缝剂的评价指标要求见表1。

- 表1  美缝剂评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品新鲜水消耗 | t/t | ≤0.015 |  |  | GB/T 35609—2017附录B.1 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | kgce/t | -- |  | ≤40 | GB/T 35609—2017附录B.2.2 |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | g/kg | ≤100 | ≤50 | ≤40 | GB 33372—2020附录E |
|  | 游离甲醛a | g/kg | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.1 | GB 30982 |
|  | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 | mg/m3 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤0.20 | JG/T 481—2015按膏状腻子 |
|  | 甲醛释放量 | mg/m³ | ≤0.1 |  | ≤0.01 | JG/T 481—2015按膏状腻子 |

表1  美缝剂评价指标要求（续）

|  | 甲苯二异氰酸酯b |  |  | g/kg | ≤10 | ≤5.0 | ≤2.0 | GB 18583—2008附录D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 {限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19- C6H4-(OC2H4)nOH，简称NPnEO]，n=2~16}c |  |  | mg/kg | ≤1000 |  | ≤100 | GB/T 31414 |
|  | 邻苯二甲酸酯类总和 | 邻苯二甲酸二异辛酯DEHP、邻苯二甲酸二丁酯DBP、邻苯二甲酸丁苄酯BBP总和 |  | mg/kg | ≤1000 |  | ＜100 | GB/T 36797 |
|  |  | 邻苯二甲酸二异壬酯DINP、邻苯二甲酸二异癸酯DIDP、邻苯二甲酸二辛酯DNOP总和 |  |  | ≤1000 |  | ＜100 |  |
|  | 重金属元素含量 | 铅Pb |  | mg/kg | ≤90 | ≤30 | ≤10 | GB/T 23991 |
|  |  | 铬Cr |  |  | ≤75 | ≤30 | ≤10 |  |
|  |  | 镉Cd |  |  | ≤60 | ≤30 | ≤10 |  |
|  |  | 汞Hg |  |  | ≤60 | ≤10 |  |  |
| 品质属性 | 收缩值 |  |  | mm/m | ≤2.5 | ≤1.5 | ≤0.7 | JC/T 1004—2017 7.4 |
|  | 抗折强度 |  |  | MPa | ≥5.0 | ≥10.0 | ≥30.0 | JC/T 1004—2017 7.3 |
|  | 抗压强度 |  |  | MPa | ≥20.0 | ≥25.0 | ≥45.0 | JC/T 1004—2017 7.3 |
|  | 耐磨性 |  |  | mg | ≤50 | ≤40 | ≤30 | GB/T 1768 |
|  | 耐污染性 |  | 红葡萄酒 | 级 | ≤2 |  | ≤1 | JG/T 463—2014 6.4.3 |
|  |  |  | 红茶 |  | ≤2 |  | ≤1 |  |
|  |  |  | 酱油 |  | ≤2 |  | ≤1 |  |
|  |  |  | 食醋 |  | ≤2 |  | ≤1 |  |
|  | 耐久性能 |  | 防霉性 | 级 | ≤1 | ≤0 | -- | GB/T 13477.25 |
|  |  |  | 防霉耐久性 | 级 | -- |  | ≤0 | GB/T 13477.25 |
|  |  |  | 耐黄变性（168h） | 级 | ≤2 |  | ≤1 | GB/T 23983 GB/T 1766 |
| a该项目仅限于水基型产品。 b该项目仅限于聚脲类产品。 c该项目仅限于水基型环氧类产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

  - 生产企业按第4章的规定提供相关证明文件。

  - 美缝剂进行评价时应提供近1年且满足GB/T 36797、T/CECS 548、T/CECS 10158、GB 18583、GB 33372等要求的产品质量检验合格报告。如按三星级进行评价，应提供满足产品明示标准中最高等级要求的检验合格报告。

  - 生产企业满足第4章对应评价等级的全部评价指标要求时，判定评价结果符合该评价等级。

- （规范性）
不得添加的有害物质

生产企业不得添加的有害物质见表A.1。

- 表A.1 不得添加的有害物质

| 品种 | 品种说明 | 原材料杂质带入的有害物质限制 |
| --- | --- | --- |
| 苯 | — | ≤100mg/kg |
| 甲醇 | — | ≤100mg/kg |
| 卤代烃 | 卤代烃是指烃分子中的氢原子被卤素原子取代后的一类挥发性有机化合物，包括但不限于列举的卤代烃，如二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烷、三氯丙烷、三氯乙烯、溴丙烷、溴丁烷等 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 多环芳烃 | 多环芳烃是指分子中含有两个或两个以上并环苯环结构，且不包括任何杂原子和取代基的有机烃类化合物，包括但不限于列举的多环芳烃，如萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a) 蒽、䓛、苯并 (b)荧蒽,苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚苯(1,2,3-c,d)芘、二苯并(a,h) 蒽、苯并(g,h,i)苝等 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 溴系阻燃剂 | 多溴联苯、多溴二苯醚、六溴环十二烷 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 石棉 | 石棉是指纤维状蛇纹石和纤维状角闪石类硅酸盐矿物，且纤维状颗粒的长径比大于3，如温石棉、透闪石石棉、阳起石石棉、直闪石石棉、青石棉、铁石棉等 | 每种石棉≤0.1% |
| 放射性物质 | α表面污染值大于或等于0.04 Bq/cm2，β表面污染值大于或等于0.04 Bq/cm2，为放射性超标；γ值大于或等于1 μSv/h，为放射性超标；检出中子，为放射性超标 | — |
| 生物杀伤剂 | 多菌灵、敌草隆、百菌清、三氯生 | 每种化合物≤50 mg/kg |
|  | 涉及在体内验证试验中确认具有内分泌干扰的生物杀伤剂 | ≤50mg/kg |
|  | 涉及致癌性、生殖细胞致突变性、生殖毒性中类别1的生物杀伤剂 | ≤50mg/kg |