ICS 91.100.01

Z 04

T/CECS XXXX-20XX

绿色建材评价 净化功能涂料

Green building material assessment-Purification functional coating

（征求意见稿）

2023年11月

- 2023- XX - XX发布

2023- XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目   次

前言………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围…………………………………………………………………………………………… 1

2 规范性引用文件……………………………………………………………………………… 1

3 术语和定义…………………………………………………………………………………… 1

4 评价要求……………………………………………………………………………………… 2

5 评价方法……………………………………………………………………………………… 4

附录 A (规范性) 不得添加的有害物质 ……………………………………………………… 5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

《绿色建材评价 净化功能涂料》是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2022]40号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、上海建科检验有限公司。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

绿色建材评价 净化功能涂料

- 范围

本文件规定了净化功能涂料绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本文件适用于具有净化功能的水性内墙涂料。其他具有净化功能的装饰装修材料也可参照本文件。本文件不适用于无机干粉涂料以及具有光催化净化功能的产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 9756—2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB 13690 化学品分类和危险性公示 通则

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB/T 15608 中国颜色体系

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 16716.1 包装与环境 第1部分：通则

GB 18582—2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系

GB/T 23981.1—2019 色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定

GB/T 23990 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法

GB/T 23991 涂料中可溶性有害元素含量的测定

GB/T 23993 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法

GB/T 23994 中文标准名称:与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 26125 电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

GB/T 30647 涂料中有害元素总含量的测定

GB/T 31414 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚

GB/T 34683 水性涂料中甲醛含量的测定 高效液相色谱法

GB/T 35602—2017 绿色产品评价 涂料

- GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JG/T 481 低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料

JC/T 1074 室内空气净化功能涂覆材料净化性能

T/CECS 10039—2019 绿色建材评价 墙面涂料

- 术语和定义

T/CECS 10039—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 绿色建材    green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

[来源：T/CECS 10039—2019，3.1]

- 3.2

- 绿色建材评价    green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

[来源：T/CECS 10039—2019，3.2]

- 3.3

- 评价等级    assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

[来源：T/CECS 10039—2019，3.3]

- 3.4

- 净化功能  purification functional

- 减少室内空气中的目标污染物质，使空气洁净的能力。

- 3.5

- 净化效率  purification efficiency

- 在一定时间和一定空间内某种有害物质浓度的减少量与其初始浓度的比值。

3.6

- 净化持久性 purification durability

- 在规定的试验条件下，净化功能涂料在规定时间内施加若干次规定浓度污染物后，涂料对污染物的持续净化性能。

3.7

- 环境产品声明    environmental product declaration

EPD

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

[来源：T/CECS 10039—2019，3.7]

- 3.8

- 碳足迹    carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

[来源：T/CECS 10039—2019，3.8]

- 评价要求

- 4.1    一般要求

- 4.1.1  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 45001建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料。

- 4.1.3  生产企业在生产制造过程中不应添加国家、地区和行业明令禁用的有害物质，不得添加的有害物质种类应符合附录A的规定。

- 4.1.4  生产企业应向下游用户或其他相关方提供符合GB/T 16483要求的产品安全技术说明书（SDS），以及满足GB 13690要求的适用化学品的安全标签和符合GB 15258要求的产品安全标签。

- 4.1.5  企业产品包装符合GB/T 13491和GB/T 16716.1要求，包装材料不应含有聚氯乙烯或附录A中列出的其他有害物质。

- 4.1.6  生产企业污染物排放应符合相关环境保护法律法规的规定，应达到国家和地方污染物排放标准及总量控制指标要求，近3年无重大安全事故和重大环境污染事件。

- 4.1.7  生产企业应安装有效的颗粒物回收装置和有效的局部或整体密闭排气收集系统，收集后进入密闭式负压废弃处理系统，并正常运转。

- 4.1.8  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付给持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.9  生产企业应提供产品环境产品声明（EPD）和碳足迹报告，应提供产品的半挥发性有机化合物（SVOC）含量和生物杀伤剂的证明文件。

- 4.1.10 生产企业宜提供原材料乳液的残余单体含量和苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和的质量检验合格报告。

- 4.2    评价指标要求

净化功能涂料评价指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。净化功能涂料的评价指标要求见表1。

- 表1 净化功能涂料评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 单位产品原材料消耗 | t/t | ≤1.030 | ≤1.025 | ≤1.015 | GB/T 35602—2017 B.1 |
|  | 单位产品新鲜水消耗 | t/t | ≤0.25 |  |  | GB/T 35602—2017 B.2 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | kgce/t | ≤10.0 |  |  | GB/T 2589 |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物含量 | g/L | ≤80 | ≤50 | ≤20 | GB 18582—2020中6.2.1.1和6.2.1.2 |
|  | 甲醛含量（乙酰丙酮法） | mg/kg | ≤50 | ≤30 | — | GB/T 23993 |
|  | 游离甲醛含量（高效液相色谱法） | mg/kg | — |  | ≤10 | GB/T 34683 |
|  | 总挥发性有机化合物释放量 | mg/m³ | — |  | ≤1.0 | JG/T 481 |

表1 净化功能涂料评价指标要求（续）

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 |  |  | 二星级 | 三星级 |  |
| 环境属性 | 甲醛释放量 |  | mg/m³ | — |  |  |  | ≤0.1 | JG/T 481 |
|  | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯的总和 |  | mg/kg | ≤100 |  | ≤80 |  | ≤50 | GB/T 23990 |
|  | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 |  | mg/kg | ≤1000 |  |  |  | ≤100 | GB/T 31414 |
|  | 甲醛净化效率 |  | % | ≥80 |  |  |  | ≥90 | JC/T 1074 |
|  | 甲醛净化持久性C3a |  | % | ≥70 |  |  |  | ≥80 | JC/T 1074 |
|  | 重金属元素含量 | 铅 | mg/kg | — |  |  |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 可溶性铅 |  | ≤45 |  |  |  | — | GB/T 23991 |
|  |  | 镉 |  | — |  |  |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 可溶性镉 |  | ≤45 |  |  |  | — | GB/T 23991 |
|  |  | 六价铬 |  | — |  |  |  | ≤20 | GB/T 26125 |
|  |  | 可溶性铬 |  | ≤40 |  |  |  | — | GB/T 23991 |
|  |  | 汞 |  | — |  |  |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 可溶性汞 |  | ≤40 |  |  |  | — | GB/T 23991 |
|  |  | 砷 |  | — |  |  |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 钡 |  | — |  |  |  | ≤100 | GB/T 23994 |
|  |  | 硒 |  | — |  |  |  | ≤20 | GB/T 30647 |
|  |  | 锑 |  | — |  |  |  | ≤20 |  |
|  |  | 钴 |  | — |  |  |  | ≤20 |  |
| 品质属性 | 耐洗刷性b |  | 次 | ≥1500 | ≥6000 |  |  | ≥8000 | GB/T 9756—2018中5.5.8 |
|  | 对比率（白色和浅色c） |  | — | ≥0.90 | ≥0.93 |  |  | ≥0.95 | GB/T 23981.1—2019中6 |
| a 同一材料若净化效率不合格，则不进行净化持久性试验。C3表示第三个试验周期。 b适用于平涂面漆。 c浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608中规定明度值为6~9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

- 5.1  生产企业按第4章的规定提供相关证明文件。

- 5.2  净化功能涂料进行评价时应提供近1年且满足GB/T 9756等要求的产品质量检验合格报告。如按三星级进行评价，应提供满足产品明示标准中最高等级要求的检验合格报告。

- 5.3  生产企业满足第4章对应评价等级的全部评价指标要求时，判定评价结果符合该评价等级。

附 录A

（规范性）

不得添加的有害物质

生产企业不得添加的有害物质见表A.1

A.1 不得添加的有害物质

| 品种 | 品种说明 | 原材料杂质带入的有害物质限值 |
| --- | --- | --- |
| 苯 | — | ≤100 mg/kg |
| 甲醇 | — | ≤100 mg/kg |
| 卤代烃 | 卤代烃是指烃分钟中的氢原子被卤素原子取代后的一类挥发性有机化合物，包括但不限于列举的卤代烃，如二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷、三氯乙烷、三氯丙烷、三氯乙烯、溴丙烷、溴丁烷等 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 乙二醇甲醚和乙二醇乙醚的衍生物 | 包括但不限于列举的乙二醇甲醚和乙二醇乙醚的衍生物，如乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚等 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 邻苯二甲酸酯 | 包括但不限于列举的邻苯二甲酸酯，如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸酯二辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）等 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 溴系阻燃剂 | 多溴联苯、多溴二苯醚、六溴环十二烷 | 每种化合物≤100 mg/kg |
| 石棉 | 石棉是指纤维状蛇纹石和纤维状角闪石类硅酸盐矿物，且纤维状颗粒的长径比大于3，如温石棉、透闪石石棉、阳起石石棉、直闪石石棉、青石棉、铁石棉等 | 每种石棉≤0.1% |
| 放射性物质 | α表面污染值大于或等于0.04 Bq/cm2，β表面污染值大于或等于0.04 Bq/cm2，为放射性超标；γ值大于或等于1 μSv/h，为放射性超标；检出中子，为放射性超标 | — |
| 生物杀伤剂 | 多菌灵、敌草隆、百菌清、三氯生 | 每种化合物≤50 mg/kg |
|  | 涉及在体内验证试验中确认具有内分泌干扰的生物杀伤剂 | ≤50 mg/kg |
|  | 涉及致癌性、生殖细胞致突变性、生殖毒性中类型I的生物杀伤剂 | ≤50 mg/kg |

_________________________________