ICS 91.120.10

Q 25

T

团体标准

T/CECS ×××—202X

绿色建材评价   硅墨烯不燃保温板

Green building material assessment —Silicon-graphene non-combustible insulation board

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

目    次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	2

5 评价方法	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料专业委员会归口。

本文件负责起草单位:

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

绿色建材评价  硅墨烯不燃保温板

- 范围

本文件规定了硅墨烯不燃保温板绿色建材评价的术语和定义，评价要求和评价方法。

本文件适用于硅墨烯不燃保温板的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 384 石油产品热值测定法

GB  8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定　热流计法

GB 18597危险废物贮存污染控制标准

GB 18599般工业固废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001质量管理体系 要求

GB/T 19631 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板

GB/T 24001环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 35608 绿色产品评价 绝热材料

GB/T 41077建筑用绝热制品 六溴环十二烷的限值

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 绿色建材 green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 绿色建材评价 green building materfar assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

- 评价等级assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 环境产品声明environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 碳足迹 Carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的页献。

- 硅墨烯不燃保温板 Silicon-graphene non-combustible insulation board

以预发泡聚苯乙烯颗粒为骨料，可内置单层或双层热镀锌钢丝网为增强构造，采用无机浆料通过混合、裹壳、在专用模具内加压加热，使聚苯乙烯粒子二次发泡、无机浆料胶结成型，经养护后再切割修整等制成的具有不燃、保温隔热等特性的板材。

- 评价要求

  - 一般要求

    - 硅墨烯不燃保温板性能应符合T/CECS 10291-2023硅墨烯不燃保温板等标准。

    - 生产企业近3年无重大环境污染事性和重大安全事故。

    - 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定，危险废物的贮存应符合GB  18597的相关规定，后续应交付给持有危险废物经营许可证的单位处置。

    - 生产企业应按照GB/T 19001和 GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

    - 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺,不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

  - 评价指标要求

评价指标包括资源属性指标，能源属性指标，环境属性指标和品质属性指标。评价指标要求见表1。

- 评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 固体废弃物使用率 | % | ≥20 | ≥30 | ≥50 | GB/T 35608-2017 5.2.1 |

- 表1（续）

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程中煤的使用 |  | — | 不得许使用煤 |  |  |  |  | 提供证明 |
|  | 生产过程中产生废弃物可利用率 |  | % | 100 |  |  |  |  | 提供证明 |
|  | 余热回收 |  | % | ≤10 | ≤10 |  | ≤20 |  | 提供证明 |
|  | 单位产品水消耗量 |  | kg/ m3 | ≤65 |  |  |  |  | GB/T 35608-2017 5.2.8 |
| 能源属性 | 热源 |  | — | 无燃煤、燃油锅炉 |  |  |  |  | 现场核查或提供证明 |
|  | 单位产品能源消耗 |  | kgce/m3 | ≤1.844 | ≤1.475 |  | ≤1.229 |  | 提供证明，按附录A |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 |  | — | 进行环境产品声明(EPD)和碳足迹分析 |  |  |  |  | 提供有效期内的第三方机构出具证明文件 |
|  | 废水排放 |  | — | 废水无外排 |  |  |  |  | 现场核查或提供第三方报告 |
|  | 阻燃剂种类 |  | — | 不得检出六溴环十二烷 |  |  |  |  | GB/T 41077 |
| 品质属性 | 其他保温系统用 | 导热系数(25℃) | W/（m·K） | ≤0.054 |  |  | ≤0.049 |  | GB/T 10295或GB/T 10295 |
|  |  | 产烟毒性 | — | -- |  |  | 不低于t1级 |  | GB 8624 |
|  | 保温结构一体化系统用 | 导热系数(25℃) | W/（m·K） | ≤0.054 |  |  | ≤0.052 |  | GB/T 10295或GB/T 10295 |
|  |  | 抗弯荷载 | N | ≥3000 |  |  |  |  | GB/T 19631 |

- 评价方法

  - 生产企业应按第4章的规定提供有效期内的相关证明文件。

  - 生产企业满足第4章对应评价等级的全部规定时，应判定评价结果符合该评价等级规定。

附录A

（规范性附录）

硅墨烯不燃保温板单位产品能源消耗统计和计算方法

- A.1  范围

本附录规定了硅墨烯不燃保温板单位产品能源消耗（以下简称能耗）统计范围和计算方法。

本附录适用于硅墨烯不燃保温板生产企业能耗的计算。

- A.2  能耗统计范围

硅墨烯不燃保温板综合能耗包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统能耗。

硅墨烯不燃保温板综合能耗生产过程所消耗的燃料和电力。

硅墨烯不燃保温板综合能耗不包括生活设施、基建、运输管理、采暖和模具加工制作等所消耗的燃料和电力，以及在生产界区内回收利用和向外输出的能源量。

- A.3  统计方法

利用能源计量器具对报告期内的能耗数量和合格产品产量进行计量、统计，不得重计和漏计。

- A.4  计算方法

- A.4.1  硅墨烯不燃保温板产品综合能耗的计算

硅墨烯不燃保温板综合能耗按式（A.1）进行计算：

E=i=1n(ei×pi)……………………………………………………（A.1）

式中：

E——综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

ei——生产活动中消耗的第i种能源实物量，实物单位；

pi——第i种能源的折标准煤系数，按能量的当量值或能源等价值折算；

n——企业消耗的能源品种数。

- A.4.2  硅墨烯不燃保温板单位产品综合能耗的计算

硅墨烯不燃保温板单位产品综合能耗应按式（C.2）计算：

(A.1)

式中：

e——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每立方米（kgce/m3）；

V——符合相关产品标准的合格产品产量，单位为立方米（m3）。

- A.4.3  标准煤的折算

消耗的各种能源应按热值统一折算为标准煤。燃料的热值以企业在报告期内实测的燃料的平均低（位）发热量为准。液体燃料低（位）发热量按GB/T 384的规定测定，若无条件实测或目前尚难进行常规分析的，可参照表A.1的各种能源折标准煤系数折算为标准煤。

- 表A.1 各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原油 |  | 41 816 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 燃料油 |  | 41 816 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 汽油 |  | 43 070 kJ/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 煤油 |  | 43 070 kJ/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 柴油 |  | 42 652 kJ/kg | 1.457 1 kgce/kg |
| 煤焦油 |  | 33 453 kJ/kg | 1.142 9 kgce/kg |
| 粗苯 |  | 41 816 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 液化石油气 |  | 50 179 kJ/kg | 1.714 3 kgce/kg |
| 炼厂干气 |  | 46 055 kJ/kg | 1.571 4 kgce/kg |
| 油田天然气 |  | 38 931 kJ/m3 | 1.330 0 kgce/m3 |
| 气田天然气 |  | 35 544 kJ/m3 | 1.214 3 kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  | 14 636 kJ/m3～16 726 kJ/m3 | 0.500 0 kgce/m3～0.571 4 kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  | 16 726 kJ/m3～17 981 kJ/m3 | 0.571 4kgce/m3～0.614 3 kgce/m3 |
| 其他 煤 气 | a.发生炉煤气 | 5 227 kJ/m3 | 0.178 6 kgce/m3 |
|  | b.重油催化裂解煤气 | 19 235 kJ/m3 | 0.657 1 kgce/m3 |
|  | c.重油热裂解煤气 | 35 544 kJ/m3 | 1.214 3 kgce/m3 |
|  | d.焦炭制气 | 16 308 kJ/m3 | 0.557 1 kgce/m3 |
|  | e.压力汽化煤气 | 15 054 kJ/m3 | 0.514 3 kgce/m3 |
|  | f.水煤气 | 10 454 kJ/m3 | 0.357 1 kgce/m3 |
| 电力（当量值） |  | 3 600 kJ/kW·h | 0.122 9 kgce/ kW·h |
| 氢气（标况） |  | 10 802 kJ/m3 | 0.3686 kgce/m3 |
| 热力（当量） |  | - | 0.034 12 kgce/MJ |

___________________________