ICS 91.120.30

Q17

备案号：XXXXX

T

中国工程建设标准化协会团体标准

T/CECS ×××—201X

复合一体化塑料防护排（蓄）水板及配件

Composite integrated plastic protective drainage (storage) board and accessories

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

- 前    言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10—2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》的规则起草。

本文件按中国工程建设标准化协会“关于印发《中国工程建设标准化协会2021年第二批产品标准试点项目计划》的通知”建标协字〔2021〕020号文的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口管理。

本文件负责起草单位：北京市建设工程物资协会

中国建材检验认证集团股份有限公司

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

目录

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  定义、分类和标记	1

3.1  定义	1

3.2  分类	2

3.3  规格	2

3.4  标记	2

4  一般要求	2

5  技术要求	2

5.1  外观	3

5.2  物理力学性能	3

5.3  土工布	3

5.4  复合一体化塑料防护排水板土工布粘接性能	4

5.5  排水槽	4

6  试验方法	4

6.1 复合一体化塑料防护排水板试验方法	4

6.2 土工布试验方法	6

6.3  排水槽试验方法	6

7  检验规则	7

7.1检验分类	7

7.2组批	7

7.3抽样	7

7.4判定规则	7

8  标志、包装、贮存与运输	8

8.1  标志	8

8.2  包装	8

8.3  贮存	8

8.4  运输	8

- 复合一体化塑料防护排（蓄）水板及配件

- 1  范围

本标准规定了复合一体化塑料防护排水板及相关配件的分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于以聚乙烯、聚丙烯等树脂为主要原材料，用于种植顶板、隧道等工程的塑料防护排水板及相关配套材料。

其他材质和用途的复合一体化塑料防护排水板也可参照本标准使用。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SL/T 235-1999  土工合成材料测试规定

GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法  第9部分：高分子防水卷材  拉伸性能

GB/T 1040  塑料压缩性能的测定

GB/T 17643-2011  土工合成材料聚乙烯土工膜

GB/T 18173.1-2012 高分子防水材料 第1部分：片材

JC/T 2112-2012  塑料防护排水板

GB/T 17638-2017  土工合成材料 短纤针刺非织造土工布

GB/T 13663.2-2018   给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材

- 3  定义、分类和标记

- 3.1  定义

3.1.1  复合一体化塑料防护排水板

由高密度聚乙烯为主要材料，经特殊工艺加工表面为连续凸起壳体的片材，凸起部位复合土工布，形成一种布、壳复合一体，具有立体排水空间和一定支撑刚度的防护排水产品。

3.1.2  排水槽

由高密度聚丙烯在熔融状态下经注塑一次成型，截面为封闭形式的有效排水通道；排水槽分为单侧或双侧开孔。

3.1.3 土工布

主要原材料是采用丙纶纤维，通过针刺法制成，起到隔离、过滤作用。

- 3.2  分类

排水槽按单侧开孔或双侧开孔分为：A型（单侧开孔）、B型（双侧开孔）。

- 3.3  规格

排水板厚度：0.80mm、1.00mm、1.20mm。（注：厚度指复合一体化塑料防护排水板底板膜厚）

排水板凸起高度：12mm、14mm、18mm、20mm。

排水板宽度：不小于2750mm。

排水板长度：不小于12000mm。

排水板单位面积质量：不小于1100g/㎡

土工布单位面积质量：不小于250g/㎡

排水槽长度：1000mm

排水槽高度：不小于80mm

排水槽槽内宽度：不小于100mm

排水槽单位长度质量：不小于1350g/m

其他规格可由供需双方商定。

- 3.4  标记

3.4.1  复合一体化塑料防护排水板：按产品名称、厚度、凸起高度、宽度、长度、主材与土工布的单位面积质量和标准编号的顺序标记。

示例：厚度1.0mm、凸起高度14mm、宽度2750mm、长度12000mm、主材单位面积质量1350g/㎡、土工布单位面积质量250g/㎡的复合一体化塑料防护排水板标记为：

复合一体化塑料防护排水板  1.0-14-2750*12000-1350/250 本标准标准号

3.4.2  排水槽：按产品名称、分类、高度、槽内宽度、长度、单位长度质量和标准编号的顺序标记。

示例：单侧开孔、高度80mm、槽内宽度100mm、长度1000mm、单位长度质量1350g/m的排水槽标记为：

排水槽	 A-80*100*1000-1350 本标准标准号

- 4  一般要求

本标准所包括产品的生产与使用不应对人体、生物与环境造成有害影响，所涉及与生产、使用有关的安全和环境要求应符合我国相关标准和规范的规定。

- 5  技术要求

- 5.1  外观

5.1.1  复合一体化塑料防护排水板应边缘整齐，不允许有可见的缺陷，如孔洞、裂纹等；复合一体化塑料防护排水板展开后边缘处不应有起伏现象。

5.1.2  每卷板材接头不应超过一处，其中较短的一段不得少于2000mm，接头处应剪切整齐，并加长300mm，备作搭接。

5.1.3  复合土工布∶

1）依据订单所使用的土工布，边缘整齐，布面无孔洞划痕，厚薄均匀，无污染，色泽一致。

2）与板材复合后边缘整齐，无裂纹、无缺口、无机械损伤、无孔洞、无起伏、无横茎、无粒子混杂、松动等质量缺陷。

3）土工布与复合一体化塑料防护排水板主材粘结牢固。

- 5.2  物理力学性能

复合一体化塑料防护排水板物理力学性能应符合表1规定。

表1   产品物理力学性能

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伸长率10%时拉力/（N/100mm） ≥ |  | 350 |
| 2 | 最大拉力/（N/100mm） ≥ |  | 600 |
| 3 | 断裂伸长率/% ≥ |  | 50 |
| 4 | 撕裂性能/N ≥ |  | 200 |
| 5 | 压缩性能 | 压缩率为20%时最大强度/KPa ≥ | 300 |
|  |  | 极限压缩现象 | 无破裂 |
| 6 | 低温柔度性 ≥ |  | -10℃无裂纹 |
| 7 | 热老化 （80℃，168h） | 伸长率10%时拉力保持率/% ≥ | 80 |
|  |  | 最大拉力保持率/% ≥ | 90 |
|  |  | 断裂伸长率保持率/% ≥ | 70 |
|  |  | 压缩率为20%时最大强度保持率/% ≥ | 90 |
|  |  | 极限压缩现象 | 无破裂 |
|  |  | 低温柔度 | -10℃无裂纹 |
| 8 | 纵向通水量（侧压力150kPa）（cm³/s） |  | 10 |

- 5.3  土工布

过滤层用土工布应采用单位面积质量不小于250g/㎡，性能符合表2的规定。

表2   土工布性能

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量 g/㎡ ≥ |  | 250 |
| 断裂强力 KN/m > | 纵向 ≥ | 10 |
|  | 横向 ≥ |  |
| 断裂伸长率 % | 纵向 ≥ | 20～100 |
|  | 横向 ≥ |  |
| 顶破强力 KN ≥ |  | 1.8 |
| 等效孔径O90，mm |  | 0.07～0.20 |
| 垂直渗透系数/（cm/s） |  | K×(10-1～10-3) 其中K=1.0～9.9 |
| 撕破强度KN | 纵向 ≥ | 0.25 |
|  | 横向 ≥ | 0.25 |

- 5.4  复合一体化塑料防护排水板土工布粘接性能

选用高度为12mm、14mm、18mm、20mm的复合一体化塑料防护排水板，粘贴均匀、强度符合表3的规定。

表3  复合一体化塑料防护排水板粘接土工布力学性能

| 项目名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 复合一体化塑料防护排水板与土工布剥离强度，N/mm ≥ | 0.5 |

- 5.5  排水槽

排水槽性能应符合表4的规定。

表4   排水槽性能要求

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 抗压强度，KPa ≥ | 700 |

- 6  试验方法

- 6.1 复合一体化塑料防护排水板试验方法

6.1.1 试件制备

试件在（23±2）℃室内放置24h后进行裁取，每组试件在复合一体化塑料防护排水板长度方向均匀分布裁样，避开卷材边缘100mm以上，裁切的试样不应有毛边。

试件尺寸与数量见表5

表5  卷材试件尺寸与数量

| 序号 | 项目 | 尺寸（纵向×横向）/mm | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 | 280×100 | 纵横向各5 |
| 2 | 撕裂性能 | 200×100 | 纵横向各5 |
| 3 | 压缩性能 | 100×100 | 5 |
| 4 | 低温柔度 | 200×50 | 5 |
| 5 | 热老化 | 280×100 | 纵横向各5 |
|  |  | 100×100 | 5 |
|  |  | 200×50 | 5 |
| 6 | 纵向通水量 | 300×150 | 5 |

6.1.2  外观

目测观察及量具观察。

6.1.3  厚度

测量厚度时，去除复合一体化塑料防护排水板表面覆盖的土工布，用分度值为0.01mm螺旋测微器（千分尺）测量，在复合一体化塑料防护排水板的平面两凸起之间处测量，旋转到有两下"咔咔"声为止。在复合一体化塑料防护排水板长度方向每隔200mm测量一点，共测量五点，以五点的平均值作为产品的厚度。

6.1.4  凸起高度

试件采用正方形，边长约100mm，允许在小于一个凸起的范围内增减宽度。将试件去除土工布，放在光洁的平面，上面压一面积不小于试件尺寸的平板，施加0.2g/mm²的压力（包括平板质量），然后用精度0.1mm的量具测量复合一体化塑料防护排水板平面上与平板之间的高度。每个试件每边测量一点，共测量四点。测量三个试件，取算术平均值作为试验结果，修约到1mm。

6.1.5  宽度、长度

用最小分度值为1mm的尺在宽度与长度方向均匀分布测量三处，取三个测量值的平均值作为试验结果，精确到1mm。

6.1.6  单位面积质量

按GB/T 18173.1中的条款进行试验。

6.1.7  拉伸性能

复合一体化塑料防护排水板拉伸强度、断裂伸长率按GB/T 1040. 2进行，拉伸强度按式（TS=F/W)计算，精确到0.1 N/cm，断裂伸长率按式（E=(L1-L0)/L0*100%计算，精确到1%，夹具间距170 mm，试验速度为50 mm/min，纵、横向均进行试验。 试样宽度：试件至少含有一个完整的壳型凸起单元。

6.1.8  撕裂性能

按图1裁取试件，宽度取四个完整的凸起单元，割口位于试样宽度中心线上，其深度为四个完整的凸起单元，长度约100mm。将试件割口处的两边分别夹在试验机上，拉伸速度100mm/min，记录最大力（N），分别取纵向和横向五个试件的平均值，夹持时将土工布揭去。

撕裂强度试件 图1

6.1.9  压缩性能

按GB/T 1041进行，试验速度为2 mm/min。按表5裁取试样，上下垫有（100 X 100) mm，大于10 mm厚的钢板，将试样放在夹具中心，不得歪扭。启动试验机，压缩试样至壳体高度的20%，记录最大压力值，并观察有无破损。试样的抗压强度按式(α=（P/F）*1000计算，精确到1KPa.

6.1.10  低温柔度

按GB/T18173.1-2012中的6.3.5条款进行试验。

6.1.11  热老化

按GB/T18173.1-2012中的6.3.7条款进行试验。

6.1.12  纵向通水量

试件随机抽取。从板上切取试件宽度150mm，长度300mm。产品在试件的上表面加一相同尺寸的单位面积质量为250g/m²的土工布。试件平面承受的侧压为150KPa，试验时两端水头的水位差为300 mm。按SL/T235—1999进行试验，记录渗流15min时的渗水量，试验结果表示为立方厘米每秒（cm3/s），取两次测定的平均值作为试验结果。当复合一体化塑料防护排水板凸起高度超过8mm，受试验设备的限制时，允许取凸起高度8mm、同样厚度、同样材质、相似形状的复合一体化塑料防护排水板试件进行试验。若试验通过，则可判定同样材质、凸起高度大于8mm的复合一体化塑料防护排水板纵向通水量亦符合标准，试验结果报告为8mm高度复合一体化塑料防护排水板的纵向通水量。

- 6.2 土工布试验方法

6.2.1 土工布的物理性能

按GB/T 17638-2017检测，检测项目按本标准5.3 节中表2进行试验。

6.2.2  复合一体化塑料防护排水板粘接土工布的粘接性能

剥离强度按GB/T 18173.1-2012附录D进行试验。

- 6.3  排水槽试验方法

6.3.1  外观及尺寸

目测观察及量具测量。用最小分度值为1mm的尺在槽内宽度、外观高度、长度方向均匀分别测量三处，取三个测量值的平均值作为试验结果，精确到1mm。

6.3.2 抗压强度

按GB/T 1041-2008进行试验。

- 7  检验规则

- 7.1检验分类

按检验类型分为出厂检验和型式检验。

7.1.1出厂检验

复合一体化塑料防护排水板：外观、厚度、凸起高度、宽度、长度、主材和土工布单位面积质量、伸长率10%时拉力、最大拉力、断裂伸长率、压缩性能。

排水槽：外观、槽内宽度、高度、长度、抗压强度。

7.1.2型式检验

型式检验项目包括第5章要求中的所有规定，在下列情况下进行型式检验：

a）新产品投产或产品定型鉴定时；

b）正常生产时，每年进行一次；

c）原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）产品停产六个月以上恢复生产时。

- 7.2组批

主材：以同一类型、同一规格10000㎡为一批，不足10000㎡按一批计。

配件：以同一类型、同一规格1000m为一批，不足1000m按一批计。

- 7.3抽样

在每批产品中随机抽取5卷进行面积、单位面积质量、厚度、外观检査。

在上述检验合格后，从中随机抽取1卷取至少2.0㎡的试样进行物理力学性能检测。

- 7.4判定规则

7.4.1 外观规格

厚度、凸起高度、宽度、长度、单位面积质量、外观均符合3.3、5.1的规定时，判定合格。对不合格的项目，允许在该批产品中随机加倍抽取样品，重新检验。全部达到本标准规定即判合格；若仍有不符合本标准规定，即判该批产品不合格。

7.4.2 物理力学性能

试验结果符合5.2、5.3、5.4、5.5的规定，判该批产品物理力学性能合格。若其中仅有1项不符合本标准规定，允许在该批产品中随机抽样进行单项复验。合格则判该批产品物理力学性能合格，否则判该批产品物理力学性能不合格。

7.4.3综合判定

出厂检验试验结果符合第5章要求时，判该批产品合格。

型式检验试验结果全部符合第5章全部要求时，判该批产品合格。

有两项或两项以上指标不符合规定时，则判该批产品为不合格。

- 8  标志、包装、贮存与运输

- 8.1  标志

产品外包装上应包括:

a）产品名称；

b）生产商名、地址；

c）商标；

d）产品标记；

e）生产日期或批号；

F）贮存与运输注意事项；

g）检验合格标识。

- 8.2  包装

产品采用适于贮存与运输的方式包装。

- 8.3  贮存

贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。

避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度不应高于45℃。

在正常贮存条件下，贮存期自生产之日起至少为6个月。

- 8.4  运输

运输时应防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。