T

团体标准

T/CECS XXX—××××

绿色建材评价  免拆复合保温模板

Green building materials assessment - Detachable composite insulation formwork

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX实施

- XXXX - XX - XX发布

目　　次

中国工程建设标准化协会      发布

前言 ……………………………………………………………………………………………………………

1　范围…………………………………………………………………………………………………………

2　规范性引用文件……………………………………………………………………………………………

3　术语和定义…………………………………………………………………………………………………

4　评价要求……………………………………………………………………………………………………

5　评价方法……………………………………………………………………………………………………

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2021〕11号）的要求制定。。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、山东省建筑科学研究院有限公司。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

绿色建材评价 免拆复合保温模板

- 范围

本标准规定了免拆复合保温模板绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于免拆复合保温模板的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10801.1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB/T 10801.2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 19686 建筑用岩棉绝热制品

GB/T 20285 材料产烟毒性危险分级

GB/T 21558 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 23331 能源管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T24025 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 25975 建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 29899 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB/T 30807 建筑用绝热制品 浸泡法测定长期吸水性

GB/T 30808 建筑用绝热制品 湿热条件下垂直于表面的抗拉强度保持率的测定

GB/T 32991 矿物棉绝热材料密度均匀性试验方法

GB/T 35608 绿色产品评价 绝热材料

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 化学因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 物理因素

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

免拆复合保温模板 detachable composite insulation formwork

经工厂化预制，由保温层、粘结层、保温过渡层、内外侧粘结加强层构成，通过连接件（或内置于保温过渡层中的钢丝网架）与现浇混凝土安全连接，起到免拆外模板作用和保温隔热作用的复合保温板。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

4.1.1  免拆复合保温模板基本性能应符合JG/T 480现行行业标准要求。

- 4.1.2  生产企业近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.3  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.4  生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

- 4.1.5  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.6  生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T24025提交保温系统材料的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

免拆复合保温模板评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，免拆复合保温模板评价指标见表2。

- 表2 免拆复合保温模板评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 生产过程产生废水可利用率 | % | 100 |  |  |
| 能源属性 | 生产过程单位产品综合能耗 | kgce/m2 | ≤0.10 |  | ≤0.08 |
| 环境属性 | 生产过程产生固体废弃物可利用率 | % | 100 |  |  |
| 品质属性 | 拉伸粘结强度（原强度、耐水强度、耐冻融强度） | MPa | ≥0.15 (XPS/石墨XPS) |  |  |
|  |  |  | ≥0.10（EPS/石墨EPS/PU） |  |  |
|  |  |  | ≥0.08（岩棉条） |  | ≥0.10（岩棉条） |
|  | 保温芯材性能 | ---- | 应满足本标准中所列保温材料相应星级品质属性要求。 |  |  |
|  | 抗冲击性 | J级 | 10 |  |  |
|  | 抗折荷载 | N | ≥2000 |  |  |
|  | 保温过渡层水蒸气透过性能 | g/(m2·h) | 保温层为有机保温材料时≥0.85 保温层为岩棉时≥1.67 |  |  |

岩棉条品质属性见表3，模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板/石墨EPS板）品质属性见表4，挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板/石墨XPS板）品质属性见表5，硬质聚氨酯板泡沫塑料板（PU板）品质属性见表6。

- 表3. 岩棉条品质属性要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 品质属性 | 导热系数（平均温度25℃） | W/(m·K) | ≤0.048 |  | ≤0.045 |
|  | 垂直于表面抗拉强度 | kPa | ≥80 |  | ≥100 |
|  | 垂直于表面抗拉强度抗拉强度保留率 | % | ≥30 | ≥40 | ≥50 |
|  | 7d全浸体积吸水率 | % | ≤5.0 |  |  |
|  | 酸度系数 | —— | ≥1.8 |  | ≥2.0 |
|  | 氧化钾加氧化钠含量 | % | ≤4.0 |  |  |
|  | 纤维平均直径 | μm | ≤6.0 |  | ≤5.0 |
|  | 密度均匀性 | % | ≤16 | ≤13 | ≤10 |

- 表4 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板/石墨EPS板）品质属性要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 品质属性 | 导热系数（平均温度25℃） | EPS | W/(m·K) | ≤0.039 | ≤0.035 | ≤0.032 |
|  |  | 石墨EPS |  | ≤0.033 | ≤0.032 | ≤0.031 |
|  | 表观密度 | EPS | kg/m3 | 18～22 |  |  |
|  |  | 石墨EPS |  | 20～25 |  |  |
|  | 熔结性能 | 弯曲断裂荷载 | N | ≥15 | ≥20 | ≥25 |
|  |  | 弯曲变形 | mm | —— | ≥20 | ≥20 |
|  | 燃烧性能等级 |  | —— | B1级 |  |  |
|  | 烟毒性 |  | —— | 不低于t1级 |  | 不低于t0级 |

- 表5 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板/石墨XPS板）品质属性要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 品质属性 | 吸水率，浸水96h |  | 带表皮 | kPa | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
|  |  |  | 不带表皮 |  | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 |
|  | 导热系数（平均温度25℃） | XPS | 带表皮 | W/(m·K) | ≤0.025 |  |  |
|  |  |  | 不带表皮 |  | ≤0.030 |  |  |
|  |  | 石墨XPS | 带表皮 |  | ≤0.024 |  |  |
|  |  |  | 不带表皮 |  | ≤0.026 |  |  |
|  | 透湿系数，（23℃±1℃，相对湿度50%±5%） |  | 带表皮 | ng/m·s·Pa | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.5 |
|  |  |  | 不带表皮 |  | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤2.5 |
|  | 燃烧性能等级 |  |  | —— | B1级 |  |  |

- 表6 硬质聚氨酯泡沫塑料板（PU板）品质属性要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 品质属性 | 导热系数（平均温度23℃） | W/(m·K) | ≤0.026 | ≤0.024 | ≤0.022 |
|  | 芯密度 | kg/m3 | ≥30 |  |  |
|  | 压缩强度 | kpa | ≥80 | ≥180 | ≥280 |
|  | 吸水率 | % | ≤3 |  |  |
|  | 燃烧性能等级 | —— | B1级 |  |  |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2 岩棉条按GB/T 19686和GB/T 25975的规定进行，模塑聚苯乙烯泡沫塑料板按GB/T 10801.1的规定进行，挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板按GB/T 10801.2的规定进行，硬质聚氨酯泡沫塑料板按GB/T 21558的规定进行。

5.3 岩棉条氯化钾加氯化钠含量按GB/T 1549的规定进行，密度均匀性按GB/T 32991的规定进行，垂直于表面抗拉强度保留率按GB/T 30808的规定进行，7d全浸体积吸水率按GB/T 30807的规定进行。模塑聚苯乙烯泡沫塑料板烟毒性按GB/T 20285的规定进行。

5.4 生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该评价等级规定。

_______________________________