CECS

T/CECS XXX-XXXX

中国工程建设标准化协会标准

非晶相结构低导热自保温制品

(拟修改名称：非晶相结构低导热自保温多孔砌块)

Low thermal conductivity self insulation products with amorphous phase structure

（征求意见稿）

XXXXXXXXX出版社

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类、规格与标记	2

5 原材料	2

6 技术要求	3

7 试验方法	4

8 检验规则	4

9 包装、运输和储存	6

前  言

《非晶相结构低导热自保温多孔砌块》（以下简称文件）是按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》与GB/T 20001.10-2020《标准编写规则 第10部分：产品标准》给出的规则起草。

本文件根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发<2024年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2024]15号）文件的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会归口管理。

本文件主要起草单位：新华盛节能科技股份有限公司、常熟市工程质量检测中心有限公司。

本文件参加起草单位：华盛（苏州）环保科技有限公司、常熟市环境保护科技有限公司、华盛立和（上海）环保科技有限公司、苏常工程质量检测有限公司、江苏壹马企业有限公司、生态环境部南京环境科学研究所、中交建筑科技（济南）有限公司、海南恒坤新材科技有限公司。

本文件主要起草人：任鑫、朱晓辉、张杰、殷健、何添、何志超、顾洪良、王海强、王超、钱国楚、马兵、张建港、曹建军、王奕忱。

本文件主要审查人：

非晶相结构低导热自保温多孔砌块

- 范围

本文件规定了非晶相结构低导热自保温多孔砌块的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本文件适用于非晶相结构低导热自保温多孔砌块的制造与检验。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4111  混凝土砌块和砖的实验方法

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 13475  绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法

GB/T 32981  墙体材料当量导热系数测定方法

CJ/T 526  软土固化剂

JGJ 63  混凝土用水标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 非晶相结构低导热自保温多孔砌块 Application of amorphous phase structure low thermal conductivity self-insulating porous blocks

以淤泥、工程渣土、金属尾矿等固体废弃物为主要原材料，添加外加剂进行聚合反应，经压制、养护等工艺过程制成的孔洞率大于或等于33%、分子成非晶相结构的多孔砌块，简称多孔砌块。

非晶相结构 Amorphous phase structure

聚合物中分子链三维长程无序聚集的状态。

当量导热系数 effective thermal conductivity

在稳定传热状态下，表征1m厚非均质材料，两侧表面温差为1K，单位时间内通过1m2面积传递的热量。

- 分类、规格与标记

  - 分类

4.1.1  按多孔砌块类型可分为Ⅰ、Ⅱ两类。

a) Ⅰ类：无复合的多孔砌块；

b) Ⅱ类：在中间孔洞中填插保温材料进行复合制成的多孔砌块。

4.1.2  多孔砌块按强度等级分为：MU5、MU7.5、MU10。

  - 规格

多孔砌块的标准规格尺寸见表1。

| 表1 多孔砌块标准规格尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长度L/mm | 宽度B/mm | 高度H/mm |
| 390、145 | 300、240、190 | 190、160、140 |
| 注：其他规格可由供需双方协商确定。 |  |  |

图1 多孔砌块示意图

  - 标记

4.3.1  标记示例

按多孔砌块的产品名称、产品类型、尺寸规格、强度等级以及执行标准编号的顺序进行标记。

多孔砌块—□—□—□—□

本标准编号：T/CECSXXX-202X

强度等级

尺寸规格：长度×宽度×高度

产品类型

产品名称

4.3.2  标记示例

规格尺寸为390mm×240mm×160mm、强度等级为MU5、在中间孔洞中填插保温材料制成的多孔砌块，其标记为：

多孔砌块—Ⅱ类—390mm×240mm×160mm—MU5—T/CECS XXXXX-202X

- 原材料

  - 固体废弃物

以二氧化硅为主要成分的固体废弃物，包括淤泥、工程渣土、金属尾矿等。

  - 外加剂

固化剂应符合CJ/T 526的规定，其他外加剂应符合相关现行国家标准的规定。

  - 拌合水

应符合JGJ 63的规定。

  - 其他材料

Ⅱ类多孔砌块中填插的保温材料宜采用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）等吸水率较小的保温材料，其主要性能指标应符合表2的规定。采用其他保温材料时，其性能应符合相关材料标准规定。

| 表2 保温材料的主要性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 项目 | - 性能指标 |  |
|  | - XPS | - EPS |
| - 导热系数/[W/(m·K)] | ≤0.03 | ≤0.039 |
| - 表观密度/（kg/m3） | 22-35 | 18-22 |
| - 尺寸稳定性/% | ≤1.2 | ≤0.3 |
| - 垂直于板面方向的抗拉强度/MPa | ≥0.2 | ≥0.1 |
| - 弯曲变形/mm | ≥20 | ≥20 |
| - 水蒸气渗透系数/[Ng/(pa·m·s)] | 3.5-1.5 | ≤4.5 |
| - 吸水率/% | ≤1.5 | ≤3 |
| - 燃烧性能等级 | 不低于B1级 |  |

- 技术要求

  - 尺寸允许偏差

- 尺寸允许偏差应符合表3的规定。

| 表3 尺寸允许偏差 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 技术指标 |
| 长度L | ±3 |
| 宽度B | ±2 |
| 高度H | ±2 |

  - 外观质量

外观质量应符合表4的规定。

| 表4 外观质量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 技术指标 |
| 弯曲/mm |  | ≤2 |
| 杂质突出高度/mm |  | ≤2 |
| 缺棱掉角的最大投影尺寸/mm |  | ≤15 |
| 裂纹长度 | 非贯穿裂纹最大投影尺寸/mm | ≤20 |
|  | 贯穿裂纹 | 不准许 |

  - 抗压强度和密度

- 抗压强度和密度应符合表5的规定。

| 表5 抗压强度和密度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度级别 | 抗压强度/MPa |  | 密度/（kg/m3） |
|  | 平均值 | 最小值 |  |
| MU5.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ≤900 |
| MU7.5 | ≥7.5 | ≥6.0 | ≤1100 |
| MU10 | ≥10.0 | ≥8.0 |  |

  - 干燥收缩值和吸水率

干燥收缩值不应大于0.065mm/m。

吸水率不应大于15%。

  - 抗冻性

抗冻性应符合表6的规定。

| 表6 抗冻性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用地区 | 抗冻指标 | 质量损失率 | 强度损失率 |
| 夏热冬暖地区 | F15 | ≤5% | ≤25% |
| 夏热冬冷地区 | F25 |  |  |
| 寒冷地区 | F35 |  |  |
| 严寒地区 | F50 |  |  |
| 注：使用地区按GB 50176的规定划分。 |  |  |  |

  - 碳化系数

碳化系数不应小于0.85。

  - 软化系数

软化系数不应小于0.85。

  - 放射性核素限量

放射性核素限量应符合GB 6566。

  - 当量导热系数

当量导热系数应符合表7的规定。

| 表7 当量导热系数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 强度等级 | 当量导热系数（干态）/[W/(mk)] |  |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| MU5 | ≤0.09 | ≤0.085 |
| MU7.5 | ≤0.10 | ≤0.09 |
| MU10 |  |  |

- 试验方法

  - 尺寸允许偏差和外观质量

尺寸允许偏差和外观质量按照GB/T 4111进行。

  - 强度等级和密度

强度等级和密度按照GB/T 4111进行，其中抗压强度采用GB/T 4111附录A进行。

  - 干燥收缩值和吸水率

干燥收缩值和吸水率按照GB/T 4111进行，其中长度小于300mm的砌块，测量线性干燥收缩值时手持应变仪标距为150mm。

  - 抗冻性

抗冻性按照GB/T 4111进行。

  - 碳化系数和软化系数

碳化系数和软化系数按照GB/T 4111进行。

  - 放射性核素限量

放射性核素限量试验方法按照GB 6566进行。

  - 当量导热系数

当量导热系数试验方法按照GB/T 13475或GB/T 32981进行，其中采用GB/T 32981实验方法时，热箱温度宜设定为25℃，冷箱温度宜设定为-15℃，试验环境空间温度为23℃±2℃。

- 检验规则

  - 检验类型

    - 出厂检验

出厂检验的项目包括：尺寸允许偏差、外观质量、强度等级、密度。正常生产时，出厂检验应每批进行一次。

    - 型式检验

型式检验项目包括第6章中的所有要求。有下列之一情况者，应进行型式检验：

a) 新产品的试制定型鉴定；

b) 产品主要原材料、配比及生产工艺发生较大的改变时；

c) 正常生产时，每一年进行一次型式检验；

d) 产品停产三个月以上恢复生产时；

e) 出厂结果与上次型式检验有较大差异时。

  - 抽样规则

同品种、同规格、同级别的多孔砌块，以10万块为一批，不足10万块亦按一批计抽样规则。

    - 尺寸允许偏差和外观质量检验

- 尺寸允许偏差和外观质量检验的试样采用随机抽样法，抽样数要求见表5。

表5  尺寸允许偏差和外观质量检验

| 产品种类 | 多孔砌块 |
| --- | --- |
| 产品抽样数/块 | 32 |

    - 其他项目检验：

其他检验项目应采用随机抽样法从尺寸偏差和外观质量检验合格的多孔砌块中抽取样品，其数量应符合表6要求。当样品数量不足时，再在该批中补抽规格尺寸和外观质量合格的样品进行检验。

表6  其他项目检验

| 检验项目 | 试件数量 |
| --- | --- |
| 密度 | 3块 |
| 抗压强度 | 5块 |
| 干燥收缩值 | 3块 |
| 吸水率 | 3块 |
| 抗冻性能 | 10块 |
| 碳化系数 | 12块 |
| 软化系数 | 10块 |
| 放射性核素限量 | 1组 |
| 当量导热系数 | 1组 |

  - 判定规则

8.3.1　若受检多孔砌块中，尺寸允许偏差和外观质量不符合表3和表4规定的品数不超过7块时，判定该批产品尺寸允许偏差和外观质量合格；若尺寸允许偏差和外观质量不符合表3和表4规定的品数超过7块时，判定该批产品尺寸允许偏差和外观质量不合格。

8.3.2　当所有项目的检验结果，均符合第6章的要求时，则判定该批产品合格，反之判不合格。

8.3.3 如检验后有以下情况者可进行复检：

a) 性能指标有一项不合格者（不包括尺寸允许偏差和外观质量）；

b) 用户对生产厂家检验结果有异议时。

8.3.4  复检的抽检数量和检验项目应与前一次检验相同。

8.3.5  复检后，若符合第6章的要求时，则可判定该批产品合格，反之则判定该批产品不合格。

- 包装、运输和储存

  - 产品出厂时，应提供产品合格证，内容包括：

a) 厂名和商标；

b) 批量编号和数量；

c) 产品标记和生产日期；

d) 检验人员签章。

  - 产品应按规格型号、龄期、强度等级分批码放，不得混杂。

  - 产品装卸时，不应碰撞、扔摔，应轻码轻放，严禁翻斗倾卸。

  - 堆放、运输及施工时，应有可靠的防雨措施。