T/CECS××××：2024

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

高分子涂层止水带应用技术规程

Technical specification for application of Polymer-coated waterstop

（征求意见稿）

××出版社

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

高分子涂层止水带应用技术规程

Technical specification for application of Polymer-coated waterstop

T/CECS XXXX—2024

主编单位：北京城建设计发展集团股份有限公司

昱垠科技有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：20xx年xx月xx日

中国计划出版社

20xx       北  京

# 前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2024年第二批工程建设标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2024〕20号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、验收及附录。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由北京城建设计发展集团股份有限公司和昱垠科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给北京城建设计发展集团股份有限公司（地址：北京市西城区阜成门北大街5号，邮编：100037，邮箱：lxt@zhuobao.com）。

主编单位：北京城建设计发展集团股份有限公司

昱垠科技有限公司

参编单位：清华大学

北京市轨道交通建设管理有限公司

合肥市轨道交通集团有限公司

沈阳地铁集团有限公司

中国船舶集团国际工程有限公司

中铁第一勘察设计院集团有限公司

中铁第四勘察设计院集团有限公司

中铁第五勘察设计院集团有限公司

杭州市建设工程质里安全监督总站

陕西华海质检技术服务有限公司

中国五冶集团有限公司

中建科工集团有限公司

中国五冶集团有限公司

北京市政建设集团有限责任公司

北京市建筑设计研究院股份有限公司

中建南方投资有限公司

中国建筑一局（集团）有限公司

中建一局水利水电建设有限公司

湖南建工集团有限公司

陕西省交通规划设计研究院有限公司

武汉市汉阳市政建设集团有限公司

中国建筑东北设计研究院有限公司

中建深圳设计院有限公司

中铁置业集团有限公司

中国铁路设计集团有限公司

安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司

河北金坤工程材料有限公司

润海铁建科技发展有限公司

河北泽润工程橡塑有限公司

山东昱垠工程材料有限公司

河南森禹材料有限公司

陕西华海质检技术服务有限公司

主要起草人：胡显鹏  田一航  曾德光  张君  郭德友  林元华  邹志林 兰涛  胡勇红  邵国鑫  王新虎  高福华  赵群  冯万慧 王健  张鹏  孟禹  陈雷  雷崇  文强  张旭珍 吴延伟  戚洪伟  乔国刚  王玲  苏守一  张瑾  汤玉雯 董一  贾保正  曾青  王宾  苏海峰  邓美龙  陆杰 焦春英  夏志勇  丁雯雯  丛  阳  郭志铅  颜廷宇  刘春林 邢露

主要审查人：

# 目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  材  料	4

5 设  计	7

5.1  一般规定	7

5.2 平板型高分子涂层止水带	8

5.3 卡槽型高分子涂层止水带	10

6  施工	13

6.1  一般规定	13

6.2  平板型高分子涂层止水带	13

6.3  卡槽型高分子涂层止水带	14

7  验收	16

7.1  一般规定	16

7.2  高分子涂层止水带产品质量验收	16

7.3  高分子涂层止水带施工质量验收	17

附 录A  试验方法	18

本工程用词说明	23

引用标准名录	24

# 附：条文说明………………………………………………………………………………..25

# Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic reqiurements	3

4  Materials	4

5  Desian	7

5.1 General requirements	7

5.2 Flat type polymer-coated waterstop	8

5.3 Card slots type polymer-coated waterstop	10

6 Construction	13

6.1 General requirements	13

6.2 Flat type polymer-coated waterstop	13

6.3 Card slots type polymer-coated waterstop	14

7 Acceptance	16

7.1 General requirements	16

7.2 Polymer-coated waterstop inspection quality acceptance 	16

7.3Polymer-coated waterstop constructional quality acceptance ……………………….17

Appendix A  Test Method of Polymer-coated waterstop and Adhesive … ……………19

Explaination of wording	23

List of quoted standards	24

Addition：Explanation of  provisions	25

# 1  总  则

1.0.1  为规范高分子涂层止水带应用，做到技术先进、经济合理、安全环保、保证质量，制定本规程。

1.0.2  本规程规定了高分子涂层止水带材料、设计、施工及质量验收的基本技术要求。当本规程与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.3  高分子涂层止水带的应用除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  高分子涂层止水带  Polymer-coated waterstop

采用钢板或树脂类板材为芯材，四周包覆高分子防水、防腐涂料而形成的一种中埋式止水构件。

2.0.2  平板型高分子涂层止水带 Flat type polymer-coated waterstop

平板型高分子涂层止水带包括普通平板型和燕尾平板型。普通平板型横截面为长方形；燕尾平板型横截面两侧翘起中间平直，形式“燕尾”。

2.0.3  卡槽型高分子涂层止水带 Card slots type polymer-coated waterstop

横截面为“T”型的中埋式高分子涂层止水带。

2.0.4  连接用配套胶  Adhesive for connection

用于高分子涂层止水带之间或高分子涂层止水带与钢边橡胶止水带的钢边连接用的配套防水胶黏剂。

2.0.5  固定用配套胶 Adhesive for fixing

将卡槽型高分子涂层止水带粘结固定于混凝土基面的配套防水胶黏剂。

2.0.6  配套连接板 Matching connecting plate

纵向连接卡槽型高分子涂层止水带的连接板。

2.0.7  特殊施工缝 Special construction joint

未提前预留施工缝中埋式止水构件的施工冷缝。

# 3  基本规定

3.0.1  高分子涂层止水带的生产与使用不应对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与生产、使用有关的安全与环保要求应符合我国相关国家及行业标准的规定。

3.0.2  高分子涂层止水带包覆的高分子涂层应与基层具有良好的粘结强度，浸水后粘结强度保持率不应小于80%。

3.0.3  高分子涂层止水带外裹的高分子材料热老化测试试验应按不低于80℃×14d的条件进行，试验后材料的低温柔性或低温弯折性温度升高不应超过热老化前标准值2℃。

3.0.4  高分子涂层止水带的芯材宜采用钢板和树脂类板材。

3.0.5  长期处于腐蚀性环境的高分子涂层止水带应通过腐蚀性介质耐久性试验。

3.0.6  高分子涂层止水带为中埋式止水构件，可用于地上或地下现浇混凝土结构施工缝防水。

3.0.7  高分子涂层止水带应由专业防水队伍施工，操作人员应经过专业培训后上岗。

3.0.8  高分子涂层止水带安装完成后应进行专项验收，合格后方可浇筑混凝土。

# 4  材  料

4.0.1  高分子涂层止水带的物理力学性能指标应符合表4.0.1的规定。

表4.0.1 高分子涂层止水带物理力学性能指标

| 序号 | 物理性能 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热性，（70℃，168h） |  | 无起泡、无开裂、无剥离、无变色 | 现行国家标准《色漆和清漆耐热性的测定》GB/T 1735 |
| 2 | 耐碱性（10%氢氧化钠，30d） 耐酸性（10%硫酸，30d） 耐盐碱（3%氯化钠，30d） |  | 无起泡、无开裂 无脱落、无变色 无掉粉 | 现行国家标准《色漆和清漆耐液体介质的测定》GB/T 9274 |
| 3 | 涂层与芯材附着力，MPa |  | ≥2.0 | 现行国家标准《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T 5210 |
| 4 | 与后浇混凝土粘接强度，MPa | 无处理 | ≥0.50 | 本规程附录A |
|  |  | 浸水处理（23℃，168h） | ≥0.45 |  |
|  |  | 碱处理 [饱和Ca(OH)2溶液浸泡，168h] | ≥0.45 |  |
|  |  | 热处理（80℃，168h） | ≥0.45 |  |
|  |  | 泥沙污染表面 | ≥0.45 |  |
| 5 | 止水带搭接剪切强度(N/mm) | 无处理 | ≥4 |  |
|  |  | 热处理（80℃，168h） | ≥4 |  |
|  |  | 泥沙污染表面 | ≥4 |  |

4.0.2  高分子涂层止水带涂层的物理力学性能指标应符合表4.0.2的规定。

表4.0.2 高分子涂层止水带涂层物理力学性能指标

| 序号 | 物理性能 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量，% |  | ≥96 | 现行国家标准《喷涂聚脲防水涂料》GB/T23446和现行行业标准《防水防腐聚脲涂料》T/CECS 10347 |
| 2 | 拉伸强度，MPa |  | ≥15.0 |  |
| 3 | 断裂伸长率，% |  | ≥440 |  |
| 4 | 撕裂强度，kN/m |  | ≥65 |  |
| 5 | 低温弯折性，-40℃ |  | 无裂纹 |  |
| 6 | 不透水性，0.4MPa/2h |  | 不透水 |  |
| 7 | 加热伸缩率，% | 伸长 | ≤1 |  |
|  |  | 收缩 |  |  |

续表4.0.2

| 序号 | 物理性能 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 粘结强度，MPa |  | ≥3.0 | 现行国家标准《喷涂聚脲防水涂料》GB/T23446和现行行业标准《防水防腐聚脲涂料》T/CECS 10347 |
| 9 | 吸水率，% |  | ≥4.0 |  |
| 10 | 定伸时老化 | 加热老化 | 无裂纹及变形 |  |
|  |  | 人工气候老化 | 无裂纹及变形 |  |
| 11 | 热处理 | 拉伸强度保持 率，% | 80~150 |  |
|  |  | 断裂伸长率，% | ≥400 |  |
|  |  | 低温弯折性，-30℃ | 无裂纹 |  |
| 12 | 碱处理 | 拉伸强度保持 率，% | 80~150 |  |
|  |  | 断裂伸长率，% | ≥350 |  |
|  |  | 低温弯折性，-30℃ | 无裂纹 |  |
| 13 | 酸处理 | 拉伸强度保持 率，% | 80~150 |  |
|  |  | 断裂伸长率，% | ≥350 |  |
|  |  | 低温弯折性，-30℃ | 无裂纹 |  |
| 14 | 盐处理 | 拉伸强度保持 率，% | 80~150 |  |
|  |  | 断裂伸长率，% | ≥350 |  |
|  |  | 低温弯折性，-30℃ | 无裂纹 |  |
| 15 | 人工气候老化 | 拉伸强度保持 率，% | 80~150 |  |
|  |  | 断裂伸长率，% | ≥300 |  |
|  |  | 低温弯折性，-30℃ | 无裂纹 |  |
| 16 | 硬度(邵A) |  | ≥70 |  |
| 17 | 耐磨性(750g/500r),mg |  | ≤30 |  |
| 18 | 耐冲击性，kg.m |  | ≥0.6 |  |

4.0.3  高分子涂层止水带连接用配套胶的物理力学性能指标应符合表4.0.3的规定。

表4.0.3 连接用配套胶的物理力学性能指标

| 序号 | 物理性能 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | 固体含量，% |  | ≥96 | 现行国家标准《喷涂聚脲防水涂料》GB/T23446和现行行业标准《防水防腐聚脲涂料》T/CECS 10347 |
| 2* | 表干时间/s |  | ≤120 |  |
| 3 | 拉伸强度，MPa |  | ≥6 |  |
| 4 | 断裂伸长率，% |  | ≥320 |  |
| 5 | 低温弯折性，-40℃ |  | 无裂纹 |  |
| 6* | 吸水率，% |  | ≤4.0 |  |
| 10* | 接缝不透水性（0.3MPa,30min） | 无处理 | 无渗漏 | 本规程附录A |
|  |  | 热老化 |  |  |
|  |  | 侵水 |  |  |
|  |  | 酸处理 |  |  |
|  |  | 碱处理 |  |  |
| 注：无腐蚀性地层接缝不透水性可不进行酸处理、碱处理条件下检测。 |  |  |  |  |

4.0.4  卡槽型高分子涂层止水带固定用配套胶的物理力学性能指标应符合表4.0.4的规定。

表4.0.4 固定用配套胶的物理力学性能指标

| 序号 | 物理性能 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表干时间，h | ≤4 | 现行国家标准《喷涂聚脲防水涂料》GB/T23446 |
| 2 | 断裂伸长率，% | ≥250 |  |
| 3 | 拉伸强度，MPa | ≥12.0 |  |
| 4 | 吸水率，% | ≤5.0 |  |
| 5 | 粘结层抗渗压（常温，168h) | ≥1.0或粘合面外断裂 | 本规程附录A |
| 6 | 剪切状态下粘结性（止水带与基底） | ≥2.5MPa |  |

4.0.5  高分子涂层止水带芯材的物理力学性能指标应满足国家、行业相关标准的要求。

# 5 设  计

## 5.1  一般规定

5.1.1  高分子涂层止水带可单独用于现浇钢筋混凝土结构施工缝也可与其他施工缝防水材料复合使用。

5.1.2  高分子涂层止水带分为平板型和卡槽型，其中平板型有普通平板型和燕尾平板型两种，用于普通施工缝；卡槽型用于特殊施工缝。

5.1.3  高分子涂层止水带尺寸应满足表5.1.3的要求；对于燕尾平板型高分子涂层止水带燕尾长度宜为50mm，燕尾倾角宜为45°；不同类型高分子涂层止水带大样图见图5.1.3-1~5.1.3-3。

表5.1.3 高分子涂层止水带尺寸规定（mm）

| 型号 | 总厚度T | 芯材厚度 | 高分子涂层单侧厚度（含侧面） | 总宽度B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平板型 | ≥3.4 | ≥1 | ≥1.2 | ≥280 |  |  |
| 卡槽型 | ≥3.4 | ≥1 | ≥1.2 | 卡入端B1 | 固定端D | 自由端B2 |
|  |  |  |  | ≥25 | 50 | 140 |

1—芯材；2—高分子涂层

图5.1.3-1 普通平板型高分子涂层止水带大样图

1—芯材；2—高分子涂层

- 图5.1.3-2 燕尾平板型高分子涂层止水带大样图

1—芯材；2—高分子涂层；B1—卡入端；B2—自由端；D—固定端

图5.1.3-3 卡槽型高分子涂层止水带大样图

## 5.2 平板型高分子涂层止水带

5.2.1  平板型高分子涂层止水带可用于侧墙、顶、底板及楼板等施工缝防水（图5.2.1-1）。其中用于顶、底板及楼板施工缝时宜采用燕尾平板型止水带，安装时燕尾应朝向施工人员方向（图5.2.1-2）。

1—先浇筑混凝土；2—高分子涂层止水带；3—后浇混凝土；

- 图5.2.1-1 侧墙施工缝防水构造图

1—先浇筑混凝土；2—高分子涂层止水带；3—后浇混凝土；

- 图5.2.1-2顶、底板及楼板施工缝防水构造图

5.2.2  平板型高分子涂层止水带应采用连接用配套胶搭接连接（图5.2.2）。搭接区域长度不应小于100mm。搭接区域应满涂连接用配套胶,胶层厚度不小于3mm，四角采用直径不小于3mm，长度不小于15mm的钢质铆钉或自攻螺丝固定，外露的铆钉或螺丝应采用厚度不小于1.5mm的连接用配套胶覆盖。

1—高分子涂层止水带；2—连接用配套胶；3—铆钉或自攻螺丝

- 图5.2.2  平板型高分子涂层止水带搭接连接构造图

5.2.3  平板型高分子涂层止水带纵向和环向采用连接用配套胶“十字”搭接连接（图5.2.3）。搭接区域应满涂连接用配套胶，胶层厚度不小于3mm，四角采用直径不小于3mm，长度不小于15mm的钢质铆钉或自攻螺丝固定，外露的铆钉或螺丝应采用厚度不小于1.5mm的连接用配套胶覆盖。

1—高分子涂层止水带；2—连接用配套胶；3—铆钉或自攻螺丝

- 图5.2.3 平板型高分子涂层止水带“十字”搭接连接构造图

5.2.4  燕尾平板型高分子涂层止水带与普通平板型高分子涂层止水带采用搭接配套胶过渡(图5.2.4)。搭接区域长度不小于100mm，满涂连接用配套胶，胶层厚度不小于3mm，四角采用直径不小于3mm，长度不小于15mm的钢质铆钉或自攻螺丝固定，外露的铆钉或螺丝应采用厚度不小于1.5mm的连接用配套胶覆盖。

- 高分子涂层止水带；2—连接用配套胶；3—铆钉

- 图5.2.4 燕尾型与普通平板型高分子涂层止水带搭接连接构造图

5.2.5  平板型高分子涂层止水带与钢边橡胶止水带的钢边可采用连接用配套胶搭接（图5.2.5）。搭接区域应满涂连接用配套胶，胶层厚度不小于3mm，四角采用直径不小于3mm，长度不小于15mm的钢质铆钉或自攻螺丝固定，外露的铆钉或螺丝应采用厚度不小于1.5mm的连接用配套胶覆盖。

1—钢边橡胶止水带；2—钢边；3—高分子涂层止水带；4—连接用配套胶；5—铆钉或自攻螺丝

- 图5.2.5 平板型高分子涂层止水带与钢边橡胶止水带搭接连接构造图

## 5.3 卡槽型高分子涂层止水带

5.3.1  卡槽型高分子涂层止水带可用于地铁车站主体结构与附属（区间）结构接口、结构改造冷缝部位及洞口封堵墙等特殊施工缝防水图（图5.3.1-1~5.3.1-2）。

1—既有结构暗梁；2—新建结构；3—卡槽型高分子涂层止水带；4—水泥基渗透结晶防水涂料或其他界面剂；5—固定用配套胶；6—螺栓；7—槽口

- 图5.3.1-1 新旧结构接口接缝防水构造图

1—主体结构；2—洞口封堵墙；3—卡槽型高分子涂层止水带；4—水泥基渗透结晶防水涂料或其他界面剂；5—固定用配套胶；6—螺栓或射钉；7—槽口

- 图5.3.1-2 洞口封堵墙接缝防水构造图

5.3.2  卡槽型高分子涂层止水带采用固定用配套胶与施工缝基面粘结后，再采用直径不小于5mm长度不小于50mm的钢质螺栓或锚栓与基面固定，螺栓或锚栓宜在固定端居中打设，间距2m为宜，每段止水带不得少于两个，外露的螺栓或锚栓应采用厚度不小于1.5mm的连接用配套胶覆盖。

5.3.3  施工缝粘贴止水带固定端位置的基面不凿毛，其余部分凿毛并涂刷水泥基渗透结晶材料或其他界面处理剂。

5.3.4  施工缝基面开槽深度不得小于卡槽型高分子涂层止水带卡入端长度，开槽宽度不得过宽，宽度宜约5~8mm。止水带卡入槽口内应采用固定用配套胶密实填充。

5.3.5  卡槽型高分子涂层止水带采用配套连接板及连接用配套胶进行搭接连接，搭接区域总长度不小于200mm，应满涂3mm厚连接用配套胶，四角采用直径不小于3mm，长度不小于15mm的钢质铆钉或自攻螺丝固定，外露的铆钉或螺丝应采用厚度不小于1.5mm的连接用配套胶覆盖。

5.3.6  配套连接板采用“L”型，按照图5.3.6要求连接。长度不小于200mm，材质及厚度与卡槽型高分子涂层止水带相同。

1—卡槽型高分子涂层止水带；2—搭接缝；3—搭接连接用配套胶；4—“L”型配套连接板；5-铆钉或自攻螺丝

- 图5.3.6 卡槽型高分子涂层止水带连接构造图

5.3.7  卡槽型高分子涂层止水带在转角处应采用配套转角件过渡（图5.3.7）。配套转角件与正常段卡槽型高分子涂层止水带按照本规程5.3.5条要求进行搭接连接。

1—自由端；2—卡入端；3—固定端

- 图5.3.7 卡槽型高分子涂层止水带转直角构造图

# 6  施工

## 6.1  一般规定

6.1.1  高分子涂层止水带施工前应对图纸进行会审，应编制防水专项施工方案，应向操作人员进行安全、技术交底。

6.1.2  雨天、雪天或五级以上大风环境下，不宜进行露天防水施工。

6.1.3  高分子涂层止水带运至现场后应做好成品保护，避免侧边和角部磕碰，应远离火源。

6.1.4  现场连接、固定等采用的胶应由高分子涂层止水带生产厂家配套提供，并严格按照厂家说明书施工。

6.1.5 施工单位应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的制度，并有完整的检查记录；工程隐蔽前，应由施工单位通知有关单位进行验收，并形成隐蔽工程验收记录。

## 6.2  平板型高分子涂层止水带

6.2.1  止水带每段的长度宜为3~6m。

6.2.2  止水带纵向连接采用连接用配套胶搭接连接；具体要求按照本规程图5.2.2。

6.2.3  环向和纵向止水带在“十字”交叉处采用连接用配套胶“十字”搭接连接，具体要求按照本规程图5.2.2。

6.2.4  止水带施工应符合下列规定：

1止水带埋设位置应准确，止水带纵向轴线宜与施工缝中心线重合，偏差不宜大于 10mm；止水带宜设置在结构厚度的中心线部位；

2止水带应采取可靠措施固定牢固，固定间距不宜大于 600mm；

3止水带应与施工缝内混凝土表面垂直设置，偏差角度不宜大于 15°；

4止水带先施工一侧的混凝土结构，其端模应支撑牢固，严防漏浆，不应使用网模；

5止水带部位的混凝土应振捣充分，不得出现过振、漏振部位，振捣时振捣棒不得接触止水带；

6止水带部位的混凝土振捣时，一旦止水带出现脱落、扭曲、变形时，应及时纠正；

7止水带附近焊接钢筋时，可采取遮挡保护材料等保护措施；

8止水带出现破损时应采用连接用配套胶修补。

## 6.3  卡槽型高分子涂层止水带

6.3.1  止水带可根据现场实际情况加工成直形、弧形、圆形或其他形状，每段的长度宜根据现场情况确定。

6.3.2  止水带在转弯处可采用厂家提供的配套定型件。

6.3.3  止水带纵向连接采用配套连接板及连接用配套胶进行搭接连接，配套连接板及连接用配套胶由厂家提供，具体要求详见本规程第5.3.5条的规定。

6.3.5  止水带施工应符合下列要求：

1 施工缝凿毛后基面应坚实、无浮浆、无油污、无明水。粘贴固定端60mm范围基面无需凿毛，未凿毛基面存在凹凸不平、起砂等情况需修补平整（图6.3.4-1）。

2 施工缝未凿毛面剔出卡槽，卡槽宜在施工缝截面居中设置（图6.3.4-1），卡槽的底部应平整，深度和宽度应满足设计要求。槽内基面应坚实，无浮灰及疏松部位，并涂刷水泥基渗透结晶材料或其他界面处理剂，并喷湿养护，养护时间不少于24小时。

1—基面凿毛；2—基面不凿毛

- 图6.3.4-1 基面处理示意图

3 止水带固定端及卡入端满涂固定用配套胶，胶层厚度不应小于20mm；胶层涂刷厚度均匀、不堆积。

4 固定止水带前施工缝基面宜涂刷底涂油。止水带固定端宜采用螺栓或锚栓固定，螺栓或锚栓宜在固定端居中打设，纵向间距不宜大于2米，每段止水带至少两个固定点。螺栓或锚栓施工完成后应采用连接用配套胶覆盖两侧钉头（图6.3.4-2），厚度不小于1.5mm。

1—卡槽型高分子涂层止水带；2—固定用配套胶；3—螺栓或射钉

- 图6.3.4-2 涂胶及螺栓固定示意图

5 止水带搭接接头做法应符合本规程第6.3.3条的要求。

6.3.5  止水带施工质量应符合本规程第6.2.4条第1款和第3~9款的要求。

# 7  验收

## 7.1  一般规定

7.1.1  高分子涂层止水带及其配套辅助材料进场时厂家应提供产品出厂检验报告、型式检验报告和使用说明书。

7.1.2  材料进场后，检验应执行见证取样送检制度，检验合格后方可使用。

7.1.3  施工过程中应对各道工序进行质量检查并记录，施工过程中遇到异常情况时，应分析原因，并及时采取处理措施。

7.1.4  高分子涂层止水带施工应建立首段验收制度。首段验收应在首段止水带安装完成，混凝土浇筑之前进行，由施工、监理、设计、甲方、供货厂家共同参与，形成完整的验收记录。

## 7.2  高分子涂层止水带产品质量验收

7.2.1 止水带的外观质量不应有开裂、涂层脱落、缺口等情况，且不应有影响防水性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查和检查产品出厂检验报告和形式检验报告。

7.2.2  止水带厚度精确到0.1mm，宽度精确到1mm，止水带每延米长度内厚度和宽度负偏差总数超过3处，或厚度负偏差达到0.3mm，视为不合格产品；

检查数量：每5000m为一批，不足5000m按一批抽样。

检验方法：尺量检查。

7.2.3  止水带中涂层厚度精确到0.1mm。止水带每延米长度内涂层厚度负偏差超过3处，或负偏差达到0.2mm，视为不合格产品。

检查数量：每5000m为一批，不足5000m按一批抽样。

检验方法：针测法或切片等方法取样测量。

7.2.4  止水带物理性能指标应按本规程第4章节的规定全项抽检；连接用配套胶须对接缝不透水性、粘结强度及耐腐蚀性指标进行抽检；固定用配套胶须对粘结层抗渗压、对混凝土粘结力进行抽检。

检查数量：每月同标记的止水带产量为一批抽样。

检验方法：材料进场检验报告。

## 7.3  高分子涂层止水带施工质量验收

7.3.1  施工缝防水构造必须符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

7.3.2  垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶防水涂料，并保湿养护，养护时间不应小于24h。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

7.3.3  安装卡槽型止水带的施工缝基面范围应坚实、平整，不得有浮浆、疏松碎块。

检验方法：观察检查。

7.3.4 止水带的接缝应设在边墙较高位置上，不得设在结构转角处；接头应采用连接用配套胶胶粘，并采用铆钉或自攻螺丝固定。固定件和止水带搭接边应采用配套连接胶封边，不得有裂口和脱胶现象。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

7.3.5  高分子涂层止水带埋设位置应准确，固定应牢靠。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

# 附 录A  高分子涂层止水带及配套胶的试验方法

## A.1  与后浇混凝土粘接强度性能试验

A.1.1  本方法适用于不同环境下高分子涂层止水带与后浇混凝土粘结强度的性能测定。

A.1.2  试验条件、试件尺寸、及水砂浆配合比应满足下列要求：

1 试验温度（23±2）℃，相对湿度（55±15）%；

2 试件尺寸为70mmx70mm，试件数量不应少于3个。

3 砂浆配合比为强度等级为42.5 普通硅酸盐水泥：ISO标准砂：水=1:2:0.4。

A.1.3  本试验中侵水处理、碱处理、热处理及泥沙污染表面试验条件应满足下列规定：

1 侵水处理试件浸人（23士2）℃的水中（168士2）h，在标准试验条件下取出自然晾干至表面无明水。

2 碱处理试件浸人（23士2）℃的0.1%NaOH+ Ca（OH)2饱和溶液中（168士2）h，取出用流动水冲洗后，在标准试验条件下自然晾干至表面无明水。

3 热处理试件放置在（80±2）℃的鼓风烘箱中放置（168±2）h，取出在（23士2）℃室内放置24h。

4 泥沙污染表面在（23士2）℃条件下，将止水带浸湿，将含泥量不超过2%且最大粒径不超过0.2mm的细沙均匀撒在平放的止水带上，取出放置在（23士2）℃室内实干。

A.1.4  与后浇混凝土粘结强度性能试验应以3个试件为一组，分别在无处理、侵水处理、碱处理、热处理及泥沙污染表面处理条件下，按现行国家标准《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777中第7章A法的规定，用环氧树脂胶粘剂将拉拔头粘结在砂浆试块表面。在室温下养护24 h后进行拉拔试验，拉伸速度(100士10)mm/min。连续记录拉力至明显下降，取最大力值为拉力，计算正拉粘结强度，并记录破坏形式。

A.1.5 剔除砂浆与高分子涂层界面处破坏面积超过20%的试件，粘结强度以剩下的不少于3个试件的算术平均值表示，结果精确到0.01MPa。不足3个试件应重新制样并试验。

## A.2  止水带搭接剪切强度性能试验

A.2.1  本方法适用于不同环境下高分子涂层止水带搭接剪切强度的性能测定。

A.2.2  试验条件、试件尺寸应满足下列要求：

1 试验温度（23±2）℃，相对湿度（55±15）%；

2 试件尺寸为200mmx50mm，试件数量不应少于10个。

A.2.3  本试验中热处理及泥沙污染表面试验条件应满足下列规定：

1 热处理试件放置在（80±2）℃的鼓风烘箱中放置（168±2）h，取出在室温下放置30min。

2 泥沙污染表面在（23士2）℃条件下，将止水带浸湿，将含泥量不超过2%且最大粒径不超过0.2mm的细沙均匀撒在平放的止水带上，取出放置在（23士2）℃室内实干。

A.2.4  止水带搭接剪切强度性能试验应以10个试件为一组。分别经过无处理、热处理及泥沙污染表处理的情况，两两试件采用连接用配套胶粘结，粘合面为50mmx70mm。粘合后放置（24±1）h。然后按现行国家标准《建筑防水卷材试验方法 第22部分：沥青防水卷材 接缝剪切性能》GB/T 328.22进行试验，拉伸速率（100±10）mm/min，取最大力值除以试件宽度作为试件的剪切强度，单位N/mm，试验结果取5组试件测试结果的算术平均值。

## A.3 接缝不透水性的性能试验

A.3.1  本方法适用于不同环境下高分子涂层止水带连接用配套胶接缝不透水性的性能测定。

A.3.2  试验条件、试件尺寸应满足下列要求：

1 试验温度（23±2）℃，相对湿度（55±15）%；

2 试件尺寸为200mmx50mm，试件数量不应少于10个。

A.3.3  本试验中侵水处理、碱处理、酸处理及热处理试验条件应满足下列规定：

1 侵水处理试件浸人（23士2）℃的水中（168士2）h，在标准试验条件下取出自然晾干至表面无明水。

2 碱处理试件浸人（23士2）℃的0.1%NaOH+ Ca（OH)2饱和溶液中（168士2）h，取出用流动水冲洗后，在标准试验条件下自然晾干至表面无明水。

3 酸处理试件浸人（23士2）℃的（5±1）%H2SO4溶液中（168士2）h，取出用流动水冲洗后，在标准试验条件下自然晾干至表面无明水0。

4 热处理试件放置在（80±2）℃的鼓风烘箱中放置（168±2）h，取出在（23士2）℃室内放置24h。

A.3.4  接缝不透水性的性能试验应以10个试件为一组。两两试件采用连接用配套胶粘结，粘合面为50mmx70mm。粘合后放置（24±1）h。将经过无处理、碱处理、酸处理及热处理的试件按现行行业标准《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302中10.3条的规定进行试验，试件在规定的时间均不透水为通过。

## A.4 粘结层抗渗压力的性能试验

A.4.1  本方法适用于卡槽型高分子涂层止水带固定用配套胶粘结层抗渗压力的性能测定。

A.4.2  试验条件、试件尺寸应满足下列要求：

1 试验温度（23±2）℃，相对湿度（55±15）%；

2 试件尺寸为150mmx50mm，试件数量不应少于5个。

A.4.3 基准砂浆试件按现行国家标准《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419第4章的规定确定砂浆的配比和用量，并以砂浆试件在0.3MPa~0.4MPa压力下透水为准，确定水灰比。脱模后放入（20±2）℃的水中养护7d。取出待表面干燥后，用密封材料密封装入渗透仪中进行砂浆试件的抗渗试验。水压从0.2MPa开始，恒压2h后增至0.3MPa，以后每隔1h增加0.1MPa，直至试件透水。选取3个在0.3MPa~0.4MPa压力下透水的砂浆试件作为粘结层的基准砂浆试件。

A.4.3 带粘结层的基准砂浆试件应满足要求要求：

1 擦干基准砂浆试件上表面水渍，并清除试件上口和下口表面密封材料的污染。

2 试件的上口表面（背水面）涂刷固定用的配套胶，粘结层厚度为2mm~2.5mm。待粘结层表干后，将制备好的试件放入温度（20±1）℃，相对湿度不小于90%的水泥标准养护箱中放置168h。

A.4.4  粘结层抗渗压力性能试验按现行行业标准《聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料》JC/T2377中附录A的规定进行试验，带粘结层的基准砂浆试件抗渗压力为每组3个试件中2个未出现透水时的最大水压力（MPa）。

## A.5 剪切状态下粘结性的性能试验

A.5.1  本方法适用于卡槽型高分子涂层止水带固定用配套胶剪切状态下粘结性的性能测定。

A.5.2  试验条件、试件尺寸应满足下列要求：

1 试验温度（23±2）℃，相对湿度（55±15）%；

2 水泥砂浆试块尺寸为150mmx60mmx10，止水带试件尺寸为150mmx50mm，试件数量不应少于5个。

A.5.3  水泥砂浆试块的制备采用强度等级为42.5的硅酸盐水泥与标准砂按1:1.5比例、水灰比0.4~0.5配制水泥砂浆，倒入内腔尺寸为150mmx60mmx10的模具中，表面抹平。将成型的试块在试验室条件下养护24h后拆模，放入约20℃的水中继续养护至少7d，取出将表面清洗干净，并在自然条件下干燥7d以上备用。

A.5.4 止水带与基底制作采用固定用配套胶，分别均匀刮涂在止水带试件和水泥砂浆试块上，止水带与水泥砂浆居中搭接，搭接长度100mm。粘结厚度5mm。试件制备5个。制备好的试件在标准条件下放置168h。

A.5.5剪切状态下粘结性的性能试验按现行行业标准《高分子防水卷材胶粘剂》JC/T863中6.10的规定进行试验，试件分别装夹在拉力试验机上，以（250±50）mm/min的速度进行拉伸剪切试验。夹距为（120~200）mm，记录最大拉力P。在测试止水带—基底试件时，应使止水带在拉伸过程中保持垂直。拉伸剪切时，试件若有一个或一个以上粘结面滑脱，则剪切状态下的粘合性以剪切强度表示。计算每个试件及各组试件的测试结果，试验结果以五个试件的算术平均值表示。

# 本工程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

2  《地下工程防水技术规范》GB50108

3  《地下防水工程质量验收规范》GB50208

4  《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

5  《色漆和清漆耐热性的测定》GB/T 1735

6  《色漆和清漆耐液体介质的测定》GB/T 9274

7  《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T 5210

8  《自粘丁基橡胶钢板止水带》T/CECS 10015

9  《喷涂聚脲防水涂料》GB/T23446

10 《防水防腐聚脲涂料》T/CECS 10347

11 《聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料》JC/T 2377

12 《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777

13 《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302

14 《高分子防水卷材胶粘剂》JC/T 863

15 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419

16 《高分子增强复合防水片材》GB/T 26518

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

高分子涂层止水带应用技术规程

Technical specification for application of Polymer-coated waterstop

T/CECS XXXX—2024

条 文 说 明

# 制定说明

本规程制订过程中，编制组对中埋式止水构件的应用现状和防水性能进行了广泛的调查研究，总结了我国工程建设中止水构件应用的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过系列验证试验取得了本规程中止水带性能指标的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、监理、科研等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《高分子涂层止水带应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与规程正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目 次

1  总  则	29

3  基本规定	30

4  材料	32

5 设  计	33

6 施 工	36

7 验 收	38

# 1  总  则

1.0.3 高分子涂层止水带是为了解决目前既有的止水构件施工不便利或耐久性不佳或防水效果不佳而研发出来的新型止水带。为规范该新型止水带的应用，更好的发挥产品的性能编制了本规程。

# 3  基本规定

3.0.2 高分子涂层应与基层具有良好的粘结强度是指涂层既要与内部包裹的芯材有良好的粘结强度，又要与外侧的混凝土具有良好的粘结强度。涂层与芯材具有良好的粘结强度是为了确保涂层和芯材合为一体共同工作实现中埋止水的功能。

涂层与混凝土具有良好的粘结强度是因为中埋式止水构件的主要工作原理是通过能抵抗外侧水压，而延长渗水路径实现止水。如下图3.0.2-1所示，渗水通道上，止水构件与混凝土粘接强度是防水的关键，当止水带与混凝土的粘接力能抵抗外侧水压，施工缝止水带才有防水效果。

图3.0.2-1 中埋式止水带防水原理图

对于与混凝土的粘接强度：钢边橡胶止水带与混凝土的粘接强度在现行国家标准《高分子防水材料 止水带》GB 18173.2中并没有相应的要求。根据国检中心检测报告显示（图3.0.2-2），钢边橡胶止水带与后浇砂浆的正拉粘结强度平均约为0.27 MPa；镀锌钢板止水带与后浇砂浆的正拉粘结强度约为0.02 MPa；高分子涂层止水带与后浇砂浆正拉粘结强度＞0.50MPa；现行协会标准《自粘丁基橡胶钢板止水带》T∕CECS 10015中规定自粘丁基橡胶钢板止水带与后浇砂浆正拉粘结强度≥0.20MPa。

图3.0.2-2 不同中埋式止水带与后浇砂浆正粘结强度

3.0.3 本条根据现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030规定了高分子涂层止水带外裹的高分子材料的热老化性能。

3.0.4 高分子涂层止水带的芯材既作为止水带外裹涂层的骨架，同时也和外裹涂层一同参与防水。因此，要求芯材选用有一定的刚度和强度且可以防水，同时还应与外裹涂层的粘接性能好的板材。经多次实验，钢板和树脂类板材为较为理想的芯材。

# 4  材料

4.0.1 本表中的物理性能指标均为必检项，材料进场后应执行见证取样送检制度，并出具材料进场检验报告。止水带搭接剪切强度≥4 N/mm指的是连接配套胶完全固化后且不打设铆钉或射钉等其他措施时的强度。

4.0.2 高分子涂层物理力学性能指标满足本表规定的指标要求，才可能生产出满足本规程4.0.1要求的止水带产品。止水带产品送至现场时应同时提供涂层的产品合格证和全项质检合格的质量检验报告。

4.0.3 本表中带“*”号的物理性能指标为必检项，材料进场后应执行见证取样送检制度，并出具材料进场检验报告。

4.0.4 本表中的物理性能指标均为为必检项，材料进场后应执行见证取样送检制度，并出具材料进场检验报告。

# 5 设  计

5.1.1 现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030中规定，施工缝防水措施为混凝土界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料、预埋注浆管、遇水膨胀止水条或止水胶、中埋式止水带、外贴式止水带等措施中至少选用两种。从应用实例来看，混凝土界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料在施工缝中应用比较多，一般为施工缝防水宜选项。因此，高分子止水带作为中埋式止水带时可采用的设计组合建议如下：

1施工缝截面涂刷混凝土界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料+高分子涂层止水带（图5.1.1-1）；

1—先浇筑混凝土；2—后浇筑混凝土；3—界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料；4—高分子涂层止水带；

- 图5.1.1-1 施工缝防水构造图（一）

2 施工缝截面涂刷混凝土界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料+高分子涂层止水带+遇水膨胀止水条（胶）（图5.1.1-2）；

1—先浇筑混凝土；2—后浇筑混凝土；3—界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料；4—高分子涂层止水带；5—遇水膨胀止水条（胶）

- 图5.1.1-2 施工缝防水构造图（二）

3 施工缝截面涂刷混凝土界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料+高分子涂层止水带+预埋注浆管（图5.1.1-3）；

1—先浇筑混凝土；2—后浇筑混凝土；3—界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料；4—高分子涂层止水带；5—注浆管

- 图5.1.1-3 施工缝防水构造图（三）

4 施工缝截面涂刷混凝土界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料+高分子涂层止水带+外贴式止水带（图5.1.1-4）。

1—先浇筑混凝土；2—后浇筑混凝土；3—界面处理剂或外涂型水泥基渗透结晶型防水材料；4—高分子涂层止水带；5—外贴式止水带

- 图5.1.1-3 施工缝防水构造图（四）

5.1.2 本条中特殊施工缝指受施工工序或工程条件所限，无法提前埋设中埋式止水带的施工缝。

5.1.3 本条对高分子涂层止水带的尺寸做了相关规定。涂层厚度的规定是综合考虑了防水效果、施工便利性、造价等综合因素，通过大量实验数据比选后确定的；止水带宽度的规定是根据现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108中钢边橡胶止水单面长度L≥120和图集《地下建筑防水构造》10J301中钢板止水带规格宽度250mm~350mm，综合考虑取值的；一般情况接口部位梁的钢筋保护层厚度为30mm~45mm，卡入端长度不得大于混凝土保护层厚度，以免剔槽时伤及钢筋。因此，卡槽型止水带卡入端长度最小取值25mm。固定端长度50mm是根据现场固定条件及混凝土截面抗剪需要的厚度要求综合确定的。

5.2.1 顶、底板及楼板施工缝采用燕尾平板型止水带原因是为了便于止水带下部的混凝土浇筑时气泡排出，振捣密实。因此燕尾应朝向振捣混凝土一侧。

5.2.2~5.2.5 连接用配套胶本身具备防水和粘结两侧止水带的功能。多次试验验证采用配套胶的连接，完全能满足止水带强度和防水的要求。但是配套胶需要凝固时间，为了避免配套胶凝固前触碰止水带导致接头部位搭接不牢固，应在止水带四角采用钢质铆钉或自攻螺丝固定。避免铆钉或螺丝破坏止水带涂层防水，要求外露的铆钉或螺丝应采用厚度不小于1.5mm的连接用配套胶覆盖。

5.3.1 地铁车站主体与附属结构接口、新旧结构改造部位及洞口封堵墙等特殊施工缝部位的冷缝因无法预埋中埋式止水构件，且止水措施有限，其成为地下工程防水薄弱点，基本十缝九漏。长期渗漏水不仅影响结构耐久性，缩短其使用寿命，且降低使用功能，影响乘客正常出行，造成不利的社会影响。本卡槽型止水带通过卡槽固定的方式，实现了冷缝的中埋式止水，该方案经过北京、徐州、周口等地多个项目的验证，防水效果明显。

5.3.2 固定用配套胶本身具备防水和粘结止水带的功能，但是配套胶需要凝固时间，配套胶未凝固前不具备固定止水带的能力。因此需要采用膨胀螺栓或锚栓先行固定止水带，防止混凝土振捣时止水带松动。避免膨胀螺栓或锚栓破坏止水带涂层防水，要求外露的螺栓或锚栓应采用厚度不小于1.5mm的连接用配套胶覆盖。

5.3.3 粘贴止水带固定端位置的基面需要坚固、平整，因此不凿毛。其余部分为了增加与后浇混凝土的粘结能力需要凿毛。涂刷水泥基渗透结晶材料或其他界面处理剂是为了加强施工缝的防水能力。

5.3.4 卡槽是为了插入卡槽型止水带而设置的，深度和宽度应能满足止水带插入的要求。但是卡槽太浅或太宽均不利于接缝防水，经过多次室内和现场试验，本条规定的尺寸较为合适。

# 6 施 工

6.1.3 雨水、雪和大风对高分子涂层止水带本身无影响。但是雨水、雪对连接配套胶和固定用配套胶的凝固质量或凝固时间有影响；五级以上大风环境下施工人身安全难以保障。当防水施工环境不符合规定而又必须施工时，应采取合理的防护措施，满足施工的条件。

6.1.4 磕碰情况下高分子涂层止水带的侧边和角部涂层容易损坏或卷角，因此现场搬运和施工过程中要注意对侧边和角部的保护，如有破损应及时修复。明火或高温焊渣会灼伤高分子涂层，因此要远离火源。

6.2.1 止水带的长度确定要考虑现场施工及运输条件。满足施工和运输条件的情况下尽量做长，可减少接头数量。现浇混凝土结构施工缝之间的间距大多数为18~21m，因此止水带的长度宜按照符合这个模数确定。从应用实例来看，3~6m的长度较为适宜。

6.2.3 高分子涂层止水带施工工艺流程如下：

钢筋卡扣固定件制作   止水带固定    自检并验收    混凝土浇筑、振捣及养护    基面凿毛    涂刷界面剂并养护    浇筑、振捣及养护。

钢筋卡扣固定筋直径宜采用6mm~10mm，“梅花型”上下错开将止水带固定在结构两侧钢筋上（图6.2.3）。止水带搭接接头采用连接用配套粘结并用铆钉或自攻螺丝固定。止水带部位混凝土应振捣充分，振捣时振捣棒不得触及止水带。同时混凝土浇筑时界面应大于止水带居中位置约35mm，确保混凝土基面凿毛后止水带仍居中设置。

1—高分子涂层止水带；2—钢筋卡扣；3—结构钢筋

- 图6.2.3 高分子涂层止水带固定图

6.3.4 卡槽型高分子涂层止水带施工工艺流程如下：

基面凿毛    划线开槽    涂刷界面剂并养护    涂刷底涂    涂抹固定用配套胶    止水带固定及接头连接    自检并验收    混凝土浇筑、振捣及养护。

止水带固定基面不凿毛，且基面平整，坚实。混凝土基面剂或外涂型水泥基渗透结晶防水材料保湿养护部小于24h，使界面剂中结晶物质渗漏至混凝土中。止水带固定时图胶层涂抹均匀，厚度不得小于设计值。止水带部位混凝土应振捣充分，振捣时振捣棒不得触及止水带。

# 7 验 收

7.2.1~7.3.5 目前国内外还没有相关文件对高分子涂层止水带质量验收有相关规定。为了达到预期的设计要求及确保工程质量，本规程对质量验收时文件资料作了具体规定。