ISC

P

团体标准

T/CECS xxxx-202x

机制砂混凝土流动性调节剂

Workability-modifying admixture for manufactured sand concrete

（征求意见稿）

（请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任）

202x-xx-xx发布                               202x-xx-xx实施

中国工程建设标准化协会  发布

目   次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 标记	2

5 要求	2

6 试验方法	3

7 检验规则	5

8 包装、贮存	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.10-2014给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2021]11号文））的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分专业委员会归口管理。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准主要审查人

机制砂混凝土流动性调节剂

- 范围

本文件规定了机制砂混凝土流动性调节剂的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、包装、贮存等。

本文件适用于机制砂混凝土流动性调节剂。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 8076 混凝土外加剂

GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 14684-2022 建设用砂

GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石

GB/T 50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63 混凝土用水标准

- 术语、定义和符号

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 术语和定义

3.1.1

机制砂混凝土 manufactured sand concrete

以机制砂为主要细骨料配制而成的水泥混凝土。

3.1.2

机制砂混凝土流动性调节剂 (WMA) workability-modifying admixture for manufactured sand concrete

在水胶比不变、28d抗压强度不降低情况下，能够有效改善机制砂混凝土工作性的化学外加剂。

3.2 符号

SLr ——坍落扩展度比（%）；

SLs ——受检混凝土扩展度（mm）；

SL0 ——基准混凝土扩展度（mm）；

Q ——含气量增加值（%）；

qs  ——受检混凝土含气量（%）；

q  ——基准混凝土含气量（%）；

Pf——50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法）（%）；

fcp——受检混凝土经50次冻融循环后强度损失率（%）；

fc——基准混凝土经50次冻融循环后强度损失率（%）。

- 标记

产品按下列顺序进行标记：产品代号、标准编号。

示例：机制砂混凝土流动性调节剂标记为：

WMA  T/CECS  XXXX-202X

- 5 要求

5.1 一般要求

机制砂混凝土流动性调节剂不应含有对混凝土耐久性和环境有害的组分。

5.2 匀质性指标

匀质性指标应符合表1中的要求。

表1 调节剂匀质性指标

| 序号 | 试验项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯离子含量，%，≤ | 0.1 |
| 2 | 总碱量（Na2O+0.658K2O），%，≤ | 1.0 |
| 3 | pH值 | 应在生产厂控制范围内 |
| 4 | 密度，g/cm3 | ρ>1.1时，应控制在ρ±0.03； ρ≤1.1时，应控制在ρ±0.02 |
| 注1：生产厂应在相关的技术资料中明示产品匀质性指标的控制值； 注2：对相同和不同批次之间的匀质性和等效性的其他要求，可由供需双方商定； 注3：表中的ρ为密度的生产厂控制值。 |  |  |

5.3 掺调节剂混凝土性能

掺调节剂混凝土性能应符合表2的要求。

表2 掺调节剂混凝土性能指标

| 序号 | 试验项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率，%，≤ |  | 5.0 |
| 2 | 坍落扩展度比，%，≥ | 初始 | 110 |
|  |  | 1h | 110 |
| 3 | 倒置坍落度筒排空时间比，%，≥ | 初始 | 110 |
|  |  | 1h | 110 |
| 4 | 泌水率比，%，≤ |  | 100 |
| 5 | 含气量增加值，%，≤ |  | 1.0 |
| 6 | 凝结时间差a，min | 初凝 | -60 ~ +60 |
|  |  | 终凝 |  |
| 7 | 抗压强度比，%，≥ | 7d | 90 |
|  |  | 28d | 100 |
| 8 | 28d收缩率比，%，≤ |  | 110 |
| 9 | 50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法）b，%，≤ |  | 100 |
| a：凝结时间差性能指标中的“-”号表示提前，“+”号表示延缓； b：无抗冻要求工程不要求此项性能。 |  |  |  |

- 6 试验方法

6.1 原材料

6.1.1 水泥

应采用GB 8076标准规定的水泥。仲裁时应采用基准水泥。

6.1.2 砂

减水率试验应采用GB8076规定的砂，其他试验应符合GB/T 14684-2022中I区、石粉含量III类要求的机制砂，并且细度模数在2.6~2.9之间。

6.1.3 石子

应符合GB/T 14685-2022中要求的公称粒径5mm~20mm的碎石，采用二级配，其中5mm~10mm占40%，10mm~20mm占60%，满足连续级配要求，针片状物质含量小于5%，空隙率小于47%，含泥量小于0.5%。

6.1.4 水

应采用符合JGJ 63要求的水。

6.1.5 外加剂

需要检测的机制砂混凝土流动性调节剂和满足GB8076要求的高性能减水剂。

6.2 配合比

6.2.1 减水率试验配合比

基准混凝土配合比应按照JG55设计。受检混凝土和其对应的基准混凝土的水泥、砂、石的比例相同。配合比设计应符合以下规定：

a)水泥用量：330kg/m³；

b) 砂率：36%~40%；

c) 用水量：使基准混凝土和受检混凝土的坍落度为80mm±10mm时的加水量；

d) 受检混凝土调节剂掺量：采用调节剂生产厂家的推荐掺量。

6.2.2 其它试验配合比

基准混凝土配合比应按照JG55设计。受检混凝土和其对应的基准混凝土的水泥、砂、石的比例相同。配合比设计应符合以下规：

a)水泥用量：360kg/m³；

b) 砂率：43%~47%；

c) 用水量：使基准混凝土和受检混凝土的坍落度为210mm±10mm时的加水量；

d) 减水剂：应满足GB8076-2008高性能减水剂的要求，且含固量应不低于20.0%，掺量应不低于1.0%。基准混凝土和受检混凝土应采用相同减水剂掺量，且基准混凝土的泌水率不应大于25%;

e) 受检混凝土调节剂掺量：采用调节剂生产厂家的推荐掺量。

6.3 混凝土的搅拌、试件制作及养护

混凝土试件的搅拌与试件制作及养护应按照GB 8076规定的试验方法进行。

6.4 试验所需试件数量

试验项目及数量详见表3。

表3 试验项目及所需数量

| - 试验项目 | - 试验类别 | - 试验所需数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 混凝土拌合批数 | - 每批取样数目 | - 基准混凝土总取样数目 | - 受检混凝土总取样数目 |
| - 减水率 | - 混凝土 - 拌合物 | - 3 | - 1次 | - 3次 | - 3次 |
| - 含气量增加值 |  | - 3 | - 1个 | - 3个 | - 3个 |
| - 坍落扩展度比 |  | - 3 | - 1个 | - 3个 | - 3个 |
| - 泌水率比 |  | - 3 | - 1个 | - 3个 | - 3个 |
| - 凝结时间差 |  | - 3 | - 1个 | - 3个 | - 3个 |
| - 抗压强度比 | - 硬化 - 混凝土 | - 3 | - 6块 | - 18块 | - 18块 |
| - 28d收缩率比 |  | - 3 | - 1条 | - 3条 | - 3条 |
| - 50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法） |  | - 3 | - 3块 | - 9块 | - 9块 |

6.5 调节剂的匀质性

调节剂的氯离子含量、总碱量、pH值和密度应按照GB/T 8077规定的试验方法进行测定。

6.6 掺调节剂混凝土性能

6.6.1 减水率

应按照GB8076的方法进行测定和计算。

6.6.2 坍落扩展度比

混凝土坍落度扩展度应按照GB/T 50080规定的试验方法进行测定。坍落度扩展度比应按公式（1）计算：

SLr=SLs/SL0×100%……………………………(1)

式中：

SLr ——坍落扩展度比，用百分数表示；

SLs ——受检混凝土扩展度，单位毫米；

SL0 ——基准混凝土扩展度，单位毫米。

6.6.3 倒置坍落度筒排空时间比

混凝土倒置坍落度筒排空时间应按照GB/T 50080规定的试验方法进行测定。坍落度扩展度比应按公式（2）计算：

Tr=Ts/T0×100%……………………………(2)

式中：

Tr ——倒置坍落度筒排空时间比，用百分数表示；

Ts ——受检混凝土倒置坍落度筒排空时间，单位毫米；

T0 ——基准混凝土倒置坍落度筒排空时间，单位毫米。

6.6.4 含气量增加值

混凝土含气量应按照GB/T 50080规定的试验方法进行测定。含气量增加值应按公式（3）计算：

Q=qs-q……………………………………(3)

式中：

Q ——含气量增加值，用百分数表示；

qs  ——受检混凝土含气量，用百分数表示；

q  ——基准混凝土含气量，用百分数表示。

6.6.5 凝结时间差、抗压强度比、28d收缩率比

应按照GB8076的方法进行测定。

- 6.6.6 50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法）

应按照GB/T 50082规定的方法进行测定。经50次冻融循环后，抗压强度损失率比应按公式（4）计算，取算数平均值，精确至1。

Pf = fcp/fc×100%………………………(4)

式中：

Pf——50次冻融循环抗压强度损失率比（慢冻法），用百分数表示；

fcp——受检混凝土经50次冻融循环后强度损失率，用百分数表示；

fc——基准混凝土经50次冻融循环后强度损失率，用百分数表示。

- 7 检验规则

7.1 检验分类

7.1.1 出厂检验

产品的出厂检验项目，应按表4规定的项目进行检验。

表4 产品的出厂检测项目

| - 测定项目 | - 备注 |
| --- | --- |
| - pH值 | - 每批检测 |
| - 密度 |  |
| - 坍落扩展度比 |  |
| - 倒置坍落度筒排空时间比 |  |
| - 减水率 |  |
| - 含气量增加值 |  |
| - 氯离子含量 | - 每3个月至少一次 |
| - 总碱量 |  |

7.1.2 型式检验

型式检验项目包括第5章中的所有项目。有下列条件之一时，应进行型式检验：

a）新产品投产时；

b）正常生产时，每半年进行一次；

c）当原材料或生产工艺发生变化时；

d）停产半年以上，恢复生产时。

7.2 批量、取样及留样

7.2.1 批量

同一品种的调节剂，每50t为一批，不足50t也作为一批。

7.2.2 取样及留样

取样应具有代表性。

每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的调节剂量。

每一批号取得的试样应充分混匀，分为两等份。一份按本文件规定方法与项目进行试验，另一份要密封保存六个月，以备有争议时提交国家指定的检验机关进行复验或仲裁。

7.3 判定规则

产品经检验，产品性能符合本文件第5章规定的相应指标要求，则判定该批产品为合格的产品；若有一项指标不符合本文件第5章规定的相应指标要求，应重新取样对不合格项进行复验，复验后，若该项性能试验结果符合本文件的规定，则判定该批产品合格，否则，判定该批产品为不合格；若两项及以上不符合本文件第5章规定的相应指标要求，则判定该批产品为不合格。

7.4 复验

复验以封存样进行。如果使用单位要求现场取样，应事先在供货合同中规定，并在生产和使用单位相关人员在场的情况下于现场取具有代表性的样品。复验按照型式检验项目进行。

- 8 包装、贮存

8.1 包装

可采用桶装或槽车散装。包装净质量误差不超过1%。包装应包括技术文件（产品说明书、合格证、检验报告）。

所有包装的容器上均应在明显位置注明以下内容：产品名称、标记、净质量、生产厂名。

生产日期及出厂编号应于产品合格证上予以说明。

8.2 贮存

产品应存放在专用仓库或固定的场所妥善保管，以易于识别、便于检查和提货为原则。

__________________________