ICS

P

T/CECS 1000X—

绿色建材评价 免蒸免烧再生砖

Green building material assessment-Unburned and non-autoclaved recycled brick

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

前  言

《绿色建材评价 免蒸免烧再生砖》（以下简称文件）按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件按中国工程建设标准化协会《关于印发2021年第二批协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字〔2021〕20号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

目  次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	2

5 评价方法	4

绿色建材评价  免蒸免烧再生砖

- 范围

本文件规定了免蒸免烧再生砖绿色建材评价的评价要求和评价方法。

本文件适用于免蒸免烧再生砖的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 2542 砌墙砖试验方法

GB/T 4111 混凝土砌块和砖试验方法

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB 8076  混凝土外加剂

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 9776 建筑石膏

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 14684 建设用砂

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB/T 18968 墙体材料术语

GB/T 19001 质量管理体系　要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 51003 矿物掺合料应用技术规范

JGJ 63 混凝土用水标准

JC/T 466 砌墙砖检验规则

JC/T 479 建筑生石灰

JC/T 481 建筑消石灰

CJ/T 486 土壤固化外加剂

JG/T 575 工程渣土免烧再生制品

- 术语和定义

T/CECS 10039-2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

绿色建材评价  green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

评价等级  assessment leve

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

环境产品声明  environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

碳足迹  carbon footprint

建筑材料产品生产和使用等过程中引起的温室气体排放的集合。

免蒸免烧再生砖  unburned and non-autoclaved recycled brick

以工程渣土、建筑废弃物、其他固体废弃物、淤泥、污泥等为主要原料，掺入少量水泥、混合砂、石膏、石灰、外加剂、固化剂等材料，经筛选、粉碎、配料、搅拌、压制成型、养护而成的砖。

- 评价要求

  - 一般要求

4.1.1  生产企业近3年应无重大环境污染事件和重大安全事故。

4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB18599的相关规定。危险废弃物的贮存应符合GB18597的相关规定，后续应交付持有危险废弃物经营许可证的单位处置。

4.1.3  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

4.1.4  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.5  生产企业应提供环境产品声明和碳足迹报告。

4.1.6  免蒸免烧再生砖基本性能应满足JG/T 575等适用的现行国家或行业标准要求。

  - 评价指标要求

免蒸免烧再生砖评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，具体评价指标要求见表1。

- 表1  免蒸免烧再生砖评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 生产过程中产生废弃物使用率 |  | % | 100 |  |  | 附录A中的A.1 |
|  | 固体废弃材料使用比例 |  | % | ≥30 | ≥40 | ≥50 | 附录A中的A.2 |
|  | 模板托盘使用率 |  | % | ≥20 | ≥40 | ≥60 | 附录A中的A.3 |
| 能源属性 | 单位产品养护能耗占总能耗比例 |  | % | ≤60 | ≤50 | ≤40 | 附录A中的A.4 |
|  | 原材料本地化程度 |  | % | ≥95 |  |  | 附录A中的A.5 |
| 环境属性 | 单位产品工业废水排放量 |  | Kg/t | 0 |  |  | 附录A中的A.6 |
|  | 噪声排放（dB） |  | % | ＜65 |  | ＜60 | 提供证明 |
| 品质属性 | 尺寸公差 |  | — | ±2.0 |  |  | JG/T 575 |
|  | 外观质量 |  | — | 产品外观质量有一般缺陷并处理达标 |  | 产品外观无一般缺陷 |  |
|  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗冻性 | 质量损失率 | % | ≤2.0 |  |  |  |
|  |  | 强度损失率 | % | ≤15 | ≤12 | ≤10 |  |

- 评价方法

  - 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

  - 生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

- 附　录　A

- （规范性）

- 计算方法

A.1 生产过程中产生废弃物使用率

原则上应以近12个月作为统计期计算生产过程中产生废弃物使用率的平均值。企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。按公式（A.1）计算：

Pj=MjMc×100%…………………………………………（A.1）

式中：

| Pj | —— | 生产过程中产生废弃物使用率； |
| --- | --- | --- |
| Mj | —— | 统计期内生产过程中回收再利用的废弃物重量，不含废水，单位为千克（kg）； |
| Mc | —— | 统计期内生产产生的废弃物重量，不含废水，单位为千克（kg）。 |

- A.2 固体废弃材料使用比率

原则上应以近12个月作为统计期计算固体废弃材料使用比率的平均值。企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。按公式（A.2）计算：

Kgf=MgMf………………………………………………（A.1）

式中：

Kgf ——固体废弃材料使用率，%；

Mg——统计期内固体废弃材料的总用量，不含废水，单位为吨（t）；

Mf——统计期内所有固体原料的总用量，不含废水，单位为吨（t）。

A.3 模板托盘使用率

原则上应以近12个月作为统计期计算模板托盘使用率的平均值。企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。按公式（A.3）计算：

Kmt=PmPt…………………………………………（A.3）

式中：

Kmt——模板托盘使用率，%；

Pm——统计期内实际使用的模板托盘数量，片；

Pt——统计期内可用的托盘数量，片。

A.4 养护能耗占总能耗比例

原则上应以近12个月作为统计期计算养护能耗占总能耗比例。企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。按公式（A.2）计算：

KYZ=EyEZ…………………………………………（A.2）

式中：

Kyz ——养护能耗占产品能耗比例，%；

Ey ——统计期养护能耗总量，单位为吨标准煤（tce）；

Ez ——统计期内产品能耗总量，单位为吨标准煤（tce）。

- A.5 原材料本地化程度

以运输距离不大于350km或采用铁路、船舶运输的原材料使用率为计算标准，材料选取主要原材料进行计算。原则上应以近12个月作为统计期，企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。按式（A.2）计算：

T=mgtmt×100% ………………………………………（A.2）

式中：

T ——原材料本地化程度，%；

mgt ——统计期内使用的运输距离不大于350km或采用铁路、船舶运输的主要原材料总量，不含水，单位为吨（t）；

mt ——统计期内使用的原材料总量，不含水，单位为吨（t）。

- A.6 单位产品工业废水排放量

原则上应以近12个月作为统计期计算单位产品工业废水排放量的平均值。企业正式投产不足12个月时，统计期可适当缩短，但不应少于6个月。每生产1m3产品产生的工业废水量，按公式（A.3）计算：

F=mwaterVt…………………………………………（A.3）

式中：

F——每生产1m3产品产生的工业废水量，单位为千克每立方米（kg/m3）；

mwater ——统计期内产品生产工业废水排放量，单位为千克（kg）；

Vt ——统计期内符合相关标准的合格产品产量，单位为立方米（m³）。