T/CECS xxx-202x

- 中国工程建设标准化协会标准

- 建筑金属表面防护膜

- 应用技术规程

Technical specification for application of architectural metal surface protective membrane

（征求意见稿）

- 中国XX出版社

- 中国工程建设标准化协会标准

建筑金属表面防护膜

- 应用技术规程

Technical specification for application of architectural metal surface protective membrane

- T/CECS XXXX-202X

主编单位：西牛皮防水科技有限公司

- 中国人民解放军海军后勤部工程质量监督站

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年X月X日

中国XX出版社

202X　北　　京

前　　言

《建筑金属表面防护膜应用技术规程》（以下简称“规程”）根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2024年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2024〕28号）的要求进行编制。编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、验收、运行维护。

本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会与修复专业委员会归口管理，由西牛皮防水科技有限公司负责具体技术内容的解释。实施过程中如有意见或建议，请反馈至西牛皮防水科技有限公司（地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区三塘镇新矿路西牛皮科技园，邮编：530000，邮箱：xnp@xnpfs.com）。

主编单位：西牛皮防水科技有限公司

中国人民解放军海军后勤部工程质量监督站

参编单位：XXXXX

主要起草人：XXX

主要审查人：XXX

# 目   次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基 本 规 定	3

4  材    料	4

5  设    计	7

5.1  一 般 规 定	7

5.2  整体构造设计	8

5.3  细部构造设计	10

6  施    工	18

7  验    收	21

8　运 行 维 护	23

附录A   建筑金属表面防护膜试验方法	24

用词说明	28

引用标准名录	29

附：条文说明	30

- Contents

1　General provisions	（1）

2　Terms	（2）

3　Basic regulations	（3）

4　Materials	（4）

5　Design	（7）

5.1　General requirements	（7）

5.2　Integral construction design	（8）

5.3　Detail structure design	（10）

6  Construction	（18）

7　Acceptance	（21）

8　Operation and maintenance	（23）

Appendix A  Test method for protective film

on building metal surface...............................(24）

Explanation of wording	（28）

List of quoted standards	（29）

Addition:Explanation of provisons	（30）

# 1  总    则

1.0.1  为规范建筑金属表面防护膜的应用，做到技术先进、安全耐久、节能、环保、经济合理，保证工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于采用建筑金属表面防护膜的新建、改建、扩建及修缮工程的防水防护设计、施工、验收及运行维护。

1.0.3  建筑金属表面防护膜应用除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  建筑金属表面防护膜   Architectural metal surface protective membrane

由高分子薄膜覆面材料、粘结胶层、离型保护膜构成，用于建构筑物表面，起防渗漏、防锈蚀等作用的膜材。

2.0.2  离型保护膜  release protective membrane

表面涂覆防粘层的薄膜，覆盖在粘结胶层表面，起保护作用，使用前应揭除。

- 2.0.3  融合干粘法  Fusion dry sticking method

建筑金属表面防护膜撕除表面离型保护膜后直接粘贴在施工基面，利用材料自身融合粘结的特性达到与基面密封粘结的施工方法。

- 2.0.4  湿铺法  wet installed method

采用水泥净浆或水泥砂浆将建筑金属表面防护膜与水泥基材料表面粘结的施工方法。

- 2.0.5  相容  compatibility

相邻材料间及其施工工艺不应产生有害的物理和化学作用。

# 3  基 本 规 定

3.0.1  采用建筑金属表面防护膜的防水防护工程，应根据建构筑物重要程度、工程部位、地域气候、耐久性要求等因素进行设计。

- 3.0.2  建筑金属表面防护膜应设置在迎水面或受侵蚀面。

3.0.3  建筑金属表面防护膜设置在金属基材面时，应采用融合干粘法施工。

- 3.0.4  建筑金属表面防护膜搭接边宜采用融合干粘法施工，采用其他方法时应提供专项方案。

# 4  材    料

- 4.0.1　建筑金属表面防护膜主要物理性能应符合表4.0.1规定。

- 表4.0.1  建筑金属表面防护膜主要物理性能

| 序号 | 性能 分类 | 项目 |  |  | 技术指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I型 | II型 |  |
| 1 | 基本 性能 | 拉伸性能 | 拉力/（N/50㎜） |  | ≥450 | ≥180 | 《湿铺防水卷材》GB/T 35467高分子膜基类卷材 |
|  |  |  | 最大拉力时伸长率/% |  | ≥50 | ≥180 |  |
|  |  |  | 拉伸时现象 |  | 粘结胶层与覆面材料无分离 |  |  |
| 2 |  | 撕裂力/N |  |  | ≥20 | ≥25 |  |
| 3 |  | 剥离强度/（N/㎜） | 防护膜与防护膜（搭接边） | 无处理 | ≥1.0 |  | 《湿铺防水卷材》GB/T 35467 |
|  |  |  |  | 浸水处理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 热处理 |  |  |  |
|  |  |  | 防护膜与金属 | 无处理 | ≥1.0 |  | 本规程附录A中A.1 |
|  |  |  |  | 浸水处理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 热处理 |  |  |  |
| 4 |  | 渗油性/张数 |  |  | ≤1 |  | 《湿铺防水卷材》GB/T 35467 |
| 5 |  | 持粘性/min |  |  | ≥45 |  | 本规程附录A中A.2 |
| 6 |  | 耐热性（100 ℃，2 h） |  |  | 无流淌、滴落，滑移≤2 ㎜ |  | 《湿铺防水卷材》GB/T 35467 |
| 7 |  | 耐水性 (23℃×14d) | 外观 |  | 无裂纹、无分层、无起泡和破碎现象 |  | 本规程附录A中A.3 |
|  |  |  | 吸水率/% |  | ≤1 |  |  |
| 8 |  | 耐热水性 (98℃×24h) | 拉力/（N/50㎜） |  | ≥450 | ≥180 | 本规程附录A中A.4 |
|  |  |  | 最大拉力时伸长率/% |  | ≥50 | ≥180 |  |
| 9 |  | 低温柔性（-40 ℃） |  |  | 无裂纹 |  | 《湿铺防水卷材》GB/T 35467 |
| 10 |  | 尺寸变化率/% |  |  | ±1.0 | ±2.0 |  |
| 11 |  | 热稳定性 |  |  | 无起鼓、流淌，覆面材料边缘卷曲最大不超过边长1/4 |  |  |
| 12 |  | 应力松弛/% |  |  | ≤35 |  | 本规程附录A中A.5 |

续表4.0.1

| 序号 | 性能 分类 | 项目 |  | 技术指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I型 | II型 |  |
| 13 | 阻隔 性能 | 氧气透过率/[㎝3/（㎡·24h·0.1MPa）] |  | ≤50 | ≤150 | 《塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分：差压法》GB/T 1038.1 |
| 14 |  | 水蒸气透过量/[g/（㎡·24h）] | 厚度规格＜1.2㎜ | ≤20 |  | 《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146 |
|  |  |  | 厚度规格≥1.2㎜ | ≤6 |  |  |
| 15 |  | 不透水性（0.3 MPa，120 min） |  | 不透水 |  | 《湿铺防水卷材》 GB/T 35467 |
| 16 | 耐老化性能 | 热老化 （80℃，14d） | 拉力保持率/% | ≥90 |  | 《湿铺防水卷材》GB/T 35467 |
|  |  |  | 最大拉力伸长率保持率/% | ≥80 |  |  |
|  |  |  | 低温柔性（-38℃） | 无裂纹 |  |  |
| 17 |  | 人工气候加速老化a | 外观 | 无起泡，无裂纹，无分层，覆面材料无粘结，无孔洞 |  | 本规程附录A中A.6 |
|  |  |  | 与金属基面粘结 | 粘结面不开胶，不脱落 |  |  |
| 18 | 防腐 性能 | 耐盐雾性 |  | ≤1级 |  | 本规程附录A中A.7 |
| 19 |  | 耐化学液体 （耐酸、耐碱、耐盐） | 拉力/（N/50㎜） | ≥450 | ≥180 | 本规程附录A中A.8 |
|  |  |  | 最大拉力时伸长率/% | ≥50 | ≥180 |  |
|  |  |  | 外观 | 无起泡，无裂纹，无分层，覆面材料无粘结，无孔洞 |  |  |
| a产品外露使用时，应测试人工气候加速老化，老化时间不应小于6000h。 |  |  |  |  |  |  |

4.0.2  N类自粘聚合物改性沥青防水卷材应符合现行国家标准《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441的有关规定。

4.0.3   皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材应符合现行协会标准《皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材》T/CECS 10173的有关规定。

4.0.4  密封材料应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683和《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定。

4.0.5  密封胶带主要物理性能应符合表4.0.3规定。

表4.0.5  密封胶带主要物理性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度/(N/mm） | 与胶带 | ≧1.0 | 《湿铺防水卷材》GB/T 35467 |
|  |  | 与金属 | ≧1.0 | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441 |
| 2 | 耐热性/(100 ℃，2 h) |  | 无流淌、滴落，滑移≦2 mm | 《湿铺防水卷材》GB/T 35467 |
| 3 | 低温柔性(-40 ℃) |  | 无裂纹 |  |

4.0.6  用作湿铺施工的水泥粘结浆料，水泥强度等级不应低于42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水灰比不宜大于 0.45。

# 5  设    计

## 5.1  一 般 规 定

5.1.1  建筑金属表面防护膜的工程设计应遵循“因地制宜，以防为主，防排结合，综合治理”原则。

5.1.2  金属屋面防水、防护做法应符合表5.1.2的规定，

表5.1.2  金属屋面防水、防护做法

| 防水等级 | 防水做法 | 防水防护层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属板 | 卷材防水层 | 防护层 |
| 一级 | 不应少于2道 | 为一道，应选 | 建筑金属表面防护膜不应少于一道，厚度不应小于1.5mm | — |
|  |  | 为一道，应选 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N类或皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材不应少于一道，厚度不应小于1.5mm | 建筑金属表面防护膜不应少于一道,厚度不应小于0.4mm |
| 二级 | 不应少于2道 | 为一道，应选 | 建筑金属表面防护膜不应少于一道，厚度不应小于1.2mm | — |
|  |  | 为一道，应选 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N类或皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材不应少于一道，厚度不应小于1.5mm | 建筑金属表面防护膜不应少于一道,厚度不应小于0.4mm |
| 三级 | 不应少于1道 | 为一道，应选 | — | 建筑金属表面防护膜不应少于一道,厚度不应小于0.4mm |

5.1.3  混凝土结构檐沟、天沟防水做法应符合表5.1.3要求。

表5.1.3  混凝土檐沟、天沟防水做法

| 防水等级 | 防水做法 | 防水层 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防水卷材 | 防水涂料 |
| 一级 | 不应少于3道 | 卷材防水层不应少一道 |  |
| 二级 | 不应少于2道 | 卷材防水层不应少一道 |  |
| 三级 | 不应少于1道 | 任选 |  |

5.1.4  建筑金属表面防护膜最小厚度不应小于0.4mm，当用作卷材防水层时，最小厚度不应小于1.2mm。

5.1.5  建筑金属表面防护膜最小搭接宽度不应小于60mm,用作卷材防水层时，最小搭接宽度不应小于80mm。

5.1.6   细部节点部位是否设置加强措施，应根据工程实际情况确定。当设置加强措施时，加强层材料应采用建筑金属表面防护膜或相容的材料。

5.1.7  固定点钉眼处、板面搭接缝处宜采用配套的密封胶带进行加强处理，加强部位应预留变形余量，加强层边缘距离缝边缘处每侧不宜小于30mm。

5.1.8  建筑金属表面防护膜外露应用可不设置保护层。

- 5.2  整体构造设计

5.2.1  采用建筑金属表面防护膜作为防水层、防护层，应直接铺贴在基层表面（图5.2.1）。

1—基层；2—建筑金属表面防护膜

图5.2.1基本构造做法

5.2.2  金属屋面一、二级防水应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的有关规定，构造做法见图5.2.2-1、图5.2.2-2。

1—外层压型金属板；2—建筑金属表面防护膜；3—支架；

4—卷材防水层；5—粘接基板；6—衬檩；7—隔汽层；8—檩条；

9—内层压型钢板；10—保温隔热层

图5.2.2-1 金属屋面一、二级防水构造做法（一）

1—外层压型金属板；2—建筑金属表面防护膜；3—支架；

4—保温隔热层；5—卷材防水层；

6—衬檩；7—檩条；8—内层压型钢板；

图5.2.2-2 金属屋面一、二级防水构造做法（二）

## 5.3  细部构造设计

5.3.1  屋脊构造设计应符合下列规定：

- 1  金属屋面双坡屋脊，建筑金属表面防护膜应整体铺贴覆盖屋脊（图5.3.1-1）；

- 2  金属屋面独立单坡屋脊，建筑金属表面防护膜应下翻至屋脊板外沿收头，下翻宽度不宜小于60mm（图5.3.1-2）。

1—建筑金属表面防护膜；2—屋脊盖板；3—挡水板；4—衬檩；5—檩条 图5.3.1-1 双坡屋脊构造示意图

1—屋脊收边支撑件；2—屋脊板；3—建筑金属表面防护膜；4—衬檩；5—檩条 图5.3.1-2 独立单坡屋脊构造示意图

5.3.2  建筑金属表面防护膜应铺贴至屋面檐口端头，收头下翻至滴水不宜小于60mm（图5.3.2）。

1—建筑金属表面防护膜；2—檐口堵头；3—衬檩；4—檐口收边件 图5.3.2 屋面檐口防护构造示意图

- 5.3.3  屋面檐沟和天沟的构造设计应符合下列规定：

- 1  屋面檐沟和天沟建筑金属表面防护膜应顺着流水方向搭接；

2  檐沟、天沟排水管口处建筑金属表面防护膜伸入排水管口内不宜小于50mm,当排水管口过小不具备操作条件时，建筑金属表面防护膜铺贴至管口边缘，应采用相容的密封材料收口。

3  檐沟、天沟建筑金属表面防护膜应由沟底铺设至水沟外沿，搭接边不宜留设在沟底；（图5.3.3-1、图5.3.3-2）

1—排水管；2—金属板檐沟；3—檐口收边件；4—檐沟拉条；5—檐口堵头； 6—建筑金属表面防护膜；7—衬檩 图5.3.3-1 檐沟构造示意图

1—建筑金属表面防护膜；2—拉杆；3—金属天沟；4—排水管 图5.3.3-2 天沟构造示意图

4  金属屋面檐沟、天沟为混凝土结构时，防水卷材由沟底铺设至水沟外沿，搭接边不宜留设在沟底（图5.3.3-3、图5.3.3-4）。

1—混凝土檐沟；2—防水卷材；3—金属压条；4—密封材料

5—衬檩支撑件；6—屋面檩条；7—排水管

图5.3.3-3  金属屋面混凝土檐沟构造示意图

1—屋面檩条；2—衬檩支撑件;3—防水卷材；4—混凝土天沟；5—排水管

图5.3.3-4  金属屋面混凝土天沟构造示意图

- 5.3.4  女儿墙构造应符合下列规定：

1  建筑金属表面防护膜应从金属屋面上翻至低女儿墙压顶外沿，且在压顶外沿下翻不宜小于60mm（图5.3.4-1）；

2  高女儿墙建筑金属表面防护膜泛水高度不应小于250mm（图5.3.4-2）。

1—建筑金属表面防护膜；2—收边件；3—衬檩；4—衬檩支撑件 图5.3.4-1 低女儿墙构造示意图

1—密封材料；2—建筑金属表面防护膜；3—收边件；4—衬檩；5—衬檩支撑件 图5.3.4-2 高女儿墙构造示意图

3  金属屋面混凝土或砖砌抹灰高女儿墙建筑金属表面防护膜泛水高度不应小于250mm，收头采用密封材料进行密封严实（图5.3.4-3）；混凝土或砖砌抹灰低女儿墙建筑金属表面防护膜应铺贴至压顶下，收头应用密封材料封严（图5.3.4-4）。

1—密封材料；2—收边件；3—建筑金属表面防护膜；4—衬檩；5—屋面檩条

图5.3.4-3 金属屋面混凝土或砖砌抹灰高女儿墙构造示意图

1—密封材料；2—收边件；3—建筑金属表面防护膜；4—衬檩；5—屋面檩条

图5.3.4-4 金属屋面混凝土或砖砌抹灰低女儿墙构造示意图

5.3.5  建筑金属表面防护膜应全覆盖屋面变形缝盖板，盖板与屋面金属板之间缝隙应嵌填背衬材料和密封材料（图5.3.5）。

1—背衬材料；2—变形缝盖板；3—建筑金属表面防护膜；4—衬檩；5—屋面檩条 图5.3.5 屋面变形缝构造示意图

5.3.6  出屋面管建筑金属表面防护膜泛水高度不宜小于250mm（图5.3.6），收头应密封处理。

1—出屋面管道；2—密封材料；3—金属箍；4—建筑金属表面防护膜；5—屋面檩条 图5.3.6 出屋面管构造示意图

## 5.3.7  光伏屋面铝合金夹具与支座连接处应采取加强措施，加强层材料宜为建筑金属表面防护膜，加强层宽度应超出夹具每侧不少于30mm；当光伏屋面支撑件穿过金属屋面时，穿透部位应进行密封处理（图5.3.7）。

1—铝合金连接件；2—光伏构件；3—铝合金夹具；4—加强层；5—T型支座；6—檩条；7—建筑金属表面防护膜；8—金属屋面 图5.3.7 光伏固定件构造示意图

## 5.3.8  通风器部位，建筑金属表面防护膜应铺贴在通风器基座的泛水板上，收头应采用相容的密封材料封严（图5.3.8）。

1—屋面檩条；2—泛水板；3—建筑金属表面防护膜；4—通风球 图5.3.8 通风器构造示意图

# 6  施    工

6.0.1　建筑金属表面防护膜应由专业队伍施工，操作人员应经过专业培训合格后上岗。

6.0.2　建筑金属表面防护膜施工前，应进行现场踏勘和图纸会审，了解作业条件和施工安全要求，施工单位编制专项施工方案或技术措施，经审核后应进行现场技术安全交底。

6.0.3　建筑金属表面防护膜应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合设计或专项方案和产品标准的要求。

6.0.4  建筑金属表面防护膜的贮运、保管应符合下列规定：

1  不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂；

2  应避免日晒雨淋，注意通风和远离火源；

3  贮存温度宜为-5℃～45℃；

4  建筑金属表面防护膜宜单层立放贮存，平放贮存时码放高度不应超过5层。

6.0.5  应根据施工需要准备施工机具，常用施工机具宜按下列要求选用：

1  基面处理工具宜包括吹风机、扫帚、滚筒、毛刷、打磨机、手电钻等；

- 2  铺贴工具宜包括刮板、裁纸刀、胶枪、钢卷尺等；

3  安全防护用具宜包括安全帽、防滑鞋、手套、安全绳、安全带、挂钩等。

- 6.0.6  建筑金属表面防护膜施工前基面质量应符合下列规定：

- 1  当金属压型板锈蚀穿孔、不具备结构使用功能，应更换或加强处理；

2  金属基面补强、更换部位施工完成后应验收合格；

3  金属基面锈蚀部位经除锈或固锈处理完成，并应验收合格；

4  金属基面应干燥，无污渍、无粉尘及其他附着物；

5  其他基面应坚实、平整。

6.0.7  金属基层的设施、管道和预埋件等，应在建筑金属表面防护膜施工前完成安装和固定。

6.0.8  施工前，应对所使用的机械器具、防护用具及周边作业环境进行安全检查。

6.0.9  雨天、雪天或五级风及以上环境，建筑金属表面防护膜不得进行露天施工。

6.0.10 建筑金属表面防护膜施工环境温度不宜低于5℃，当施工环境温度低于5℃，宜采取加温助粘措施。

- 6.0.11  建筑金属表面防护膜安全施工应符合下列规定：

1  高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术教育及交底，并应配备相应防护用品；

2  高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查；

3  当铺贴屋面建筑金属表面防护膜时，宜在金属板面上设置临时人行走道板及物料通道，屋面材料应分散堆放，减少对结构承重的安全影响；

4  施工过程中产生的废弃物应及时收集，防止坠落，不得随意丢弃；

- 5  施工作业区应配备消防灭火器材。

- 6.0.12  建筑金属表面防护膜安全绿色施工应符合下列规定：

- 1  固锈剂、除锈剂和密封材料应选用环保型材料；

2  建筑金属表面防护膜撕除的离型保护膜、纸质筒芯和其他废弃物应及时回收。

- 6.0.13  建筑金属表面防护膜搭接缝应符合下列规定：

- 1  搭接缝搭接宽度应符合本规程规定和设计要求；

2  同层相邻两幅建筑金属表面防护膜短边搭接错缝距离不应小于500mm；

3  双层铺贴时，上下两层和相邻两幅建筑金属表面防护膜的接缝应错开至少1/3幅宽,且不应相互垂直铺贴；

- 4  建筑金属表面防护膜施工时宜错开金属板拼缝进行搭接。

- 6.0.14 建筑金属表面防护膜施工应符合下列规定：

- 1  建筑金属表面防护膜铺贴在水泥基材表面时，宜采用湿铺法施工；

2  建筑金属表面防护膜铺贴在石材、木材、塑料等基材表面时，宜采用融合干粘法施工，施工前先进行现场试粘贴，确认粘结效果满足应用技术要求时再大面积施工。

- 3  建筑金属表面防护膜应与基层满粘；

4  铺贴前应在基层弹出基准线，根据基准线调整铺贴方向、位置；

5  铺贴时将建筑金属表面防护膜表面离型保护膜撕除，铺贴在基层，采用刮板或其他工具赶压排气。

6.0.15  当建构筑物金属表面有多道工序时，宜先施作建筑金属表面防护膜再施作其他工序。

6.0.16  每道工序完成后，应进行检查验收并有完整的检查记录，合格后方可进行下一道工序施工。相邻工序施工时，应对已完工的部分进行清理和保护，建筑金属表面防护膜出现破损时，应及时修复。

6.0.17  建筑金属表面防护膜铺贴顺序和方向应符合下列规定：

- 1 铺贴前应试铺定位；

2 铺贴和固定的方向宜垂直于屋面压型钢板波峰，双层铺贴时，上下层建筑金属表面防护膜不应相互垂直铺贴；

3 宜由屋面最低标高处向上施工，铺贴多跨和有高低跨的屋面时，应按先高后低、先远后近的顺序进行；

- 4 檐沟、天沟施工建筑金属表面防护膜时，搭接缝应顺流水方向。

6.0.18  当屋面坡度大于30%时，施工过程中应采取防滑措施。

# 7  验    收

7.0.1  工程验收时，应提交下列技术资料

- 1  设计施工图、图纸会审记录、设计变更文件；

2  材料的产品合格证、质量检验报告、进场材料复验报告；

3  施工方案；

4  隐蔽工程验收记录；

5  工程质量检验记录、渗漏水处理记录；

6  淋水、蓄水试验记录；

7  施工记录；

8  质量验收记录。

7.0.2  建筑金属表面防护膜进入施工现场后，应按要求抽样复验，以同一类型、同一规格10000㎡作为一批，不足10000㎡也作为一批，在每批产品中随机抽取 5卷进行厚度、面积、外观检验。上述检验合格后，从中随机抽取一卷取不少于 2.5 ㎡的试样进行性能试验。

7.0.3  建筑金属表面防护膜进场复验项目应包括无处理时接缝剥离强度和搭接缝不透水性检测结果。

7.0.4  金属屋面建筑金属表面防护膜施工完成后，应进行雨后观察或淋水、蓄水试验。当因结构承重等原因不具备蓄水试验条件时，可不进行蓄水试验，但应延长淋水试验时间，并应符合下列规定：

1  采用雨后观察时，降雨应达到中雨量级标准；

2  采用淋水试验时，持续淋水时间不应少于2h；

3  檐沟、天沟、雨水口等应进行蓄水试验，其最小蓄水高度不应小于20mm，蓄水时间不应少于24h。

7.0.5  建筑金属表面防护膜施工分项工程检验批的抽检数量，应按铺贴面积每100m2 抽查1处，每处应为10m2，且不得少于3处。

7.0.6  防水防护工程质量检验合格判定标准应符合表7.0.6的规定。

- 7.0.6 防水防护工程质量检验合格判定标准

| 工程类型 | 工程防水类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲类 | 乙类 | 丙类 |
| 屋面工程 | 不应有渗水，结构背水面无湿渍 | 不应有渗水，结构 背水面无湿渍 | 不应有渗水，结构 背水面无湿渍 |

I  主 控 项 目

- 7.0.7  建筑金属表面防护膜及其配套材料的质量，应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场复验报告。

- 7.0.8  建筑金属表面防护膜施工完成后不应有渗水。

检验方法：雨后观察或淋水、蓄水试验。

7.0.9  建筑金属表面防护膜在天沟、檐沟、檐口等处的细部构造，应符合设计规定。

检验方法： 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

II  一 般 项 目

- 7.0.10  基面应牢固、干燥、干净，无粉尘、不得有油污或杂物，生锈基面需除锈或做固锈处理。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

- 7.0.11  建筑金属表面防护膜与金属基面铺贴应粘结牢固。

检验方法：观察检查

- 7.0.12  建筑金属表面防护膜铺贴方向应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

- 7.0.13  建筑金属表面防护膜搭接宽度的允许负偏差不得大于10mm。

检验方法：尺量检查。

# 8　运 行 维 护

8.0.1  不应在铺贴建筑金属表面防护膜工程部位进行破坏性安装、焊接等动火作业，如有破坏应及时修复，动火作业应做好防护、防火措施。

8.0.2  暴雨、台风等恶劣天气过后，宜对铺贴建筑金属表面防护膜工程部位进行巡查。

- 8.0.3  建构物排水设施应保持畅通。

8.0.4  现场维修或维护应制定高空作业等安全质量保证措施，阵风5级及以上时，不应进行户外高空作业及动火作业。

# 附录A   建筑金属表面防护膜试验方法

A.1  防护膜与金属剥离强度试验

A.1.1无处理

按《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441卷材与铝板剥离强度进行试验，基材选用镜面不锈钢板，试样与镜面粘结。

A.1.2浸水处理

将按A.1.1粘贴好的试件在标准试验条件下养护 24h 后浸入  (23 ±2)℃水中  ( 168 ±2)h , 取出吸干表面明水后测试剥离强度 , 用最大力计算剥离强度  (单位 N/mm) ,  取五个试件结果的算术平均值作为试验结果。

A.1.3热处理

将按A.1.1粘贴好的试件在标准试验条件下养护 24h 后放入  (80 ±2)℃ 的高温试验箱中 ( 168 ±2)h , 平放养护 , 覆面材料朝上 , 不得相互堆叠 。养护结束后取出在标准试验条件下放置 24h 后测试剥离强度 , 用最大力计算剥离强度  ( 单位 N/mm) ,  取五个试件结果的算术平均值作为试验结果。

A.2  持粘性试验

A.2.1试件制备

在标准试验条件 , 将试件粘在两块厚度不小于 1. 5mm ,  表面清洁干净 、干燥 、光滑的镜面不 锈钢板上 , 与上 、下不锈钢板粘结面积分别为  (50 ×25)mm 、 (70 ×25)mm ,  试件粘贴部位去除离 型保护膜后不应接触手和其他物体 , 立即贴合到不锈钢板上 , 然后用质量为 2KG、宽度为 50mm ~60mm 的压辊反复滚压3 次 。将粘结好的试件在标准试验条件下放置24h。

A.2.2试验步骤

按图1所示方向垂直悬挂 , 下不锈钢板下端挂重物后开始计时 , 记录试件从上不锈钢板脱落时间  (单位为 min) ,  重物与下不锈钢板总质量为1㎏。取 5 个试件试验结果的平均值 。若大于 60min 未脱落 , 记录为大于60min。

单位为毫米

a）正视图             b）侧视图

标引序号说明：

1—上不锈钢板；

2—试件；

3—下不锈钢板；

4—重物。

图1持粘性示意图

A.3耐水性试验

去除试件的离型保护膜。在温度（23±2）℃、相对湿度（50±10）%条件下放置24h后，分别称量每个试件初始质量（m0），精确至0.001g。然后将试件浸没入符合 《分析实验室用水国家标准》GB/T 6682规定的三级水中，试件之间应隔开放置，在（23±2）℃下浸泡14d±2h。浸水结束后立即取出检查外观，所有试件应无裂纹、无分层、无起泡和破碎现象。外观判定合格后，擦干或吸干试件表面明水，称量浸水后的质量（m1），精确至0.001g。按式（1）计算吸水率。吸水率试验结果应取3个试件结果的平均值，精确到0.1%。

W=m1-m0m0×100%…………………………………………（1）

式中：

W——吸水率（%）；

m0——试件初始质量，单位为克（g）；

m1——浸水后试件质量，单位为克（g）。

A.4 耐热水性试验

将试件浸没在(98 ±2)℃蒸馏水中(24 ±2)h，试件不应相互接触和窜动。处理结束后取出擦在标准试验条件下放置(24±2)h，按《湿铺防水卷材》GB/T 35467 高分子膜基类卷材进行拉伸性能试验。

A.5 应力松弛试验

A.5.1试件制备

去除试样离型保护膜，贴合到干净、干燥的镜面不锈钢板上(图2)。然后用质量为 2kg，宽度为 50mm~60mm 的压辊反复滚压3次，在标准试验条件下放置 24h 后采用不影响产品性能的胶粘剂粘贴另一块不锈钢板(图3)，标准试验条件养护不少于 24h。

单位为毫米

a）正视图                    b）侧视图

标引序号说明：

1—不锈钢板；

2—试样。

图2 粘贴试样示意图

标引序号说明：

1—不锈钢板；

2—试样；

3—胶粘剂层。

图3 应力松弛试件示意图

A.5.2试验步骤

按《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428 测试试件应力松弛。

A.6 人工气候加速老化试验

# A.6.1试件制备

在标准试验条件下，将试件粘贴在厚度不小于1.5mm，清洁干净、干燥、光滑的镜面不锈钢板上，粘结面积为 50mm x50mm，试件粘贴部位去除离型保护膜后不应接触手和其他物体，立即贴合到不锈钢板上，然后用质量为 2kg、宽度为50mm~60mm 的压辊反复滚压3 次。将粘结好的试件在标准试验条件下放置 24h。

# A.6.2试验步骤

按《建筑防水材料老化试验方法》GB/T 18244人工气候加速老化一氙弧灯进行试验，将产品外露面朝向光源，试件立放时，应采取固定措施，防止防护膜样品滑移。340nm 波长处的辐照度为(0.51±0.02)W/(m2·nm)。老化试验结束后取出试件，在标准试验条件下放置4h。观察试件外观及与金属粘结效果，三个试件全部符合本规程表4.0.1要求即判定合格。

A.7 耐盐雾性试验

按 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125 进行中性盐雾试验，试件不刻制划痕，耐盐雾试验时间为 2000h。按《漆膜耐湿热测定法》GB/T 1740分别评定试件生锈、起泡、开裂现象，以全部试件中性能最差值作为检验结果。

A.8 耐化学液体试验

按《建筑防水卷材试验方法第16部分:高分子防水卷材耐化学液体(包括水)》GB/T 328.16 的要求对试件进行盐、酸、碱处理。浸泡介质温度(23 ±2)℃，浸泡时间为(168 ±2)h，处理结束后，先进行外观检测;然后在标准试验条件下放置(24±2)h，按《湿铺防水卷材》GB/T 35467 高分子膜基类卷材进行拉伸性能试验。

# 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1   表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”， 反面词采用“严禁”；

- 2   表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”， 反面词采用“不应”或“不得”；

- 3   表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”， 反面词采用“不宜”；

- 4   表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本规程引用下列标准，其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441

《建筑与市政工程防水通用规范》 GB55030

《建筑防水卷材试验方法第16部分:高分子防水卷材耐化学液体(包括水)》GB/T 328.16

《塑料制品薄膜和薄片气体透过性试验方法第1部分：差压法》GB/T 1038.1

《漆膜耐湿热测定法》GB/T 1740

《分析实验室用水国家标准》GB/T 6682

《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T 10125

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146

《建筑防水材料老化试验方法》GB/T 18244

《湿铺防水卷材》GB/T 35467

《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428

《皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材》T/CECS  10173

中国工程建设标准化协会标准

建筑金属表面防护膜应用技术规程

条文说明

制定说明

《建筑金属表面防护膜应用技术规程》制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国防水防护工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过试验，取得多方面的重要技术参数。

《建筑金属表面防护膜应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

1  总    则	33

2　术    语	34

3　基 本 规 定	35

4  材    料	36

5  设    计	37

5.1  一 般 规 定	37

5.2  整体构造设计	38

5.3  细部构造设计	38

6  施    工	39

7  验    收	41

8　运 行 维 护	42

# 1  总    则

1.0.2   建筑金属表面防护膜适用于金属基材面防水防护，金属材质表面包括金属屋面、金属外墙、室内外金属饰面板、储油罐、设备管道、集装箱、公交候车站台金属顶棚、临时板房金属屋面等。配套的附属设施如混凝土或砖砌抹灰构件如水沟、女儿墙等可采用湿铺法施工建筑金属表面防护膜。

- 1.0.3  本规程未作出规定的建筑金属表面防护膜应用技术，执行国家现行有关标准的规定。

# 2　术    语

2.0.3  建筑金属表面防护膜与基面粘结后期粘合度比初期增强，这种粘结特性在长时间使用后仍能保持稳定，不易因老化而降低性能。

2.0.4  除采用水泥基粘结料进行粘结外，也可采用能将建筑金属表面防护膜与基面粘结牢固并且相容的其他粘结胶料，采用其他粘结胶料时需对粘结效果进行验证，粘结效果良好时方可使用。

# 3　基 本 规 定

3.0.1  建构筑物的重要程度考虑了渗漏和锈蚀对社会、经济和环境的影响，主要包括以下因素：（1）渗漏和锈蚀对室内仪器、设备、物资等财产的影响；（2）渗漏和锈蚀对工程正常使用状态、结构耐久性、结构安全等的影响；（3）渗漏和锈蚀后维修成本及维修难易程度。屋面工程影响其使用环境气候影响因素较多，包括年降水量、极值温度、温差阳光辐照、风荷载。

3.0.2  建筑金属表面防护膜具有良好的水、水汽、侵蚀性介质阻隔性能，设置在迎水面或受侵蚀面，目的是避免建构筑物受水、水汽、氧、酸、碱等侵蚀性介质锈蚀、渗漏，保护建构筑物安全及正常使用功能，以期达到预期使用年限。

3.0.3  经试验及工程验证，建筑金属表面防护膜与金属基材面采用融合干粘法施工粘结更牢固，能够与基面密封满粘，达成不窜漏水的效果。在水泥基材面采用湿铺法施工，水泥粘结料与建筑金属表面防护膜胶料发生反应，使建筑金属表面防护膜与水泥基材面粘结强度大，粘结更持久，不因为外界环境变化造成脱粘。

3.0.4   经工程验证，同种材质搭接边采用融合干粘法搭接更牢靠，搭接边不因基面运动变形、温度变化等外界因素翘曲、翘边；若在金属基面采取其他搭接措施如湿铺法、机械固定法、胶粘法，应提供专项方案，并经验证后方可大面使用。

# 4  材    料

4.0.1  建筑金属表面防护膜材料性能参照《建筑金属表面防护膜》T/CBMF266-2024。

4.0.6  工程实践及试验证明，建筑金属表面防护膜与硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥相容性能好，使用其他水泥时需验证；控制水灰比，保证水泥基粘结料的强度以及流动性，在湿铺法施工中提高效率、保证建筑金属表面防护膜施工质量。

# 5  设    计

## 5.1  一 般 规 定

5.1.1  根据工程所在地区的气候条件、造型、外观等因素进行建构筑物金属表面防水防护设计，建筑金属表面防护膜以防为主，主要起防渗漏、防锈蚀、降温降噪作用，不大幅增加原有结构荷载，保证结构安全。

5.1.4   根据《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022：“3.1.2  2 每道防水层厚度应满足防水设防的最小厚度要求”和“3.3.10卷材防水层最小厚度应符合表3.3.10”，规定建筑金属表面防护膜用作防水防护层并作为一道独立防水层构造验收时，其厚度不小于1.2mm。建筑金属表面防护膜厚度小于1.2mm的规格，主要用作建筑金属表面的修缮与维护、防护，不作为一道独立防水层验收。

为满足工程应用，建筑金属表面防护膜提供多种厚度可供选择，可根据施工基面情况及建筑金属表面防护膜用途进行厚度的选择。（1）施工基面坚实、无翘曲变形，无大面锈蚀，只需要简单清理的基面可选用0.4mm厚度建筑金属表面防护膜做防护层；（2）施工基面坚实、存在轻微翘曲变形、锈蚀的基面可选用0.6mm、0.8mm、1.0mm厚度建筑金属表面防护膜做防护层。（3）施工基面坚实、存在翘曲变形、锈蚀基面，1.2mm、1.5mm、1.8mm厚度建筑金属表面防护膜可用于防水、防护层。（4）当金属板基层采用建筑金属表面防护膜作为防水层单层使用时，建筑金属表面防护膜的厚度，一级防水不应小于1.8mm，二级防水不应小于1.5mm，三级防水不应小于1.2mm。

5.1.5  建筑金属表面防护膜搭接宽度是保证搭接边质量的重要参数之一，直接影响抗风揭性能和搭接部位的防护效果，结合施工实际，做出最小搭接宽度的规定，《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316指出，采用满粘法施工时，防水卷材与基层之间的剥离强度不应小于30N/50mm，换算为0.6N/mm，建筑金属表面防护膜与金属基层之间剥离强度不小于1.0N/mm，满足抗风揭及抗窜水要求。

5.1.6  当操作空间有限、结构复杂的部位设置加强层施工难度高，并可能在此部位铺贴建筑金属表面防护膜会出现褶皱、空鼓形成窜漏水通道的情况，可不设置加强层。加强层材料采用相容材料是为保证附加层防水、密封质量，相容材料可以选择与建筑金属表面防护膜配套的密封胶带或者密封胶。密封胶带通常用于预加强处理，即先密封胶带加强后再施工大面建筑金属表面防护膜。而密封胶用于后节点密封加强处理，用于建筑金属表面防护膜收口密封。

5.1.7  变形较大部位处铺贴建筑金属表面防护膜预留变形余量，保证建筑金属表面防护膜不受到基面位移、变形的影响，保证材料耐久性。

- 5.2  整体构造设计

5.2.1  本条规定是保证建筑金属表面防护膜能与基面密封满粘，杜绝存在窜水层。

5.2.2  当在屋面金属板基层上采用建筑金属表面防护膜单层使用时，建筑金属表面防护膜的厚度，一级防水不应小于1.8mm，二级防水不应小于1.5mm，三级防水不应小于1.2mm。当建筑金属表面防护膜作为防护层在屋面金属板基层使用，并且当金属屋面构造层增加卷材防水层，两者共同使用符合金属屋面一级、二级防水做法要求。防水卷材可采用自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类）或皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材。

## 5.3  细部构造设计

5.3.2  建筑金属表面防护膜铺贴至檐口滴水线处是为防止水倒挂腐蚀、锈蚀屋檐下口金属板面，同时也是增加建筑金属表面防护膜抗风揭的能力。

5.3.3  檐沟、天沟是排水最集中部位，檐沟和天沟建筑金属表面防护膜铺贴从沟底开始，保证建筑金属表面防护膜顺流水方向搭接。当檐沟、天沟为混凝土或砌体结构抹灰面时，可采用水泥基粘结料将建筑金属表面防护膜与基层粘结，无需设置保护层；也可采用皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材湿铺施工，皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材能与水泥基材料基面密封满粘，粘结持久，起到防渗漏、防窜水作用，卷材需设置保护层。

5.3.7  当光伏夹具紧固在建筑金属表面防护膜表面时，在夹具处增设加强层，目的是防止建筑金属表面防护膜遭受破坏，导致防渗漏防锈蚀功能失效；当采用穿透式光伏支座穿透金属屋面板固定在支承构件时，考虑到施工便捷及施工质量，穿透位置采用密封材料进行密封。

# 6  施    工

6.0.2  为了指导施工作业，确保工程的质量，施工单位根据设计图纸，结合施工的实际情况，编制有针对性的施工方案或技术措施。

6.0.6  对基层做出要求是保证建筑金属表面防护膜施工质量关键因素之一，对于不同情况下的金属基面进行相应处理。当金属基面出现破损、锈蚀达不到使用功能要求时，需要进行更换、补强处理，保证结构安全；当金属基面锈蚀不影响结构安全，除锈后再铺贴建筑金属表面防护膜，可采用打磨或涂刷锈处理材料等方式除锈。

6.0.8  施工前，结合工程特点、施工工艺、现场环境和气候条件等识别危险源，进行风险评估并制定风险控制措施，特别是风险较高区域需要配备相应的防坠落设备及安全设施。高空作业时按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016规范要求进行安全防护。施工人员佩戴安全带、安全帽、防护鞋和劳动防护用品，施工现场配备消防设施，并加强火源管理。

6.0.11  防坠落措施有佩戴安全带、搭建防护平台、设置安全网、加强安全教育、注意天气状况、配备应急设备等。

6.0.13  同一层相邻两幅建筑金属表面防护膜短边搭接缝错开，是避免四层建筑金属表面防护膜重叠，影响接缝质量；上下层建筑金属表面防护膜长边搭接缝错开，是避免建筑金属表面防护膜搭接缝缺陷重合。

6.0.15  先在金属基面施工建筑金属表面防护膜再施作其他工序是为保证防水防护有效，其他工序施工时需做好建筑金属表面防护膜的成品保护措施。

6.0.16  出现破损的建筑金属表面防护膜部位需要及时进行修复，将破损区域清理干净，破损部位采用建筑金属表面防护膜进行修补，补丁边缘与破损部位边缘的距离不小于100mm，赶气压平。

6.0.17 檐沟、天沟是雨水集中的部位，而建筑金属表面防护膜的搭接缝又是薄弱环节，如果建筑金属表面防护膜垂直于檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝大大增加，搭接方向难以控制，建筑金属表面防护膜开缝和受水冲刷的概率增大，故规定檐沟、天沟铺贴的建筑金属表面防护膜顺流水方向铺贴，尽量减少搭接缝。

6.0.18  在坡度大于30%的屋面上施工，为防止材料下滑及保证施工安全，应采取防滑措施，如材料的满粘、表面防滑处理、施工人员做好防护及防坠落措施等。

# 7  验    收

7.0.4  金属屋面防水防护工程可采用淋水方法进行检测，本条规定了淋水试验的持续时间。金属屋面采用蓄水做试验时，存在两点困难：（1）金属屋面结构承载困难；（2）蓄水困难，金属板屋面存在坡度且不小于5％，在金属屋面进行蓄水需要对屋面边缘四周进行围堵，实际难以操作。故可采用延长淋水时间对金属屋面进行渗漏检查。

# 8　运 行 维 护

8.0.2  在经历过恶劣天气情况后，组织人员进行巡查，重点巡查有无渗漏、排水系统是否正常工作、有无破损，及时进行处理，排除隐患。