T/CECS XXX

- 中国工程建设标准化协会标准

- 农村住房用墙体材料通用技术条件

（征求意见稿）

2025 北京

- 中国工程建设协会标准

- 农村住房用墙体材料通用技术条件

T/CECS XXX：2025

主编单位：建研建材有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

批准单位：

施行日期：

2025  北京

- 前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和 GB/T 20001.10-2014《标准编写规定 第 10 部分：产品标准》的规定起草。

本文件是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字 [2022]40号）的要求制定本标准。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会农房建设及改造专业委员会归口管理。

本文件负责起草单位：建研建材有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

目 录

前    言	III

1 范围	1

2规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般规定	4

5质量要求	4

5.1 块体材料	4

5.2 板材	4

5.3 砂浆	5

5.4墙体保温材料	6

5.5 连接及其他材料	7

6 检验与试验	8

6.1砖和砌体	8

6.2板材	8

6.3砂浆	9

6.4保温材料	9

6.5连接及其他材料	10

7检验规则	10

7.1检验项目	10

7.2出厂检验	10

7.3型式检验	11

7.4组批与抽样	11

8包装、存放和运输	12

8.1包装	12

8.2存放	12

8.3运输	12

- 农村住房用墙体材料通用技术条件

- 1 范围

本文件规定了农村住房用墙体材料的术语和定义、材料、质量要求、检验与试验、检验规则等。

本文件适用于农村住房用块体材料、板材、砂浆、混凝土、保温材料、连接及其他材料等墙体材料。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 50574 墙体材料应用统一技术规范

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制标准

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50176 民用建筑热工设计规范

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB/T 50661  钢结构焊接规范

GBJ 146 粉煤灰混凝土应用技术规范

GB/T 5101 烧结普通砖

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 8239 普通混凝土小型砌块

GB/T 13544 烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545 烧结空心砖和空心砌块

GB/T 17431.1 轻集料及其试验方法第1部分:轻集料

GB/T 18968墙体材料术语

GB/T 29060复合保温砖和复合保温砌块

GB 26538 烧结保温砖和保温砌块

GB/T 21144 混凝土实心砖

GB/T 24492 非承重混凝土空心砌块

GB/T 15229 轻集料混凝土小型空心砌块

GB/T 36535 蒸压粉煤灰空心砖和空心砌块

GB 11968 蒸压加气混凝土砌块

GB/T29906 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T10801.2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS )

GB/T 30595 挤塑聚苯板（XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T21558 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB23864  防火封堵材料

GB/T24267  建筑用阻燃密封胶

GB/T 1499.1  钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2  钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T1499.3  混凝土用钢筋焊接网

GB/T 13912  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB 50205   钢结构工程施工质量验收标准

GB/T 2542  砌墙砖试验方法

GB/T 4111  混凝土砌块和砖试验方法

GB/T 11969  蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法

GB/T 39804  墙体材料中可浸出有害物质的测定方法

GB/T 30100  建筑墙板试验方法

GB 15762  蒸压加气混凝土板

GB/T 19631  玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔条板

GB/T 7019  纤维水泥制品试验方法

GB/T 23451  建筑用轻质隔墙条板

GB/T 13475  绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法

GB/T 25181  预拌砂浆

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定

GB/T 10294  绝热材料保温性能评定方法

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 20974  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB/T 10801.2  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 30595  建筑外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板

GB/T 21558  建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 26540  建筑外墙外保温用泡沫玻璃

GB/T 1499.2  钢筋混凝土用钢

GB/T 1499.1  钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

GB/T 701  低碳钢热轧圆盘条

GB/T 1378  冷轧带肋钢筋

GB/T 29906  建筑用外墙保温系统材料通用规范

GB/T 7124 胶粘剂拉伸剪切强度试验方法

JC/T 422 非烧结垃圾尾矿砂砖

JC/T 2441 建筑绝热用石墨改性模数聚乙烯泡沫塑料板

JC/T 420 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料

JC/T 647  泡沫玻璃绝热制品

JG/T 158  胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料

JGJ/T 253  无机轻集料砂浆保温系统技术标准

JG/T 366  外墙保温用锚栓

JG/T 256  钢筋锚固板应用技术规程

JGJ/T 70  建筑砂浆基本性能试验方法

JGJ51 轻骨料混凝土技术规程

JGJ55 普通混凝土配合比设计规程

JGJ 28 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程

JC/T 409 硅酸盐建筑制品用粉煤灰

JC/T 621 硅酸盐建筑制品用生石灰

JC/T 622 硅酸盐建筑制品用砂

JC860  混凝土小型空心砌块砌筑砂浆

JC 890  蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆

JC/T 2258  建筑外墙外保温用石墨模塑聚苯乙烯泡沫塑料板

JC/T 647  泡沫玻璃绝热制品

JG/T 366  外墙保温用锚栓

JC/T 841  玻璃纤维网格布

JGJ 144  外墙外保温工程技术规范

- 3 术语和定义

GB/T 18968、GB/T 29060界定的以及下列术语和定义适用于本文件。当本文件中术语与标准中术语表述不一致时，以本文件为准。

- 3.1 农村住房  rural housing

指在农村地区建造的、供农民居住使用的建筑物。

- 3.2 块体材料  bulk material

在农村住房建设中，块体材料是指以块状形式存在的建筑材料，常用的块体材料为砖和砌体，用于砌筑墙体、基础、隔墙等结构。

3.3墙板 wallboard

指农村住房中用于围护结构的各类外墙及分隔室内空间的各类隔墙板。

3.4折压比 ratio of bending-compressive strength

块体材料抗折强度与其抗压强度等级之比。

3.5传热系数 heat transfer coefficient

在单位时间内通过单位面积维护结构的传热量。

- 4 一般规定

4.0.1 非烧结墙体材料所用的原材料及配合比应符合《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55、《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ 146、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28、《轻集料及其试验方法第1部分:轻集料》GB/T 17431.1、《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》JC/T 409、《硅酸盐建筑制品用生石灰》JC/T 621和《硅酸盐建筑制品用砂》JC/T 622的规定。

4.0.2 砌筑蒸压砖、蒸压加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块、石膏砌块墙体时，宜采用专用砌筑砂浆。

4.0.3 有机材料制成的墙体材料产品说明书中应标注其使用年限。

# 4.0.4 农村住房用墙体材料不应采用非蒸压硅酸盐砖（砌块）及非蒸压加气混凝土制品。

# 4.0.5 农村住房用墙体材料应符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 和《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的规定。

- 5质量要求

- 5.1 砖和砌块

5.1.1 农村住房墙体用烧结砖和砌块材料的主要质量要求应符合《烧结普通砖》GB/T 5101、《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544、《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545、《烧结保温砖和保温砌块》GB 26538。

5.1.2 农村住房墙体用混凝土类砖和砌块材料的主要质量要求应符合《混凝土实心砖》GB/T 21144、《非承重混凝土空心砌块》GB/T 24492、《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229、《蒸压粉煤灰空心砖和空心砌块》GB/T 36535、《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968等。

5.1.3 农村住房墙体用建筑垃圾或工业废渣砖的主要质量要求应符合《非烧结垃圾尾矿砂砖》JC/T 422。

- 5.2 板材

5.2.1 农村住房用墙体板材的尺寸允许偏差应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 隔墙板的尺寸允许偏差

| 序号 | 检验项目 |  |  | 允许偏差/ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 尺寸 | 长度 | ＜3m | ±5 |
|  |  |  | ≥3m且＜6m | ±8 |
|  |  |  | ≥6m且＜10m | ±10 |
|  |  |  | ≥10m | ±15 |
| 2 |  | 厚度 | ＜0.3m | ±4 |
|  |  |  | ≥0.3m且＜0.6m | ±6 |
| 3 |  | 高度 |  | ±4 |
| 4 | 内外板错位 |  |  | 10 |
| 5 | 对角线差 |  |  | 5 |
| 6 | 外形 | 表面平整度 | 内表面 | 4 |
|  |  |  | 外表面 | 3 |
| 7 |  | 侧向弯曲 |  | L/1000, 且≤20mm |
| 8 |  | 扭翘 |  | L/1000 |

5.2.2农村住房用墙体板材的物理性能应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2  隔墙板的物理性能要求

| 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 抗压强度/MPa | ≥5.0 |
| 质量含水率/% | ≤10 |
| 抗弯破坏荷载 (板自重倍数) | ≥1.8 |
| 软化系数 | ≥0.85 |
| 抗冲击性能/次 | ≥5 |
| 干燥收缩值/mm/m | ≤0.5 |
| 传热系数/W /m2·K | ≤2.0 |
| 单点吊挂力/N | ≥1000 |

5.2.3 农村住房用墙体板材的耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定；

5.2.4 农村住房用墙体板材的建筑热工性能应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定；

5.2.5 农村住房用墙体板材应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定；

5.2.6 预制外墙板的构造设计应进行单块板抗风、墙板与主体结构的连接构造及部件耐久性设计。

- 5.3 砂浆

砂浆材料的主要技术要求应符合表5.3的规定：

表5.3砌筑砂浆和墙体用抹灰砂浆主要性能指标

| 项目 | 砌筑砂浆 | 抹灰砂浆 | 薄层抹灰砂浆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度/MPa | Ma2.5 Ma5.0 Ma7.5 | ≤M5.0 | ≤M5.0 |
| 折压比 | --- | ≥0.30 |  |
| 2h稠度损失率/% | ≤30 |  |  |
| 保水性/% | ≥99 | ≥88 | ≥99 |
| 凝结时间/h | 3~9 |  |  |
| 拉伸粘接强度平均值/MPa | ≥0.20 |  |  |
| 收缩率/% | --- | ≤0.15 |  |

- 5.4墙体保温隔热材料

5.4.1 墙体保温隔热材料应符合下列规定：

1 严寒及寒冷地区建筑外墙内、外保温不应单独使用浆体保温隔热材料，除加气混凝土墙体外；

- 2不应采用掺有无机掺合料的模塑聚苯板、挤塑聚苯板。

5.4.2 保温隔热材料的主要技术要求应符合表5.4.2的规定：

| 类别 | 性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 垂直于板面方向的抗拉强度/MPa | 尺寸稳定性/% | 导热系数/W/(m.K) |
| 石墨聚苯板(GEPS) | ≥0.10 | ≤0.3 | ≤0.033 |
| 模塑聚苯板(EPS) | ≥0.10 | ≤0.3 | ≤0.033 |
| 石墨挤塑板(GXPS) | ≥0.20 | ≤1.5 | ≤0.024 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | ≥0.20 | ≤1.2 | ≤0.030 |
| 硬泡聚氨酯板 | ≥0.10 | ≤1.0 | ≤0.024 |
| 泡沫玻璃绝热制品 | ≥0.12 | ≤0.3 | ≤0.068 |

5.4.3石墨聚苯板还应符合《建筑绝热用石墨改性模数聚乙烯泡沫塑料板》JC/T 2441的规定；

5.4.4模塑聚苯板还应符合《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906的规定；

5.4.5石墨挤塑板和挤塑板还应符合《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS ) 》GB/T10801.2和《挤塑聚苯板（XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595的规定；

5.4.6硬泡聚氨酯板的其他性能还应符合《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JC/T 420和《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558的规定；

5.4.7泡沫玻璃绝热制品的其他性能还应符合《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647的规定；

5.4.8保温材料的燃烧性能不应低于《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中B1级的要求，用于防火隔离带的材料燃烧性能不应低于A级。

5.4.9建筑热桥部位保温材料性能应符合《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158、《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》JGJ/T 253的规定。

5.4.10 防火封堵材料应符合《防火封堵材料》GB23864和《建筑用阻燃密封胶》GB/T24267的规定。

- 5.5 连接及其他材料

5.5.1 钢筋应符合GB/T 1499.1和GB/T 1499.2的规定；

# 5.5.2 钢筋焊接网片应符合《混凝土用钢筋焊接网》GB/T1499.3的规定。

# 5.5.3 连接用焊接材料应符合《钢结构焊接规范》GB/T 50661的规定。

- 5.5.4 连接件应采取有效的防腐措施。当采用热浸镀锌防腐处理时，锌膜质量和厚度应符合GB/T 13912的规定；当采用其他防腐涂料时，应符合GB 50205的规定。

5.5.5 普通钢筋的材料分项系数取值不应小于表5.5.5的规定。

表5.5.5 普通钢筋的材料分项系数最小取值

| 钢筋种类 | 光圆钢筋 | 热轧钢筋 |  | 冷轧带肋钢筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度等级/MPa | 300 | 400 | 500 | — |
| 材料分项系数 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.25 |

5.5.6 锚固件性能指标应符合《外墙保温用锚栓》JG/T 366和《钢筋锚固板应用技术规程》JG/T 256的规定。

5.5.7 其他材料应符合下列规定：

1嵌缝腻子、硅酮密封胶及防水材料的产品说明书中应有耐候性指标；

2玻璃纤维网格布应具有耐碱性能；

3外保温墙体所采用的饰面涂料应具有防水透气性。

# 5.5.8玻璃纤维网格布的主要性能应符合表5.5.8的规定。

# 表5.5.8玻纤网主要性能指标

| 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 单位面积质量/g/m2 | ≥130 |
| 耐碱断裂强力（经向、纬向) / N/50mm | ≥750 |
| 耐碱断裂强力保留率（经向、纬向) / % | ≥50 |
| 断裂伸长率（经向、纬向) / % | ≤5.0 |

# 5.5.9胶粘剂的性能应符合表5.5.9的规定。

# 表5.5.9胶粘剂主要性能指标

| 项 目 |  |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘接强度/MPa (与水泥砂浆) | 原强度 |  | ≥0.6 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.3 |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.6 |
| 拉伸粘接强度/MPa (与板材) | 原强度 |  | ≥0.10,破坏发生在板材芯材中 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.06 |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10 |
| 可操作时间/h |  |  | 1.5~4.0 |

- 6 检验与试验

- 6.1  砖和砌块

6.1.1 农村住房墙体用烧结砖和混凝土类砖的性能指标试验方法按《砌墙砖试验方法》GB/T 2542的规定进行。

6.1.2 农村住房墙体用烧结砌块和混凝土类砌块材料的性能指标试验方法按《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111的规定进行。

6.1.3 农村住房墙体用蒸压加气混凝土性能试验方法按《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969的规定进行。

6.1.4 农村住房墙体用蒸压加气混凝土砌块的导热系数按《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T 10294的规定进行。

6.1.4农村住房墙体用非烧结垃圾尾矿砂砖的重金属浸出浓度按《墙体材料中可浸出有害物质的测定方法》GB/T 39804的规定进行。

6.2  板材

6.2.1 建筑墙板的物理力学性能试验方法按《建筑墙板试验方法》GB/T 30100的规定进行。

6.2.2 蒸压加气混凝土板的力学性能试验方法按《蒸压加气混凝土板》GB 15762的规定进行。

6.2.3各类隔墙板的抗折强度试验方法按《玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔条板》GB/T 19631的规定进行；各类平板的抗折试验方法按《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019 的规定进行。

6.2.4各类隔墙板材的物理力学性能试验方法 (除抗折强度试验方法外)按《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451的规定进行。

6.2.5各类板材的传热系数按《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》 GB/T 13475的规定进行。

- 6.3  砂浆

6.3.1 建筑砂浆基本性能试验方法按《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70的规定进行，砂浆试块底模为砌体的同材料底模。

6.3.2各类专用砂浆的抗折强度试验方法按《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671的规定进行；稠度损失率试验方法按《预拌砂浆》GB/T 25181的规定进行。

6.3.3 混凝土小型空心砌块砌筑砂浆试验方法按《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC860的规定进行。

6.3.4 蒸压加气混凝土砌筑砂浆与抹面砂浆的基本性能试验方法按《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC 890的规定进行。

- 6.4保温材料

6.4.1保温材料的导热系数、热阻等热工性能检测按《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》GB/T 10294的规定进行。

6.4.2保温材料保温性能的评定按《绝热材料保温性能评定方法》GB/T 8174的规定进行。

6.4.3保温材料的燃烧性能分级按《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的规定进行。

6.4.4 石墨聚苯板（GEPS）与模塑聚苯板（EPS）的物理性能按《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 20974和《建筑外墙外保温用石墨模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》JC/T 2258的规定进行。

6.4.5石墨挤塑板（GXPS）与挤塑板（XPS）按《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2和《建筑外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板》GB/T 30595的规定进行。

6.4.6硬泡聚氨酯板的密度、导热系数、抗压强度、吸水率等检测要求按《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558的规定进行。

6.4.7 泡沫玻璃绝热制品的密度、抗压强度、导热系数、吸水率等检测指标按《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647的规定进行，泡沫玻璃保温板的热工性能和耐久性要求按《建筑外墙外保温用泡沫玻璃》GB/T 26540的规定进行。

- 6.5连接及其他材料

6.5.1 钢筋的力学性能试验方法按《钢筋混凝土用钢》GB/T 1499.2和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1的规定进行。

6.5.2低碳钢热轧圆盘条的力学性能试验方法按《低碳钢热轧圆盘条》GB/T 701的规定进行。

6.5.3 冷轧带肋钢筋的强度试验方法按《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788的规定进行。

6.5.4 外墙保温系统中锚固件的试验方法按《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定进行。

6.5.5 外墙保温系统中玻璃纤维网格布的试验方法按《玻璃纤维网格布》JC/T 841和《外墙外保温工程技术规范》JGJ 144的规定进行。

6.5.6 胶粘剂的试验方法按《建筑用外墙保温系统材料通用规范》GB/T 29906、《胶粘剂拉伸剪切强度试验方法》GB/T 7124和《外墙外保温工程技术规范》JGJ 144的规定进行。

- 7检验规则

## 7.1检验项目

产品检验分出厂检验和型式检验。

## 7.2出厂检验

7.2.1出厂检验项目

出厂检验项目包括项目为外观质量、尺寸允许偏差的全部规定项目，出厂检验项目见下列规定，正常生产时，出厂检验应每批进行一次。

- 保温板：外观、尺寸允许偏差、面密度、垂直于表面的抗拉强度（原强度、耐水强度)、保温芯材密度；

- 砂浆：干表观密度、抗压强度、拉伸粘结强度、可操作时间；

- 耐碱网布：单位面积质量、耐碱断裂强力；

- 热镀锌电焊网：丝径、网孔尺寸；

- 连接件：抗拉承载力。

7.2.2判定规则

经检验，全部检验项目符合本标准要求，则判定该批产品合格；若有检验项目不符合要求时，则判定该批产品不合格。

## 7.3型式检验

7.3.1 型式检验项目

保温板及其组成材料的型式检验项目为第5章的全部项目。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 正常生产时，保温板应每两年进行一次型式检验，保温系统组成材料应每年进行一次型式检验；

b) 新产品定型鉴定时；

c）当产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更时；

d) 停产一年以上，恢复生产时。

7.3.2判定规则

经检验，若全部检验项目符合要求，则判定该批产品合格。若有2项及2项以上检验项目或耐候性不符合要求时，则判定该批产品不合格；若一项检验项目(不含耐候性）不符合要求时，应对同一批产品进行加倍取样复验。如符合要求，则判定该批产品合格:如不符合要求，则判定该批产品不合格。

## 7.4组批与抽样

7.4.1检验批

检验批应符合以下要求:

- 保温板：同一材料、同一工艺、同一规格每4000 m2为一批，不足4000 m2时也视为一批；

- 抗裂砂浆：同一材料、同一工艺、同一规格每100 t为一批，不足100 t时也视为一批；

- 保温砂浆：同一材料、同一工艺、同一类型、稳定连续生产的产品 300 m2为一批，不足300 m2也视为一批。

- 耐碱网布：同一品种、同一规格、同一工艺，每20000 m2为一批，不足20000 m2时也视为一批。

e) 连接件：同一材料、同一工艺每20000个为一批，不足20000个时也视为一批。

7.4.2抽样数量

在检验批中随机抽取，抽样数量应满足检验项目所需样品数量。

- 8包装、存放和运输

## 8.1包装

应用护角及捆扎带等包装，或由供需双方协商。包装需适应运输的要求，保证运输及装卸过程产品不致受损。

## 8.2存放

系统组成材料贮存应符合相关产品标准的规定﹐所有材料应按类别、规格分别堆放，并避免受重压，室外库房应作避雨遮挡。

## 8.3运输

装卸时，严禁抛掷；运输过程中，严禁与易燃易腐蚀的物品同车运输；严禁雨雪侵袭，应有防护措施;避免长期受重压和机械损